# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

# ГОУ ВПО «Тульский государственный университет»

## КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ И                    МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

### ЛЕКЦИИ

ПО КУРСУ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЦДФО

ТУЛА2003

Разработала:  доц., к.т.н. Фомичева Н.Б.

Утверждено на заседании кафедры ФММ

протокол № 9  от   «26» июня 2003г

Зав.кафедрой ФММ ____________Гвоздев А.Е,

### ВВЕДЕНИЕ

Материаловедение –наука, изучающая строение и свойства материалов  и устанавливающая связь между их составом, строением и свойствами. Под материалами нужно понимать как металлы, так и  неметаллические соединения.

Наука «металловедение» –как часть материаловедения возникла в середине XIX в. Впервые связь между строением и свойствами металлов установил П.П.Аносов (1799-1855 гг.),применивший для изучения стали  микроскоп. Позднее (1863  г.) микроскоп для исследования строения металлов использовал Сорби (Англия).Однако основы  научного  металловедения  были заложены выдающимся   русским   металлургом   Д.К.Черновым  (1839-1921гг.),который за свои работы был назван в литературе отцом  металлографии.

Продолжением работ Чернова Д.К.  явились исследования Н.В.Гутовского, Н.П.Чижевского, Р.Аустена, а позднее А.М.Бочвара. Г.В.Курдюмова. Н.С.Курнакова и др.

Достижения в области физики прочности и пластичности за последние годы позволили перевести физическое металловедение на качественно  новый уровень и обеспечили небывалый прогресс в разработке конструкционных и инструментальных материалов в различных областях техники.

#### 1.АТОМНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МЕТАЛЛОВ

1.1. Классификация металлов

Под металлами понимают определенную группу элементов, расположенную в левой части Периодической таблицы Д.И.Менделеева.  В технике под металлом понимают вещества,  обладающие "металлическим блеском", в той или иной мере присущим всем металлам,  и пластичностью. По этому признаку металлы можно легко отличить от неметаллов, например дерева, камня, стекла или фарфора.

Особенность строения металлических веществ заключается в том, что они все построены в основном из таких атомов, у которых внешние электроны  слабо  связаны с ядром. Это обусловливает и особый характер химического взаимодействия атомов металла, и металлические свойства. Электроны  имеют  отрицательный заряд,  и достаточно создать ничтожную разность потенциалов,  чтобы началось перемещение электронов по направлению к положительно заряженному полюсу, создающие электрический ток. Вот  почему металлы являются хорошими проводниками электрического  тока,  а неметаллы  или  не являются.  Слабая связь наружных электронов с ядром обусловливает химические и физические свойства металлов.

В силу указанных выше особенностей металлы и их сплавы имеют следующее атомно-кристаллическое строение. В определенных местах кристаллической решетки располагаются положительно заряженые ионы,  а наружные свободные электроны создают внутри  металла, как  бы  легкотекучую жидкость,  или электронный газ,  который беспорядочно движется во всех направлениях. При определенных условиях, например при создании разности потенциалов,  движение электронов получает определенное направление и возникает электрический ток.

Теория металлического  состояния рассматривает металл как вещество, состоящее из положительно заряженных ионов, окруженных отрицательно заряженными частицами - электронами,  слабо связанными с ядром. Эти электроны непрерывно перемещаются внутри металла и принадлежат не  одному какому-то атому, а всей совокупности атомов.

Таким образом,  характерной особенностью  атомно-кристаллического строения  металлов  является наличие электронного газа внутри металла, слабо связанного с положительно заряженными ионами. Легкое перемещение этих электронов внутри металла и малая их связь с атомами обусловливают наличие у  металлов  определенных  металлических  свойств  (высокая электро-  и  теплопроводность,  металлический блеск,  пластичность и др.)

Все металлы  можно  разделить  на две  большие группы - черные и цветные металлы.

Черные металлы темно-серого цвета, с большой плотностью (кроме щелочноземельных) , высокой температурой плавления, и во многих случаях обладают полиморфизмом.  Наиболее типичным металлом этой группы является железо.

Цветные металлы чаще  всего имеют характерную окраску:  красную, желтую, белую. Обладают большой пластичностью, малой твердостью, относительно низкой температурой плавления,  для них характерно отсутствие полиморфизма. Наиболее типичным металлом этой группы является медь.

Все металлы  - можно подразделить следующим образом:

1. Железные металлы - железо,  кобальт, никель и близкий к ним по своим свойствам марганец.  Кобальт,  никель и марганец часто применяют как добавки к сплавам железа,  а также в качестве основы для соответствующих сплавов, похожих по своим свойствам на высоколегированные стали.

2. Тугоплавкие металлы (вольфрам),  температура плавления которых выше,  чем железа (т.е.  1539 оС),применяют как добавки к легированным сталям, а также  в  качестве  основы для соответствующих сплавов.

3. Редкоземельные металлы (РМЗ) - лантан,  церий, неодим, празеодим и др., объединяемые под названием лантаноидов, и сходные с ними по свойствам иттрий и скандий.

4. Щелочноземельные металлы (литий, калий, натрий и др) в свободном  металлическом  состоянии не применяются, за исключением специальных случаев.

Цветные металлы подразделяются :

1. Легкие металлы - бериллий,  магний,  алюминий, обладающие   малой плотностью.

2. Благородные  металлы  -  серебро,  золото,  металлы платиновой группы.

3. Легкоплавкие металлы - цинк,  кадмий,  ртуть,  олово,  свинец, висмут, таллий, сурьма и элементы с ослабленными металлическими свойствами - галлий, германий.

1.2.Кристаллическое строение металлов

Всякое вещество  может  находиться  в трех агрегатных состояниях -твердом, жидком и газообразном.

Твердое вещество под воздействием сил тяжести сохраняет форму,  а жидкое растекается и принимает форму сосуда.  Однако  это  определение недостаточно для характеристики состояния вещества. Переход из твердого в жидкое и из жидкого в твердое состояние (так же как из газообразного в жидкое) происходит при определенной температуре и сопровождается резким изменением свойств.

В чем же различие между газообразным, жидким и твердым состояния- ми?

В газах  нет закономерности расположения частиц (атомов, молекул);частицы хаотически двигаются, отталкиваются одна от другой и газ стремится занять возможно больший объем.

В твердых телах порядок расположения атомов определенный, закономерный, силы взаимного притяжения и отталкивания уравновешены, и твердое тело сохраняет свою форму.

В жидкости частицы ( атомы, молекулы ) сохраняют лишь так называемый ближний порядок, т.е. в пространстве закономерно расположено наибольшее количество атомов,  а не атомы всего объема, как в твердом теле. Ближний порядок неустойчив: он то возникает, то исчезает под действием тепловых колебаний.  Таким образом,  жидкое состояние является как бы  промежуточным   между твердым  и газообразным;  при соответствующих условиях возможен непосредственный переход из твердого состояния в газообразное без  расплавления - сублимации.

Правильное, закономерное расположение частиц (атомов,  молекул) в пространстве характеризует  кристаллическое состояние. Кристаллическое строение можно представить себе в виде пространственной решетки, в узлах которой расположены атомы.

1.3.Кристаллические решетки металлов

Кристаллическое состояние  прежде всего характеризуется определенным, закономерным расположением атомов в пространстве.

Это обуславливает  то,  что  в кристалле каждый атом имеет одно и то же количество ближайших атомов - соседей, расположенных на одинаковом от него расстоянии. Стремление атомов (ионов) металла  расположиться ближе друг к другу,  плотнее,  приводит  к  тому,  что  число встречающихся комбинаций взаимного расположения атомов металла в кристаллах невелико.

Расположение атомов  в  кристалле весьма удобно изображать в виде пространственных схем,  в виде так называемых  кристаллических  ячеек. Под элементарной  кристаллической  ячейкой  подразумевается наименьший комплекс атомов,  который при  многократном повторении  в  пространстве позволяет воспроизвести пространственную кристаллическую решетку .

Простейшим типом кристаллической ячейки является  кубическая  решетка. В простой кубической решетке   атомы    расположены ( упакованы)  недостаточно плотно (рис.1.1 ,а).

Стремление атомов  металла занять места,  наиболее близкие друг к другу, приводят к образованию решеток других типов:  кубической объемноцентрированной, кубической   гранецентрированной   и  гексагональной плотноупакованной (рис.1.1 ).

В кубической  объемноцентрированной решетке (ОЦК) атомы расположены в углах куба и один атом в центре объема куба. В  гранецентрированной кубической решетке (ГЦК) атомы расположены в углах куба и в центре каждой грани, в гексагональной решетке атомы расположены в  углах  и центре шестигранных  оснований призмы и три атома в средней плоскости призмы.

Кубическую ОЦК решетку имеют металлы: Na, Li, W, V, Cr и др. Кубическую ГЦК решетку имеют Pb, Ni, Ag, Au, Cu и др.

Размеры кристаллической решетки характеризуются параметрами,  или

периодами решетки. Кубическую решетку определяет один параметр - длина ребра куба.  Параметры имеют величины порядка атомных размеров и измеряются в ангстремах. Например,  параметр решетки хрома, имеющего структуру объемноцентрированного куба,  равен 2,878 А,  а параметр решетки  алюминия, имеющего структуру гранецентрированного куба, 4,041 А.

Размеры гексагональной плотноупакованной решетки  характеризуются постоянным значением с/а=1,633. При иных значениях с/а получается не плотноупакованная гексагональная решетка.

Некоторые металлы имеют тетрагональную решетку;  она характеризуется тем,  что размер ребра «с» не равен размеру ребра «а». Отношение этих параметров характеризует так называемую степень тетрагональности.      Число атомов,  находящихся на наиболее близком расстоянии от данного атома,  называется координационным числом. Например,  атом в простой кубической решетке имеет шесть ближайших равноотстоящих  соседей, т.е. координационное число этой решетки равно 6 (рис. 1.2  ).

Центральный атом в  объемноцентрированной  решетке  имеет  восемь ближайших равноотстоящих соседей,  т.е. координационное число этой решетки равно 8.  Координационное число для гранецентрированной  решетки равно 12.  В случае гексагональной плотноупакованной решетки координационное число равно 12.

1.4.Реальное строение металлических кристаллов

Кристаллы металлов обычно имеют небольшие размеры. Поэтому металлическое изделие состоит из очень большого числа кристаллов.  Подобное строение называется поликристаллическим.  Кристаллы неправильной формы в поликристаллическом агрегате называются зернами, или кристалликами.

Различие отдельных зерен  состоит  в  различной  пространственной  ориентации и наименьшем расстоянии от данного атома для различных решеток.

1.5.Ориентации кристаллической решетки.

В общем случае ориентация кристаллической решетки в зерне случайна, с разной степенью вероятности может встретится любая ориентация ее в пространстве.

При очень медленном отводе тепла при кристаллизации,  а  также  с помощью других  специальных способов может быть получен кусок металла, представляющий собой один кристалл, называемый монокристалл. Характер и степень нарушения правильности или совершенства кристаллического строения определяют в значительной мере  свойства металлов. Поэтому необходимо рассмотреть встречающиеся несовершенства кристаллического строения или что-то же самое строение реальных кристаллов.

Одним из видов несовершенств  кристаллического  строения  является наличие незанятых  мест  в узлах кристаллической решетки,  или иначе - вакансии, или атомных дырок (рис.1.3 ). Такой "точечный" дефект решетки играет важную роль при протекании диффузионных процессов в металлах.

Число вакансий при комнатной температуре очень мало по  сравнению с общим числом атомов (примерно 1 вакансия на 1018 атомов), несильно увеличивается с  повышением  температуры, особенно  вблизи  температуры плавления (1 вакансия на 104 атомов).

Другим важнейшим  видом  несовершенства кристаллического строения являются так называемые дислокации (рис.1.4 ).  Представим себе,  что  в Кристаллической решетке по каким-либо причинам появилась лишняя полуплоскость атомов,  так называемая экстраплоскость. Край такой плоскости образует линейный дефект (несовершенство) решетки,  который называется краевой дислокацией.  Краевая дислокация может простираться в длину на многие тысячи параметров решетки,  может быть прямой, но может и выгибаться в ту или иную сторону.  В пределе она может закрутиться в  спираль,  образуя  винтовую дислокацию.  Вокруг дислокации возникает зона упругого искажения решетки.  Расстояние от центра, дефекта до места решетки без искажения принимают равным ширине дислокации, она невелика и равна нескольким атомным расстояниям.

Таким образом , правильность кристаллического  строения  нарушается двумя видами  дефектов - точечными (вакансии) и линейными (дислокациями). Вакансии непрерывно перемещаются в решетке, когда соседствующий в ней атом переходит в "дырку", оставляя пустым свое старое место. Повышение температуры, тепловой подвижности атомов увеличивает число таких актов и увеличивает число вакансий.

Линейные дефекты не двигаются самопроизвольно и  хаотически,  как вакансии. Однако достаточно  небольшого напряжения,  чтобы дислокация начала двигаться, образуя плоскость, а в разрезе - линию скольжения С.

Свойства отдельно  взятого  кристалла  (монокристалла) по данному направлению отличаются от свойств в другом направлении и, естественно, зависят от того, сколько атомов встречается в этом направление. Различие свойств в зависимости от направления испытания носит название анизотропии.  Все кристаллы анизотропы. Анизотропия - особенность любого кристалла, характерная для кристаллического строения.

#### 2.КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ

##### 2.1.Три состояния вещества. Энергетические условия процесса кристаллизации

Любое вещество, как известно, может  находиться в трех агрегатных состояниях:  газообразном, жидком и твердом. В чистых металлах при определенных  температурах  происходит  изменение  агрегатного состояния:  твердое  состояние  сменяется  жидким  при температуре плавления,  жидкое состояние переходит в газообразное при температуре  кипения.  Температуры  перехода зависят от давления,  но при постоянном давлении они вполне определены.

При переходе  из жидкого состояния в твердое образуется кристаллическая решетка,  возникают  кристаллы.  Такой  процесс  называют кристаллизацией.  Чем объясняется существование при одних температурах жидкого,  а при других температурах твердого состояния и почему превращение происходит при определенных температурах?

В природе все самопроизвольно протекающие превращения, а следовательно,  кристаллизация и плавление обусловлены тем, что новое состояние в новых условиях является энергетически  более  устойчивым, обладает меньшим запасом энергии.

Энергетическое состояние системы,  имеющей огромное число охваченных тепловым движением частиц (атомов, молекул), характеризуется особой термодинамической  функцией  F,  называемой  свободной энергией  (свободная  энергия  F = U - TS,  где U - внутренняя энергия системы; Т - абсолютная температура; S - энтропия).

С изменением внешних условий, например температуры, свободная энергия системы изменяется по сложному  закону,  но  различно  для жидкого и кристаллического состояний.  Схематически характер изменения свободной энергии жидкого и твердого состояний с  температурой показан на рис.2.1.

Выше температуры Тs меньшей свободной энергией  обладает  вещество  в  жидком состоянии,  ниже Тs - вещество в твердом состоянии. Следовательно, выше Тs вещество должно находится в жидком состоянии, а ниже Тs - в твердом, кристаллическом.

Очевидно, что при температуре, равной Тs,свободные энергии жидкого  и    твердого состояний равны, металл в обоих состояниях находится в равновесии. Эта температура Тs и есть  равновесная или теоретическая температура кристаллизации.

Однако при Тs не  может  происходить  процесс  кристаллизации (плавление), так как при данной температуре Fж = Fкр.

Для начала кристаллизации необходимо,  чтобы процесс был термодинамически  выгоден системе и сопровождался уменьшением свободной энергии .  Температура, при которой практически начинается  кристаллизация,  может  быть названа фактической температурой кристаллизации.

Охлаждение жидкости ниже равновесной температуры кристаллизации называется переохлаждением. Разность t между температурой ts и температурой tk, при которой протекает кристаллизация, называется степенью переохлаждения : t = ts - tk.

На рис.2.2 приведены кривые охлаждения, построенные методом термического анализа, которые   характеризуют  процесс  кристаллизации чистых металлов при охлаждении с разной скоростью V.При медленном охлаждении степень переохлаждения невелика, и кристаллизация протекает при температуре, близкой к равновесной (кривая V1 ).На кривых охлаждения при температурах кристаллизации отмечаются горизонтальные площадки (остановка в падении температуры), образование которых объясняется выделением скрытой теплоты кристаллизации.

С увеличением скорости охлаждения степень переохлаждения возрастает (кривые V2 , V3 ),и процесс кристаллизации протекает при температурах, лежащих значительно ниже tn.Степень переохлаждения t зависит от природы и чистоты металла; обычно она не превышает 10-30 0С. Чем чище жидкий металл, тем  он  более  склонен  к переохлаждению. При очень  больших скоростях охлаждения можно получать "аморфный" металл.

Процесс кристаллизации начинается с образования  кристаллических зародышей  (центров кристаллизации) и продолжается при их росте (рис.2.3).  Пока образовавшиеся кристаллы растут свободно, они могут иметь геометрически относительно правильную форму. При столкновении же растущих кристаллов их правильная форма нарушается. В результате растущие кристаллы, имеющие  сначала геометрически правильную форму, после затвердевания получают неправильную внешнюю форму, их  называют кристаллитами или зернами.

В процессе кристаллизации возникают зародыши  разного  размера, однако не все они способны к росту. Это объясняется тем, что с одной стороны, при кристаллизации энергия Гиббса, уменьшается вследствие перехода некоторого объема жидкого металла в твердый (рис.2.4 , кривая 1),  а с другой стороны- возрастает (рис.2.4,кривая 2) благодаря образованию  поверхности  раздела, с которой связана некоторая поверхностная энергия или энергия поверхностного натяжения.

При образовании зародыша размером меньше Rk (рис.2.4 ,кривая 3) свободная энергия системы возрастает, так как  приращение  энергии Гиббса вследствие  образования  новой  поверхности перекрывает его уменьшение в результате образования зародышей твердого металла.

Следовательно, зародыш размером меньше Rk расти не может и растворяется в жидком металле. Если возникает зародыш размером более Rk, то он устойчив и способен к росту ,так как при увеличении его размеров энергия Гиббса системы уменьшается.

Минимальный размер  зародыша Rk, способного к росту при данных температурных условиях, называется критическим размеров зародыша.

C увеличением  степени переохлаждения размер критического зародыша уменьшается, а  следовательно, число  зародышей, способных   к росту возрастает.

Скорость процесса кристаллизации  и  строение  металла после затвердевания зависят  от  числа  зародышей, возникающих  в единицу времени в единице объема и от скорости роста зародышей.

Чем больше  центров  кристаллизации  (зародышей) ,и меньше скорость их роста, тем мельче  кристалл, выросший  из  одного  зародыша (зерно металла).Величина зерна может меняться в пределах от 0,4 до 0,001 мм. При небольшой степени переохлаждения число зародышей мало и скорость  роста  велика. В  этих  условиях будет получено крупное зерно. С увеличением степени переохлаждения число зародышей возрастет в большей мере, чем скорость их роста и размер зерна в затвердевшем металле уменьшается (рис.2.5).Чем больше размер зерна, тем ниже пластичность и прочность металла.

Для получения  мелкого зерна часто используют процесс модифицирования. При модифицировании в расплавленный  металл  вводят  небольшое количество   специальных   веществ   (модификаторов), которые, практически не изменяя его  химического  состава, вызывают  при кристаллизации измельчение  зерна и тем способствуют улучшению механических свойств.

##### 2.2.Строение металлического слитка

Кристаллы, образующиеся в процессе  затвердевания  металла,  в зависимости от скорости охлаждения, характера и количества примесей могут иметь различную форму.

Чаще всего в процессе кристаллизации образуются разветвленные или древовидные кристаллы, получившие название дендритов (рис.2.6). При образовании кристаллов первоначально образуются длинные ветви- так называемые оси первого порядка  (главные  оси).Одновременно  с удлинением осей первого порядка на их ребрах происходит зарождение и рост перпендикулярных к ним таких же  ветвей  второго  порядка. В свою очередь  на осях  второго  порядка  зарождаются и растут оси третьего порядка. Правильная форма дендритов искажается в результате столкновения и срастания частиц на поздних стадиях кристаллизации.

2.3.Полиморфные превращения

Значительное число металлов в зависимости от температуры может существовать в разных кристаллических формах или в разных полиморфных модификациях. В  результате полиморфного превращения атомы кристаллического тела, имеющие решетку одного типа, перестаиваются  таким образам, что получается  кристаллическая  решетка, другого типа. Полиморфную модификацию, устойчивую  при  более  низкой  температуре, для большинства. металлов принять обозначать буквой ,при более высокой , а затем  и т.д.

Известны полиморфные превращения Fe   Fe ,  Sn  Sn, Ti Ti, а также Co, Mn, Ca, Li, Na  и др.

Полиморфное превращение  протекает благодаря переходу кристаллического вещества (металла) в состояние с меньшей энергией Гиббса (рис.2.7).Полиморфное превращение осуществляется образованием зародышей и последующим их ростом в результате перехода атомов из старой  модификации в новую. Зародыши часто возникают на границах исходных зерен. В результате превращения получаются новые кристаллические зерна, имеющие другой размер и форму.

Переход металла из одной аллотропической модификации в  другую в условиях  равновесия  (малой степени переохлаждения) протекает при постоянной температуре и сопровождается выделением тепла, если превращение протекает  при охлаждении, и поглощением тепла в случае нагрева. Поэтому на кривых охлаждения (см. рис. 2.7) при температуре  полиморфного превращения (несколько ниже tn ) отмечается площадка.  В реальных условиях полиморфные превращения протекают лишь при значительном переохлаждении  (перегреве) относительно равновесной температуры полиморфного превращения tn.

Изменение компактности кристаллической решетки при переходе из одной полиморфной формы в другую влечет за собой  изменение  объема вещества и его свойств.

3.ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Под механическими свойствами металла (или другого материала) понимают  характеристики,  определяющие его поведение под действием приложенных к нему внешних механических сил в виде статической,  динамической  или  знакопеременной  нагрузок. К  механическим  свойствам относят прочность сопротивление металла (сплава)  деформации  и  разрушению  и пластичность  способность металла к необратимой без разрушения деформации (остающейся после удаления деформирующих сил).

Деформацией называется  изменение  размеров и формы тела под действием приложенных сил. Деформация вызывается внешними силами, приложенными к телу,  или происходящими в самом теле физико-механическими процессами (например, изменение объема отдельных кристаллитов при фазовых превращениях или вследствие температурного градиента).

3.1.Виды напряжений

В случае одноосного растяжения возникающие в теле напряжения равны. Сила Р (рис.3.1), приложенная к некоторой площадке F,обычно направлена к ней под некоторым углом.  Поэтому в теле возникают  нормальные  и касательные  напряжения. Различают временные напряжения,  обусловленные действием внешней нагрузки, которые исчезают после снятия  нагрузки,  и внутренние напряжения, возникающие и уравновешивающиеся в пределах тела.

Образование внутренних  напряжений связано в основном с неоднородным распределением деформаций (в том числе и микродеформаций) по  объему тела.

Наличие в испытуемом образце механических  надрезов, трещин внутренних дефектов металла приводит к неравномерному распределению напряжений, создавая у основания  надреза  пиковую  концентрацию  нормальных напряжений  (нормальные  напряжения  бывают растягивающими и сжимающими)(рис.3.2). Действие надрезов, сделанных в образце, аналогично конфигурации изделий,  имеющих сквозные отверстия, резьбу и т.п., или влиянию внутренних дефектов металла (неметаллических включений,  графитных выделений в чугуне,  трещин и др.),  нарушающих его цельность. Поэтому всевозможные надрезы, отверстия, галтели и другие источники концентрации напряжений называют концентраторами напряжений.

Напряжения вызываются   различными   причинами. Различают   временные, обусловленные  действием  внешней нагрузки и исчезающие после ее снятия ;   внутренние остаточные напряжения, возникающие и уравновешивающиеся в пределах тела без действия внешней нагрузки.  Внутренние напряжения наиболее часто возникают в процессе быстрого нагрева  или  охлаждения  металла вследствие неодинакового расширения (сжатия) поверхностных и внутренних слоев.  Эти напряжения называют тепловыми.  Кроме того,  напряжения возникают в процессе кристаллизации, при неравномерной деформации, при термической обработке вследствие структурных превращений по объему и т.д.,  эти напряжения называют фазовыми или структурными.

Внутренние напряжения классифицируют:

-напряжения 1 рода (или зональные),называемые также макронапряжениями, они уравновешиваются в объеме всего тела, возникают главным образом в результате технологических процессов,  которым подвергают деталь в процессе ее изготовления.

-напряжения 2  рода  уравновешиваются  в объеме зерна (кристаллита) или нескольких блоков (субзерен), их называют иначе микронапряжениями. Чаще  всего  они возникают в процессе фазовых превращений и деформации металла,  когда разные кристаллиты и блоки внутри  них  оказываются  в различном упругонапряженном состоянии.

-напряжения 3 рода,  локализующиеся в объемах кристаллической ячейки,  представляют собой статические искажения решетки,  т. е. смещения атомов на доли ангстрема из узлов кристаллической решетки.

### 3.2.Упругая и пластическая деформация

Упругая деформация.  Упругой называют деформацию,  влияние которой на форму,  структуру и свойства тела полностью устраняется после прекращения действия внешних сил.  Упругая деформация не вызывает заметных остаточных  изменений  в структуре и свойствах металла;  под действием приложенной нагрузки происходит  незначительное,  полностью  обратимое смещение  атомов,  или поворот блоков кристалла.  Поэтому после снятия нагрузки смещенные атомы вследствие действия сил притяжения или отталкивания  возвращаются  в  исходное равновесное состояние,  и кристаллы приобретают первоначальную форму и размеры.

При достижении касательными напряжениями предела или порога упругости деформация  становится  необратимой.  При снятии  нагрузки  устраняется  лишь  упругая  составляющая деформации. Часть же деформации, которую называют пластической, остается.

Пластическая деформация  в кристаллах может осуществляться скольжением и двойникованием. Скольжение - смещение отдельных частей кристалла  -  одной  части относительно другой происходит под действием касательных напряжений,  когда эти напряжения в плоскости и в  направлении скольжения достигают определенной критической величины.

Схема упругой  и  пластической  деформаций  металла  с  кубической структурой,  подвергнутого  действию  напряжений сдвига ,  показана на рис.3.3,а.

Скольжение в  кристаллической  решетки  протекает  по плоскостям и направлениям с наиболее плотной упаковкой  атомов,  где  сопротивление сдвигу () наименьшее.  Это объясняется тем,  что расстояние между соседними атомными плоскостями наибольшее,  т.е.  связь между ними  наименьшая. Чем больше в металле возможных плоскостей и  направлений  скольжения, тем выше его способность к пластической деформации.

Пластическая деформация металлов  с  плотноупакованными  решетками К12 и Г12,  кроме скольжения, может осуществляться двойникованием, которое сводится к переориентировке части кристалла в положение, симметричное по отношению к первой части относительно плоскости,  называемой плоскостью двойникования (рис.3.3,б).  Двойникование  подобно  скольжению сопровождается прохождением дислокации сквозь кристалл.

3.4.Изменение структуры металлов при пластической деформации. Текстура деформации. Наклеп

Пластическая деформация   поликристаллического  металла  протекает аналогично деформации  монокристалла  путем  сдвига  (скольжения)  или двойникования. Формоизменение металла при обработке давлением происходит в результате пластической деформации каждого зерна.  При этом следует иметь в виду,  что зерна ориентированы неодинаково, поэтому пластическая деформация не может протекать  одновременно  и  одинаково  во всем объеме поликристалла.

При больших степенях деформации вследствие скольжения зерна (кристаллиты)  меняют свою форму.  Так,  до деформации зерно имело округлую форму (рис.3.4).  После деформации в результате смещений по  плоскостям скольжения зерна вытягиваются в направлении действующих сил Р, образуя волокнистую или слоистую структуру (рис.3.4,б). Одновременно с изменением формы  зерна внутри него происходит дробление блоков и увеличение угла разориентировки между ними.

При  больших  степенях  деформации возникает преимущественная кристаллографическая ориентировка зерен. Закономерная ориентировка кристаллитов относительно внешних деформирующихся сил получила название текстура деформации.

С увеличением степени холодной деформации свойства, характеризующие сопротивление деформации (σв,σ0,1 твердость и др.), повышаются, а способность к пластической деформации - пластичность( и ) уменьшается (рис.3.5).Упрочнение металла в процессе пластической деформации получило название наклепа.

3.5.Разрушение металлов

При достаточно высоких напряжениях процесс деформации заканчивается разрушением. Разрушение состоит из двух стадий - зарождения трещины и ее распространения через все сечение образца (изделия).Возникновение микротрещины чаще всего происходит благодаря скоплению движущихся дислокации перед препятствием (границы субзерен, зерен, межфазные границы,  всевозможные включения и т.  д.),  что приводит  к концентрации  напряжений,  достаточных  для  образования  микротрещины (рис.3.6).

Разрушение может быть хрупким и вязким. Вязкое разрушение происходит со значительной пластической деформацией;  при хрупком  разрушении пластическая деформация мала.

Вязкое разрушение обусловлено малой скоростью распространения трещины. Скорость распространения хрупкой трещины велика - близка к скорости звука.  Поэтому нередко хрупкое разрушение называют  "внезапным" или "катастрофическим" разрушением.  Вязкому разрушению соответствует большая работа распространения трещины.  При хрупком разрушении работа распространения трещины близка к нулю.

По виду микроструктуры различают разрушение транскристаллитное  и интеркристаллитное.  При  транскристаллитном  разрушении трещина распространяется по телу зерна,  а при интеркристаллитном она проходит  по границам зерен.

3.6.Пути повышения прочности, и пластичности, металла

Увеличение прочности  металла  повышает надежность и долговечность машин (конструкций) и  понижает  расход  металла  на  их  изготовление вследствие уменьшения сечения деталей машин. Реально достигнутая прочность металла (техническая прочность) значительно ниже теоретической.

Под теоретической  прочностью  понимают сопротивление деформации и разрушению, которое должны бы иметь материалы согласно физическим расчетам  сил сцепления в твердых телах.  Низкая прочность (сопротивление деформации) металла объясняется легкой подвижностью дислокации. Следовательно,  для повышения прочности или необходимо устранить дислокации или повысить сопротивление их движению. Сопротивление их движению дислокации  возрастает при взаимодействии их друг с другом и с различного рода другими дефектами кристаллической решетки, создаваемыми при обработке металла.

Дефекты кристаллической решетки оказывают на сопротивление металла деформации двоякое влияние.  С одной стороны, образование в металле дислокации ослабляет металл,с другой стороны, дефекты кристаллического строения упрочняют его,  так как препятствуют свободному перемещению дислокации.  На рис.3.7 показано влияние количества дефектов (плотности дислокации) на прочность металла.

Минимальная прочность  определяется  некоторой  критической  плотностью дислокации А, приближенно оцениваемой – 106-108 см-2. Эта величина относится к отожженным металлам.  Если количество дефектов (плотность дислокации) не превышает величины А, то уменьшение их содержания резко увеличивает сопротивление деформации.  Прочность в  этом  случае быстро приближается к теоретической.

В настоящее время удалось получить кристаллы размером  2-10  мкм  и толщиной  от 0,5 до 2,0 мкм,  практически лишенные дефектов кристаллической решетки (дислокации).  Эти нитевидные кристаллы, названные английскими учеными "усами" (whisker), обладают прочностью, близкой к теоретической. Отсутствие дефектов в усах объясняется условиями их  роста и малыми размерами. Увеличение размера усов сопровождается резким снижением прочности.  При толщине более 0,25 мкм усы железа по  прочности не отличаются от технического железа.

3.7. Механические свойства при статических испытаниях

К статическим относятся испытания на растяжение,  сжатие, кручение и изгиб. На рис.3.8 кривая 1 характеризует поведение (деформацию) металла под действием напряжений , величина которых является условной, ее вычисляют  делением нагрузки Р в данный момент времени на первоначальную площадь поперечного сечения образца (F0).

Кривая 2  описывает  поведение  (деформацию) металла под действием напряжений S, величина которых является истинной, ее вычисляют делением  нагрузки  Р в данный момент времени на площадь поперечного сечения образца в этот же момент.

Напряжение, соответствующее точке А,  называют пределом пропорциональности (п.ц).Обычно определяют условный предел  пропорциональности, т.е. напряжение, при котором отступление от линейной зависимости между напряжениями и деформациями достигает такой величины, что тангенс угла наклона,  образованного  касательной к кривой деформации с осью напряжений,  увеличивается на 50%  от своего значения на линейном (упругом) участке.

Предел упругости определяется как напряжение, при котором остаточная деформация достигает 0,05% (или еще меньше) от первоначальной длины образца.

Напряжение, вызывающее остаточную деформацию,  равную 0,2 %, называют условным пределом текучести (σ0,2).

Кроме того,  при испытании на растяжение определяют характеристики пластичности. К ним относятся: относительное удлинение и относительное сужение:

=(lk-l0)*100%/l0 ;

=(F0-Fk)*100%/F0,

где   l0 и lk - длина образца до и после разрушения; F0 и Fk - площадь поперечного сечения образца до и после разрушения соответственно.

4.ФАЗЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ

Чистые металлы обладают низкой прочностью и в ряде случаев не обеспечивают требуемых физико-химических и технологических свойств. Поэтому в технике их применяют редко. Наиболее широко используют сплавы.

Сплавы получают сплавлением или спеканием двух или  более  металлов или металлов с неметаллом.  Они обладают характерными свойствами, присущими металлическому состоянию.  Вещества, образующие сплавы, называются компонентами.

Сплав может состоять из двух или большего числа компонентов и образовывать одну или несколько фаз.

Фазой называется физически и  химически  однородная  часть  системы (металла или сплава), имеющая одинаковый состав, одно и то же агрегатное состояние и отделенная от остальных  частей  системы  поверхностью раздела.

В сплавах в зависимости от физико-химического взаимодействия компонентов могут образовываться следующие фазы:  жидкие растворы,  твердые растворы, химические соединения.

4.1.Твердые растворы

Твердыми растворами называют фазы,  в которых один  из  компонентов сплава  сохраняет  свою  кристаллическую решетку,  а атомы другого или других компонентов располагаются в решетке первого компонента (растворителя), изменяя ее размеры (периоды). Таким образом, твердый раствор, состоящий из двух или нескольких компонентов, имеет один тип решетки и представляет собой одну фазу.

Различают твердые растворы замещения (рис. 4.1,а)  и  твердые  растворы внедрения (рис.4.1,б).  При образовании твердого раствора замещения атомы растворенного компонента замещают  часть  атомов  растворителя  в  его кристаллической решетке. Атомы растворенного компонента могут замещать любые атомы растворителя.

При образовании  твердого раствора внедрения атомы растворенного компонента располагаются в междоузлиях  (пустотах)  кристаллической  решетки растворителя.  При этом атомы располагаются не в любом междоузлии,  а в таких пустотах, где для них имеется больше свободного пространства.

При образовании твердого раствора кристаллическая решетка всегда искажается и периоды ее изменяются. При образовании твердого замещения период решетки может увеличиться или уменьшиться в зависимости от соотношения атомных радиусов растворителя и растворенного компонента.  В случае твердого раствора внедрения период решетки  растворителя всегда возрастает. В растворах замещения атомы меньшего размера (по сравнению с атомами металла растворителя) скапливаются в сжатой зоне решетки  , атомы больших размеров - в растянутой зоне решетки , при образовании твердого раствора внедрения атомы растворенного элемента  располагаются в растянутой области под краем экстраплоскости ;  в области дислокации чужеродным атомам легче размещаться,  чем в  совершенной области решетки, где они вызывают значительные искажения решетки.  Атомы внедрения значительно сильнее связываются  с  дислокациями, чем атомы замещения, образуя так называемые атмосферы Коттрелла. Образование атмосфер сопровождается  уменьшением  искажений  решетки,  что предопределяет  их  устойчивость.  Выход или отрыв атомов из атмосферы Коттрелла требует значительной энергии.

Твердые растворы  замещения  с  неограниченной растворимостью могут образоваться при соблюдении следующих условий:

1. Компоненты  должны  обладать  одинаковыми  по типу (изоморфными) кристаллическими решетками.  Только в этом случае при  изменении  концентрации  твердого  раствора  будет  возможен  непрерывный переход от кристаллической решетки одного компонента к решетке другого  компонента.

2. Различие в атомных размерах    компонентов должно быть  незначительным  и  не превышать определенной величины— для сплавов на основе меди до 14-15 %, а для сплавов на основе железа до 9 %.

3. Компоненты  должны принадлежать к одной и той же группе периодической системы элементов или к смежным родственным группам и в связи с этим  обладать  близким строением валентной оболочки электронов в атомах.

Твердые растворы  внедрения  могут возникнуть только в тех случаях, когда диаметр атома растворенного элемента  невелик.  Поэтому  твердые растворы  этого типа получаются лишь при растворении в металле (например, в железе,  молибдене,  хром и т.д.) углерода (атомный радиус 0,77A), азота (0,71 А), водорода (0,46 А), т. е. элементов с малым атомным радиусом.  Твердые растворы внедрения могут быть  только  ограниченной концентрации, поскольку число пор в решетке ограничено, а атомы основного компонента сохраняются в узлах решетки.  Роль этого вида твердого раствора значительна в сталях и чугунах.

Упорядоченные твердые растворы (сверхструктуры).  В некоторых сплавах (например, Cu-Au, Fe-Al, Fe-Si, Ni-Mn и др.), образующих при высоких температурах растворы замещения  (с  неупорядоченным  чередованием атомов  компонентов),  при медленном охлаждении или длительном нагреве при определенных температурах протекает процесс перераспределения атомов, в результате которого атомы компонентов занимают определенные положения в кристаллической решетке. Такие твердые  растворы  получили  название  упорядоченных  твердых растворов или сверхструктур. Образование сверхструктуры сопровождается изменением свойств.

4.2.Химические соединения

Химические соединения  и  родственные им по природе фазы в металлических сплавах многообразны. Характерными особенностями химических соединений,  образованных по закону нормальной валентности,  отличающими их от твердых растворов, являются следующие:

1. Кристаллическая решетка отличается от решеток компонентов, образующих соединение. Атомы в решетке химического соединения располагаются упорядоченно, т. е. атомы каждого компонента расположены закономерно и по определенным узлам решетки.  Большинство химических соединений имеет сложную кристаллическую структуру.

2. В соединении всегда  сохраняется  кратное  массовое  соотношение элементов.  Это позволяет выразить их состав простой формулой АnВm, где А и В - соответствующие элементы; n и m - простые числа.

3. Свойства  соединения  резко отличаются от свойств образующих его компонентов.

4. Температура плавления (диссоциации) постоянная. В отличие от твердых растворов химические соединения обычно образуются между компонентами, имеющими большое различие в электронном строении атомов и кристаллических решеток.

Примером типичных  химических  соединений с нормальной валентностью являются соединения магния с элементами IV-VI  групп  периодической системы  и др. Соединения одних металлов с другими носят общее название интерметаллидов или интерметаллических соединений.  Химическая связь между атомами в интерметаллидах чаще металлическая.

Большое число химических соединений,  образующихся в  металлических сплавах,  имеют некоторые особенности, отличающие их от типичных химических соединений:  так,  некоторые из них не подчиняются законам  валентности и не имеют постоянного состава .

4.3.Фазы внедрения.

Переходные металлы Fe, Mn, Сг, Мо и др. образуют с углеродом, азотом, бором и водородом, т. е. элементами с малым атомным радиусом,  такие соединения,  как карбиды,  нитриды, бориды и гидриды. Они имеют много общего в строении и свойствах; часто их называют фазами внедрения.

Фазы внедрения имеют формулу:  M4X(Fe4)     , M2x(Fe2N), MX(TiN) и др.   Кристаллическая структура фаз внедрения  определяется  соотношением атомных радиусов неметалла (Rx) и металла (Rm).  Если Rx/Rm < 0.59, то атомы металла в этих фазах расположены по типу одной из  простых  кристаллических решеток:  кубической (К8, К12) или гексагональной (Г12),в которую внедряются атомы неметалла, занимая в ней определенные поры.

Фазы внедрения являются фазами переменного состава, а соответствующие им химические формулы обычно характеризуют максимальное содержание в них неметалла.  Фазы внедрения обладают высокой электропроводностью, уменьшающейся с повышением температуры, и металлическим блеском. Карбиды, относящиеся к фазам внедрения, плавятся при высокой температуре.

Если условие Rx/R < 0,59 не выполняется,  как это наблюдается для кар-бидов железа, марганца и хрома, то образуются соединения с более сложными решетками; такие соединения нельзя считать фазами внедрения.

4.4.Электронные соединения.

Эти соединения образуются между одновалентными элементами (Си,Ag,Au,Li,Na) или металлами переходных  групп  (Fe, Mn,  Со и др.) и простыми металлами с валентностью от 2 до 5 (Be,  Mg, Zn, Cd, Al и др.). Особенно часто электронные соединения встречаются в сплавах Си, Ag или Au.

Соединения этого типа имеют определенное отношение числа  валентных электронов к числу атомов, т. е. определенную электронную концентрацию. Так,  существуют соединения,  у которых это отношение в одних  случаях равно 3/2 (1,5);  в других 21/13 (1,62), в третьих 7/4 (1,75). Каждому из указанных соотношений соответствуют и определенные типы  кристаллической решетки.

Электронные соединения подобно  обычным  химическим  соединениями имеют кристаллическую решетку,отличную от решетки образующих компонентов, но в отличие от химических  соединений  с  нормальной  валентностью электронные соединения  образуют  с компонентами, из которых они состоят, твердые растворы в широком интервале концентраций.

### 5.ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ. ПРАВИЛО ФАЗ

5.1.Термины и определения

Система -  это  совокупность  бесконечно  большого  числа сплавов, образованных  данными металлами  (и неметаллами).

В металловедении   изучают   сплавы,  в  которые  входит  несколько элементов. Поэтому, когда говорят "система Си-Zn" или "система Fe-Ni", это означает, что рассматривают сплавы, состоящие из этих элементов. В системе  Fe-Fe3C  изучают  взаимоотношение  между  Ее   и  химическим соединением Fe3C.

Фаза. Фазой  называется  однородная  часть   системы.   В   сложных системах,  состоящих из нескольких фаз, существуют поверхности раздела между фазами. В сплавах : фазами могут быть чистые металлы, жидкие или твердые  растворы,  химические  соединения.  Фазы  отличаются  одна от другой по агрегатному состоянию (жидкий алюминий и твердый алюминий  -две разные фазы),  химическому составу, т. е. концентрации компонентов в каждой фазе,  типу кристаллической решетки (железо с решеткой ОЦК  и  ГЦК -тоже  две  разные  фазы). Число сосуществующих фаз обозначают буквой Ф.

Компонент. Компонентами   называют  вещества,  образующие  систему. Компонентами могут  быть  чистые  металлы  (элементы)  или  устойчивые химические   соединения.  В  металловедении  под  компонентами  обычно понимают элементы  (металлы  и  неметаллы),  которые  образуют  сплав. Следовательно,  чистые  металлы представляют однокомпонентные системы, сплавы из двух элементов - двухкомпонентные  системы  и  т.  д.  Число компонентов обозначают буквой К.

Число степеней  свободы.  Степень   свободы   определяется   числом независимых переменных  (например,  температура,  концентрация сплава, давление),  которые можно изменять в определенных пределах, не нарушая равновесия.   Равновесным  называется  состояние  сплава,  которое  не изменяется во времени. При равновесии сохраняется число сосуществующих фаз.  Если  при  этом  условии  можно  менять только температуру (одна переменная),  то  число  степеней  свободы  равно  единице;   если   и температура,  и состав фазы должны быть постоянными,  то число степеней свободы равно нулю. Число степеней свободы обозначают буквой С.

Закономерности всех изменений системы в зависимости от внутренних и внешних условий подчиняются правилу фаз.

Правило  фаз  устанавливает возможное  число  фаз и условия,  при которых они могут существовать в данной системе,  т.  е. в сплаве из данного числа компонентов. Правило фаз  выражает зависимость между количеством фаз,  числом компонентов и числом степеней свободы системы:

С=К+В-Ф,

где С - число степеней свободы;  К - число компонентов; Ф - число фаз; В - внешние переменные факторы (температура, давление).

Если принять давление постоянным,  что допустимо  при  рассмотрении металлических  систем принять В = 1,  а значит  из внешних переменных факторов учитывать только температуру, то есть С =К+1- Ф.

Эта формула будет основной при рассмотрении диаграмм состояния. Рассмотрим  возможные  случаи  равновесия для однокомпонентных систем. Если в однокомпонентной системе (например,  в чистом металле)  имеется одна фаза (жидкий или закристаллизовавшийся, т. е. твердый металл), то К = 1 и Ф = 1. Следовательно, С = 1+1-1= 1, т. е.  имеется одна степень свободы. Это значит, что можно нагреть или охладить  металл  в  определенном  интервале температур,  сохраняя его однофазным (жидким или  твердым).  Это  положение  известно,  так как металл  можно  охлаждать в жидком виде (от температуры затвердевания), сохраняя в нем однофазное состояние.Если в   момент  плавления  или  затвердевания  в  однокомпонентной системе имеются две фазы (например,  жидкий и твердый металл),  то К = 1, Ф = 2, следовательно, С=1+1-2 = О, т. е.  не имеется ни одной степени свободы.  Такое равновесие возможно лишь при постоянной температуре.  Следовательно, температура плавления и  температура затвердевания однокомпонентных систем,  например ,чистых металлов,  всегда постоянны и пока не исчезает одна фаза  (расплавится твердая часть при нагреве или затвердеет жидкая часть при охлаждении), температура остается неизменной.

5.2.Диаграммы состояния двойных сплавов

Диаграмма состояния   представляет  собой  графическую  зависимость состояния сплавов  данной  системы  от  их  концентрации  (химического состава)  и  температуры.  По ней можно установить,  какие превращения происходят в сплавах при нагреве и охлаждении,  определить,  при каких температурах произойдет затвердевание.

Диаграммы состояния  строят  экспериментальным  путем   на  основе результатов термического анализа,  изучения структур сплавов в твердом состоянии, по результатам физических методов исследований.

5.2.1.Диаграмма состояния сплавов, образующих механическую     смесь компонентов.

Диаграмма состояния  такого типа (рис.5.1,а)  характерна для сплавов, состоящих из компонентов  с  неограниченной  растворимостью  в  жидком состоянии,  а в твердом состоянии не растворяющихся один в другом,  т. е. образующих простую механическую смесь.

Смесь кристаллов  в  сплаве называется эвтектикой или эвтектической смесью,  если она  закристаллизовалась  из  жидкости  при  температуре более низкой,   чем   температуры плавления   отдельных  компонентов, образующих этот сплав, (по-гречески eutektos означает легко плавящийся, легкоплавкий).  Название  смеси  кристаллов  входит  в  название  типа диаграммы.

В действительности элементов, абсолютно не растворяющихся в твердом состоянии,  нет;  весьма малая растворимость одного элемента в  другом всегда существует.  Но в некоторых сплавах эта растворимость так мала, что ею практически можно пренебречь.  Рассмотрим  диаграмму  состояния для  этого  случая.

Пусть два компонента А и В образуют механическую смесь,  т.  е.  не растворяются  один  в  другом  в  твердом состоянии.  Экспериментально установлено,  что в таких сплавах добавка одного компонента к другому понижает   температуру   начала   затвердевания.   Температура конца затвердевания не зависит  от  состава сплава и  одинакова для  всех сплавов   данной  системы,  т.  е.  данной  пары  компонентов.  Кривые охлаждения  для  сплавов  этого  типа, построенные   в   координатах температура-время, имеют вид, показанный на рис.5.1,б

На кривой  охлаждения  каждого сплава температура,  соответствующая tol,  отвечает началу затвердевания сплава и  называется  температурой ликвидуса,  температура tos соответствует концу затвердевания сплава и носит  название  температуры  солидуса.  Рассмотрим сплавы  (1-11)  из металла А и металла В следующего состава, % :

А ...  100 90 80 70 60 50  40 30 20 10  0

В ...    0   10 20 30 40 50  60 70 80 90 100

На рисунке показаны кривые охлаждения указанных сплавов системы из компонентов А и В,  имеющих различную концентрацию.

Линия KCN - линия ликвидуса;  выше температур, образующих эту линию, все сплавы данной пары компонентов находятся полностью в жидком состоянии;  линия DCE - линия солидуса;  при  температурах  ниже  этой линии  все  сплавы,  состоящие  из данной пары компонентов,  находятся полностью в твердом состоянии.  Совершенно очевидно,  что между  этими линиями  часть  сплава находится  в  твердом,  а часть  -  в  жидком состоянии.  Для  лучшего  понимания  диаграммы  состояния  этого  типа рассмотрим кристаллизацию сплава 1-1 (рис.5.1,б).

Если  сплав    находится  в  жидком состоянии,то существует одна фаза - жидкий сплав,  К = 2, Ф = 1 и, следовательно, С = 2 + 1- 1 = 2, т.е. две есть степени свободы.  Это  значит,  что  можно  (в  определенных  пределах) менять температуру  и  концентрацию  сплавов,  но  фазовое  состояние  их  не изменится.  В  двойных  сплавах  независимой будет концентрация только одного компонента (так как концентрация второго  всегда будет  100  % минус  концентрация  первого).  Так,  в  сплавах Сu-Zn можно увеличить концентрацию Сu настолько,  насколько уменьшится концентрация Zn, если в сплаве задано 85 % Сu, то Zn будет 100 - 85 = 15%.

Действительно, жидкую  фазу  в  двойных  сплавах  можно  нагревать, охлаждать, изменять состав (в определенных пределах), сохраняя сплав в однофазном  (жидком)  состоянии.

При температуре t0l начнется процесс кристаллизации (рис.5.1,б,сплав К1).  Если в двойных сплавах  имеются две фазы (например,  жидкий сплав и кристаллы твердой фазы), то К = 2, Ф = 2 и, следовательно, степень свободы системы С = 2+ 1- 2 = 1.  Это значит,  что можно менять температуру сплавов,  но тогда  каждой   температуре   будет   соответствовать    определенная концентрация  фаз.  Действительно,  две  фазы  в двойных сплавах могут существовать  при  различных  температурах.   Но   при   этом   каждой температуре  соответствует  определенный состав  хотя  бы  одной фазы, например жидкой.

Следовательно, процесс   кристаллизации   идет   при   изменяющейся температуре,  и на кривых нагрева и охлаждения отмечается лишь перегиб на кривой,  связанный с выделением теплоты кристаллизации. Данный тип диаграммы состояния рассматривает случай,  когда компоненты в  твердом состоянии  не  растворяются один в другом, поэтому нетрудно представить,  что выпадающие кристаллы в процессе затвердевания будут представлять собой чистый  металл;  в  данном  случае  при  достижении  температуры tf из жидкого  сплава будут  выделяться  кристаллы  компонента  А.   Чтобы определить,  какой именно кристалл выпадает из жидкости: А или В, надо провести  отрезок горизонтали  от  точки  на линии  ликвидус  КС до пересечения с вертикальной линией, которая указывает состав металла А .При дальнейшем охлаждении, чем ниже  температура,  тем  больше образуется кристаллов компонента А и меньше остается жидкого сплава.

Вследствие того,   что   из   жидкого  сплава все  время  выпадают кристаллы,  остающийся жидкий сплав должен  менять свой состав, т. е. обедняться  компонентом  А,  а следовательно,  концентрация В в жидком сплаве должна возрастать.

Каждой температуре  соответствует  жидкий   расплав   определенного состава.  Как же определять состав жидкой части сплава,  который может существовать  при  данной  температуре?  Для  этого  надо  при  данной температуре   провести   линию,   параллельную  оси  концентрации,  до пересечения с линией ликвидуса.  Проекция  точки  пересечения  на ось концентраций  покажет  состав жидкой части сплава,  который существует при этой температуре, т. е. находится в равновесии с кристаллами А.

Это значит, что в затвердевающем сплаве 1-1 (рис.5.1) жидкая часть его при температуре tol будет иметь состав К1,  при to2 - состав  К2,  при to3  -  состав  КЗ и,  наконец,  при температуре tos оставшийся жидкий сплав будет иметь состав,  отвечающий точке  С.  Следовательно,  сплав 1-1,  охладившись до t0s, будет состоять из какого-то числа кристаллов А и жидкого сплава,  имеющего состав, соответствующий точке С. Но, как это  видно из диаграммы,  tos является самой низкой температурой,  при которой может существовать  жидкий  сплав.  При  этой  температуре  он должен затвердевать.

Так как в жидком сплаве состава,  соответствующего точке С, имеются и компонент А,  и компонент В, которые не растворяются один в другом в твердом состоянии,  то при температуре ts,  в процессе  кристаллизации должна образоваться структура,  представляющая собой механическую смесь кристаллов А и кристаллов В.  Образующаяся при этом механическая смесь сравнительно мелких кристаллов А и В называется эвтектикой.

Следовательно, при   кристаллизации  эвтектического  сплава составы

жидкой и твердых фаз должны быть  постоянными.  Поскольку  температура сосуществования  трех  фаз  постоянна,  то  на кривой  охлаждения или нагрева при наличии трех фаз должна быть остановка (площадка),  и пока одна из  фаз  не  исчезнет (закристаллизуется  вся  жидкая  часть   при охлаждении или  расплавится  вся  эвтектика при  нагреве) температура останется неизменной.

На двухкомпонентных диаграммах состояния сосуществованию  трех  фаз всегда  будет   отвечать  линия,  параллельная  оси  состава  (т.  е. постоянной температуры).

Температура, при которой  образуется  эвтектика  (в  данном  случае tos),называется эвтектической;  состав сплава,  при котором образуется эвтектика (в данном  случае  состав  сплава определяется  точкой  С), называется эвтектическим составом.

Сплавы, по своему составу лежащие левее эвтектической точки (т.  е. левее  точки  С  на диаграмме рис.5.1 ),  называются доэвтектическими, а лежащие правее эвтектической точки - заэвтектическими.  Таким образом, сплав  1-1  после  снижения  его  температуры ниже эвтектической будет иметь структуру состоящую из кристаллов А (выделявшихся от tol до tos) и эвтектики,  образовавшейся  при  эвтектической  температуре  (t0s);эвтектика в свою очередь состоит и кристаллов А и кристаллов В.

Ниже tos в сплаве никаких изменений не происходит, и образовавшаяся структура сохранится до полного охлаждения.  Следовательно,  структура всех  доэвтектических  сплавов  после  затвердевания может быть кратко записана следующим образом: А + эвт (А + В).

Кристаллизация эвтектического сплава протекает при  постоянной  эвтектической температуре. В таком сплаве свободные (т. е. не входящие в эвтектику) кристаллы А и В отсутствуют.

После затвердевания  сплав  имеет  чисто  эвтектическую  структуру, которая может быть кратко записана  эвт (А + В).

Кристаллизация заэвтектических   сплавов    протекает    аналогично доэвтектическим.  Отличие  в  кристаллизации  заэвтектических  сплавов сводится лишь к тому,  что начало кристаллизации будет идти при температурах ликвидуса NC и выделяться из жидкого сплава будут не кристаллы А,  а кристаллы В. С понижением температуры в жидкой части сплава концентрация компонента В будет уменьшаться,  а следовательно, концентрация  компонента А будет возрастать.  Состав жидкого сплава будет изменяться по линии NC. При температуре ts во всех заэвтектических сплавах (как и  в  доэвтектических)  будет оставаться некоторая часть жидкого сплава эвтектического состава (точки С),  которая, кристаллизуясь, образует эвтектику.

Следовательно, структура  всех   заэвтектических   сплавов   после затвердевания может быть записана следующим образом: В + эвт (А + В).

Кристаллизация  эвтектического сплава носит  особый характер.  Действительно,  температура начала и конца затвердевания такого сплава совпадает,  эвтектика  затвердевает при  низшей температуре,  и в ней практически при одной температуре выделяются  оба вида кристаллов.  Природа эвтектики,  характер   ее строения и механизм эвтектической кристаллизации были изучены акад. А. А. Бочваром.

Во всей   массе   жидкого  сплава  эвтектического  состава имеются приблизительно равномерно распределенные атомы компонентов А и В.  Для того  чтобы  кристаллизация  шла с  образованием  кристаллов  А  и В, необходимо,  чтобы атомы этих элементов разрознились  -  одних  местах собирались только атомы А и росли кристаллы А, а в других только атомы В и росли кристаллы В.

Движение одинаковых   атомов   к  определенным   местам   (центрам кристаллизации) А. А. Бочвар назвал восходящей диффузией.

Но откуда же  берутся  центры  кристаллизации?  Ведь они (в чистых двойных  сплавах)  должны  представлять  пусть  очень  маленькие,   но кристаллики чистых металлов. Образование этих центров объясняется тем, что хотя атомы,  как указано,  распределены приблизительно равномерно, но в отдельных объемах возможны отклонения от среднего состава,  и эти отклонения могут быть настолько велики,  что этот объем будет состоять только  из  атомов  одного  компонента.  Такие отклонения по составу в жидкости называются флуктуациями и являются  центрами  кристаллизации. Следовательно, возникновение кристаллов, резко отличающихся по составу от состава жидкого сплава, связано с двумя явлениями: а) отклонением по составу    (флуктуацией),    приводящим    к   образованию    центров кристаллизации;   б)   восходящей   диффузией,   обеспечивающей   рост кристаллов   (доставка  атомов   данного  компонента к  его  центрам кристаллизации).

Хотя в  конечном   итоге   эвтектика  представляет   собой   смесь кристаллов,  образующихся  при  одной  температуре,  но  эти кристаллы зарождаются и растут порознь. Пусть в каком-то месте образовался центр роста кристалла А.  К этому центру будут двигаться и на нем наслаиваться атомы компонента А  из  близко  расположенной  части жидкого  сплава. Следовательно,  слои жидкости,  близкие к растущему кристаллу,  будут обедняться атомами компонента А.  В этих местах будет  оставаться  все больше  и больше атомов компонента В.  В какой-то момент в этой богатой атомами  компонента В жидкости  уже   образуется   зародыш   другого кристалла,   а именно  кристалла В.  С  этого  момента в  жидкости, окружающей кристаллы А и В, интенсивно идет восходящая диффузия, т. е. атомы каждого компонента пристраиваются к своему кристаллу. В какой-то момент эти кристаллики встретятся,  придут в соприкосновение и рост их прекратится.  Затвердевание  жидкого расплава будет продолжаться путем роста других центров,  возникших в других соседних объемах жидкости. В результате кристаллизация   эвтектики  происходит  из  большого  числа центров,  поэтому эвтектическая смесь состоит из мелких кристалликов А и В (по сравнению с размерами кристаллов А или В, которые образовались в доэвтектическом и  заэвтектическом  сплавах  до  начала образования эвтектики).

При кристаллизации   эвтектики   из   жидкости  сначала выделяется кристаллик одного компонента,  а когда рядом в жидкости остается много атомов   другого   компонента,   образуется   его  кристалл  и  т.  д. Следовательно,  есть  компонент,  ведущий  кристаллизацию.  Он  создает основу  (скелет) эвтектики,  а второй компонент,  кристаллизующийся за ним,  остается  в  межосных  пространствах  этого  скелета.  Получение пластинчатого  или  зернистого  строения  эвтектики зависит от природы кристаллизующихся компонентов.   Чем  больше  поверхностное  натяжение металла, тем более округлыми получаются кристаллы в эвтектике.

Для определения относительного  количества  (массы)  сосуществующих фаз  и  структурных  составляющих  одного  сплава пользуются правилом отрезков  коноды.

Конода - это отрезок горизонтальной линии или изотерма, проведенная внутри двухфазной области диаграммы состояния до пересечения с линиями границ двухфазной области. Так, конода АЕ проведена между вертикальной линией для чистого компонента А и линией ликвидуса.  Точка пересечения коноды с линией ликвидуса (точка Е) указывает на состав  жидкой  части сплава.  Спроектировав  точку Е на ось концентраций,  можно определить химический состав жидкости, прочитав на оси концентраций, сколько процентов металла В (а следовательно, и металла А) имеется в жидком расплавленном сплаве при данной температуре.

Правило отрезков коноды

Пусть необходимо,  например,  определить  количественно соотношение между жидкой и твердой частью сплава  1-1  при  температуре  tol.  Как видно (рис. 5.2) сплав при этой температуре состоит из кристаллов А и жидкого сплава состава, отвечающего точке Е.

Введем следующие обозначения: Qт - количество (масса) твердой части сплава (в данном случае кристаллов А),  Qж - количество (масса) жидкой части   сплава   (в   данном   случае   состава  Е),   Qобщ -  общее количество(масса) сплава.  Общее количество сплава будет  равно  сумме жидкой и твердой частей сплава: (Qобщ= Qж + Qт)

По правилу отрезков коноды общую массу  сплава приравнивают  длине коноды  (АЕ при температуре tol),  и тогда количество жидкой фазы Qж и количество твердой фазы Qт определяются  отрезками  коноды  АК  и  КЕ, которые  образовались  при  пересечении  коноды  с  линией сплава 1-1. Согласно  правилу  отрезков  коноды  количество  жидкой   фазы   равно отношению  длины отрезка коноды,  примыкающего к точке состава твердой фазы, к длине всей коноды:

Qж=(АК/АЕ)*100%

Умножение  полученного отношения отрезков на 100 % дает возможность выразить количество жидкой части сплава в процентах к общему количеству сплава.

Количество (или масса)  твердой фазы сплава равно отношению длины отрезка коноды, примыкающего к точке состава жидкой фазы, к длине всей коноды: Qт=(КЕ/АЕ)*100%

Итак, для  определения  количества жидкой  и твердой фаз сплава по диаграмме состояния надо поступать следующим образом:

1. Восстановить   перпендикуляр  к  точке,  характеризующей  состав данного сплава (т. е. провести линию сплава).

2. При  заданной температуре провести коноду - горизонтальную линию (изотерму) до пересечения с линиями ограничивающими данную область.

3. Соотношение между жидкой и твердой частями  сплава будет  обратно пропорционально отрезкам, на которые линия сплава делит коноду.

4. Для определения  количества твердой части  сплава нужно вычислить отношение  длины  отрезка,  прилегающего к жидкой части сплава, к длине всей коноды.

5. Для определения  количества жидкой  части  сплава нужно найти отношение длины отрезка,  прилегающего к твердой части сплава, к длине всей коноды.  Поскольку в выражение  для  количественного  определения температура не входит,  то правило отрезков верно для любых температур и следовательно любых двухфазных областей разных диаграмм состояний.

5.2.2.Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью         компонентов в твердом состоянии

Такая диаграмма состояния  характерна для  сплавов,  состоящих  из компонентов,  имеющих  неограниченную  растворимость  и  в  жидком и в твердом  состояниях,  т.е.   тех,   которые,   в   твердом   состоянии растворяются один в другом в любой пропорции и образуют неограниченные твердые растворы.  Компоненты их имеют одинаковые по типу и близкие по параметрам  кристаллические  решётки  и  небольшое  различие в атомных размерах.

Рассмотрим диаграмму   состояния,  в  которой  компоненты  образуют неограниченные  твердые  растворы (рис. 5.3).

В процессе   кристаллизации   таких   сплавов   из  жидкого раствора выделяются кристаллы твердого раствора.  После  полного  затвердевания структура сплава должна быть однофазной,  т. е. состоять из кристаллов одного твердого  раствора.  Следовательно,  в  процесс  кристаллизации сплавов  такой  системы  нигде  не  будет  трех  фаз.  Это  означает в соответствии с правилом фаз, что на кривых охлаждения таких сплавов не будет остановок (площадок), а на диаграмме не будет линий, параллельных оси состава.  Действительно, эксперименты показывают, что для сплавов, образующих твердый раствор, кривые охлаждения имеют вид, показанный на рис.5.3.  При охлаждении до  температуры  tol  сплав  находится  в  жидком состоянии  (одна фаза).  Температура  tol  (ликвидуса)  соответствует началу выделения из жидкого сплава кристаллов твердого раствора одного компонента в  другом.  Кристаллизация твердого раствора происходит до температуры tos (солидуса).

В интервале  температур  tol-tos  существуют  одновременно две фазы (жидкая и твердая). При температуре tos сплав полностью затвердевает и состоит   только   из   кристаллов   твердого  раствора  (одна фаза). Схематически структура такого сплава показана на рис.5.4 ,  т.  е.  она состоит из совершенно однородных и одинаковых по составу зерен и похожа на структуру чистых  металлов.  Температуры ликвидуса и  солидуса в случае  образования  твердых растворов зависят от состава сплава.  Чем больше в сплаве тугоплавкого компонента,  т. е. имеющего более высокую температуру плавления, тем выше у этого сплава температуры ликвидуса и солидуса.

Рассмотрим сплавы    из    двух    компонентов   с   неограниченной растворимостью  в  твердом  состоянии,   кривые   охлаждения   которых представлены на рис.5.3,а. Если критические точки ликвидус и солидус, полученные для сплавов данной системы (дающей твердые растворы при любом составе сплава), изобразить в координатах температура-состав и соединить  в  линии  ликвидуса и солидуса,  то получим диаграмму состояния (рис. 5.3,б).

На этой диаграмме  линия  MEN  -  линия  ликвидуса,  т.е.  линия температуры  начала  затвердевания сплавов этой системы при охлаждении (при нагреве эта линия соответствует температурам конца плавления этих сплавов).

Линия MCN  -   линия   солидуса  или   линия   температуры   конца затвердевания  сплавов  этой  системы  при охлаждении (при нагреве эта линия соответствует температурам начала плавления этих  сплавов).

Для лучшего понимания диаграммы (рис.5.3) рассмотрим кристаллизацию какого-либо сплава данной системы,  например,  1-1,  кривая охлаждения которого показана на рис. 5.3,а.

До температуры tol (ликвидус) сплав находится в  жидком  состоянии. При  температуре tol начинается кристаллизация сплава.  По правилу фаз число степеней свободы будет равно 1:  С = 2+ 1-2, так как компонентов два:  А и В,  фаз тоже две - жидкая и твердый раствор.  Следовательно, кристаллизация происходит  в  интервале  температур  и  при  изменении состава  фаз.  Действительно,  из  жидкого  сплава состава  точки  1 выделяются кристаллы твердого раствора,  состав которых  соответствует точке С. При  понижении  температуры  кристаллы  твердого  раствора продолжают выделяться,  при этом состав их меняется по линии солидуса. Так,  при  tol  в  равновесии  с жидкостью будут находиться кристаллы, состав которых определяется точкой n, ,при  t02  -  кристаллы  состава, соответствующего  точке  m,  наконец,  при  t0s  -  последние кристаллы твердого раствора будут иметь состав, отвечающий точке k.

Одновременно с  изменением  состава кристаллов происходит изменение состава жидкости.  При понижении температуры  состав  ее  меняется  по линии  ликвидуса от  точки  l до точки а. Следовательно,  происходит перераспределение атомов металлов А  и  В  между  жидким  расплавом  и твердым раствором.

Обратим внимание на то,  что в соответствии с  диаграммой  во  всем интервале  температур  кристаллизации  (tol-tos) выделяются кристаллы, более  богатые  тугоплавким  компонентом  В,  чем  исходный  сплав;  в исходном сплаве 1-1 содержится 50 %  В,  а в кристаллах при tol -88% В (точка р), при t01 -72% В (точка n), при t02 -68 % В (точка m).

В условиях  равновесия  к концу затвердевания все кристаллы должны быть однородны и иметь одинаковый состав; соответствующий точке А (50% А и 50% В) Это означает; что все кристаллы иного состава, образующиеся в процессе  кристаллизации  (точки  р,  n,  m  должны  принять  состав исходного сплава, т. е. отвечающий точке k.

Как же   это   происходит?    Выравнивание    состава   кристаллов осуществляется  путем диффузии,  т.  е.  проникновения в эти кристаллы атомов компонента А из жидкого сплава (более богатого компонентом А) в уже имеющиеся кристаллы твердого раствора.

Поскольку диффузия из жидкой фазы идет быстрее,  она в  основном  и предопределяет  выравнивание  состава кристаллов твердого раствора во время  кристаллизации.  Частично   состав   кристаллов   выравнивается вследствие  внутрикристаллической диффузии,  т.  е.  за счет диффузии более тугоплавкого   компонента  из   внутренних  частей  кристаллов, образовавшихся  при  более  высокой   температуре,   к  периферийным, образовавшимся  позднее  (при  более  низкой температуре) и содержащим меньше тугоплавкого компонента;  по достижении температуры  t0s сплав  полностью  затвердевает.  При  более  низких температурах сплав будет состоять из кристаллов однородного твердого раствора.

Подобно описанному происходит процесс кристаллизации любого  сплава данной системы.

Неограниченные твердые растворы дают следующие пары:  Cu-Ni; Au-Ag;Au-Pb; Ре- Ni; Fe-Cr; Fe-Go; Fe-V и др.

5.2.3.Диаграммы состояния сплавов, образующих ограниченные растворы и эвтетику

Диаграмма состояния  этого типа характерна для сплавов состоящих из компонентов с неограниченной растворимостью в жидком  и  ограниченной растворимостью в твердом состояниях.

В представленных  выше диаграммах состояния рассматривались крайние случаи,  при  которых  компоненты  в  твердом  состоянии   совсем  не растворяются или растворяются в любых пропорциях, т. е. неограниченно.

Однако значительно  чаще   встречаются   металлические   сплавы   с ограниченной   растворимостью   компонентов.   Это  значит,  что  один

компонент растворяется в другом,  но не в любых количествах,  а только до некоторого предела.

Если взять  количество  растворяемого  компонента больше   предела растворимости  при  данной  температуре,  то  часть  его,  превышающая растворимость,  в раствор не войдет,  и образуется механическая  смесь кристаллов  насыщенного  твердого  раствора и  кристаллов избыточного компонента, т. е. в сплаве будут находиться две фазы.

Растворимость одного   компонента  в  другом  может  изменяться  в зависимости  от  температуры.  Чаще  всего  с  повышением  температуры растворимость    увеличивается,    но   возможны   случаи   уменьшения растворимости с повышением температуры. При нагреве двухфазного сплава до  температуры плавления появится третья фаза,  т.е.  жидкий сплав. Напомним,   что   в   двухкомпонентной   системе   три   фазы    могут сосуществовать,  т.е.  находиться в равновесии только при постоянной температуре. Следовательно, на диаграмме состояния данного типа должна быть линия, параллельная оси состава, характеризующая появление жидкой фазы в сплавах, имеющих концентрацию выше предельной.

Диаграмма состояния  сплавов  для случая ограниченной растворимости компонента В  в  компоненте  А  и  отсутствия  растворимости А  в  В представлена на рис. 5.5.

На этой диаграмме линия KCD - линия ликвидуса,  линия KECF -  линия солидуса,  которая  включает в себя горизонтальный участок ECF - линию эвтектики.

Концентрация, отвечающая    точке   Е,   характеризует   предельную (наибольшую)  растворимость  В  в  А  при  эвтектической  температуре. Концентрация,    отвечающая    точке   S,   соответствует   предельной растворимости компонента В в А при нормальной комнатной  температуре. Линия  SE  -  это  изменение  растворимости компонента В в А в твердом состоянии при изменении температуры.  Она показывает, что с повышением температуры  растворимость  В в А  увеличивается.  Действительно,  при

Следовательно, в  сплавах  левее  линии   SE   будут   ненасыщенные кристаллы  А (В),  на самой линии SE насыщенные кристаллы А (В) ,правее  линии SE,  в сплавах кроме насыщенных кристаллов А (В),  будет  еще  и избыточный компонент, в данном случае В.

Напомним, что  растворимый   компонент   пишется   в   скобках   за компонентом растворителя.

Линия ECF-эвтектическая линия,  на которой жидкий  сплав  состава точки  С кристаллизуется,  образуя эвтектику,  состоящую из А (В) и В.Следует обратить внимание на  то,  что  правее  точки  Е диаграмма напоминает диаграмму сплавов, в которых образуется механическая смесь;левее точки Е  -  диаграмму  сплавов,  в  которых  образуется  твердый раствор.  Это  вполне  естественно,  так как правее точки Е образуется механическая смесь твердого раствора А (В) и кристаллов В. Левее точки Е   непосредственно  после  затвердевания  образуется  только  твердый раствор.

Рассмотрим процесс  кристаллизации  некоторых сплавов этой системы, кривые охлаждения которых приведены на рис.5.5.

Сплав 1-1    кристаллизуется    так  же,   как  сплавы   - твердые неограниченные растворы.  При  температуре,  соответствующей  точке  1 (ликвидус), образуются кристаллы твердого раствора А (В).

От температуры 1 до 2 идет кристаллизация с образованием кристаллов твердого  раствора А (В),  при температуре 2 (солидус) сплав полностью затвердевает и в равновесных условиях  состоит  только  из  однородных зерен твердого раствора А (В).  От температуры 2 до полного охлаждения никаких структурных изменений в сплаве не происходит.

Любой сплав,   имеющий   концентрацию,  не  превышающую  предельную растворимость при комнатной температуре (точка  S),  претерпевает  при охлаждении из расплавленного состояния те же превращения,  что и сплав 1-1.

Сплав II-II.  Кристаллизация  этого  сплава носит  несколько  иной характер.  Кристаллизация начинается при температуре,  соответствующей точке 1;  из жидкого сплава выделяются кристаллы А (В),  заканчивается процесс при температуре 2.  В интервале температур от точки 2 до точки 3 сплав состоит из однородных кристаллов твердого раствора, А (В).  При температуре 3 в сплаве  начинается  вторичная  кристаллизация,  т.  е. образование  новых  зерен  в  твердом  состоянии.  Вследствие того что растворимость В в А меняется по  линии  ES  ниже  точки  3  в  твердом растворе А (В) не может раствориться столько компонента В, сколько его содержится в  сплаве.  Эта избыточная  часть  компонента В  и  будет выделяться  из твердого раствора в виде вторичных кристаллов,  которые обычно обозначают  соответствующим  индексом,  в  данном  случае  В11. Выделение   вторичных  кристаллов  происходит  до  полного  охлаждения сплава,  в  результате  чего   твердый   раствор   принимает   состав, соответствующий  точке S.  Вторичные кристаллы,  выделяясь из твердого раствора, располагаются по границам или внутри самого зерна. Они очень сильно  отличаются  от  других  кристаллов  по размеру.  Выделяясь при понижении температуры в твердом состоянии сплава,  в  условиях,  когда диффузия  атомов  затрудняется,  вторичные кристаллы приобретают форму очень мелких пластинок, в сотни раз меньших по размеру, чем кристаллы, выделившиеся из жидкости при первичной кристаллизации.

Вторичная кристаллизация  с   выделением   кристаллов   избыточного компонента будет происходить во всех сплавах состава от точки S до В. Чем ближе состав сплава к точке Е,  тем больше в нем может  выделиться вторичных  кристаллов.  Максимальное  количество  вторичных кристаллов выделится в сплаве,  состав которого соответствует точке Е.  Выделение вторичных кристаллов имеет большое значение при термической обработке, целью которой является упрочнение сплавов. Процесс выделения вторичных кристаллов является диффузионным. Чтобы произошло выделение, требуется определенное   время;   полное  выделение  осуществляется  только  при небольших  скоростях  охлаждения.  При  большей  скорости   охлаждения вторичные  кристаллы  могут  не успеть выделиться,  и тогда получается пересыщенный твердый раствор,  т.  е.  при быстром  охлаждении  вместо двухфазного может быть получен однофазный сплав.

Следовательно, регулируя   скорость  охлаждения  сплава в  твердом состоянии,  можно  получать  различную  структуру   и   соответственно различные  свойства.  Этим  свойством  сплавов  широко  пользуются при термической обработке.

Сплав III- III-доэвтектический сплав (см. рис.5.5).

При температуре 1 начинается кристаллизация,  в результате  которой выделяются кристаллы А (В) - состав их будет меняться по линии КЕ. При эвтектической температуре 2 выделившиеся между  температурами  1  и  2 кристаллы А (В) будут иметь состав, отвечающий точке Е, а жидкая часть сплава,  изменяясь по линии КС,  примет состав, отвечающий точке С, т. е.  эвтектический. Кристаллизуясь, жидкий сплав эвтектического состава образует эвтектику,  состоящую из кристаллов А (В) состава точки  Е  и кристаллов В.

Кристаллизация эвтектики происходит при  постоянной  температуре  -остановка на кривой охлаждения (см.рис.5.5  , точки 2- 2').

Условимся, что  буква или  цифра внизу   обозначения   фазы   или структурной составляющей  показывает  состав  (точку  на диаграмме),который имеет данная фаза или структурная составляющая.  Так, запись А (В)Е  означает  кристаллы твердого раствора компонента В в А ,  состав кристаллов соответствует точке Е на диаграмме.

Запись эвтс[А(В)Е+В] означает: эвтектика состава точки С, состоящая из кристаллов твердого раствора В в А состава точки Е и кристаллов  В.

В сплаве  III-III  вторичные  кристаллы  будут  выделяться  как  из избыточных кристаллов А (В)Е,  которые образовались между точками 1  и 2,   так  и  из  кристаллов  А  (В)Е,  входящих  в  состав  эвтектики. Следовательно,  структура доэвтектического   сплава   III-III   после затвердевания  в  точке 2 будет состоять из А (В)Е + эвт [А (В)Е + В]. После полного охлаждения структура будет состоять из A (B)s  +  В11  + эвтс  [A  (B)s  +  В11  +  В].  Однако  мелкие  кристаллики В11 внутри эвтектики объединяются (<сливаются>)  с  кристаллами  В  в  однородные зерна , поэтому эвтектика записывается так: эвт.с[А (B)s + В]

Кроме того,  чтобы  отличить  кристаллы  твердого  раствора A(B)s которые входят  в  состав  эвтектики,  от  тех,  которые  образовались непосредственно   из   жидкости   (т.е.   в  результате  первичной кристаллизации) вводится дополнительное обозначение римской цифрой  I. Поэтому  окончательная структура доэвтектического сплава III-III после его полного охлаждения до комнатной температуры запишется так:

A (B)s + В 11 + эвтс [A (B)s + В]

Сплав IV-IV-заэвтектический. При температуре, соответствующей точке 1, начинается выделение первичных кристаллов В1.

Первичные кристаллы растут в  жидкой  среде  при  относительно  (по сравнению со вторичными кристаллами) малом сопротивлении внешней среды и больших скоростях роста,  поэтому они вырастают крупными.  Выделение из  жидкого  сплава кристаллов  В  обогащает  оставшийся жидкий сплав компонентом А.  По достижении температуры,  соответствующей  точке  2, концентрация жидкого сплава будет соответствовать эвтектической. Сплав затвердевает с образованием эвтектики, состоящей из А (В)Е и В.

От точки 2 до полного охлаждения из кристаллов А (В)Е,  находящихся в   эвтектике,   будут выделяться   вторичные   кристаллы,   которые присоединятся  к кристаллам В  внутри  эвтектики,  поэтому структура заэвтектического сплава после затвердевания будет

В1 +  эвтс  [А  (В)Е  +  В],  а после полного охлаждения она будет состоять из В +эвтс[А (B)s + В].

Необходимо отметить,  что  роль  вторичных кристаллов очень велика,

если  они  сосуществуют  только  с  первичными  кристаллами   твердого раствора.  При  дальнейшем  повышении  концентрации  сплава в  случае образования эвтектики и тем более в заэвтектических сплавах, в которых имеются первичные кристаллы компонента В,  вторичных кристаллов меньше и роль их становится менее значительной.

В сплавах  рассмотренной диаграммы В растворяется в А,  давая А (В), но  А  в   В   не   растворяется.   Такая   растворимость   называется односторонней.

Кроме того;  в  рассмотренном  случае  с   понижением   температуры растворимость уменьшается. Однако возможны случаи, когда растворимость при охлаждении увеличивается и линия ES идет вправо от точки Е  (рис.5.6,а),  или  растворимость  остается  неизменной  (постоянной) и линия ES представляет собой перпендикуляр к оси состава  (рис.5.6,б).  Если  оба компонента  ограниченно   растворяются   один   в  другом,  то  такая растворимость   называется   двусторонней,    и    линии    переменной растворимости имеются с обеих сторон (рис. 5.6 , в, д).

5.2.4.Диаграмма        состояния         сплавов, образующих       ограниченные растворы и перитектику

До сих пор мы рассматривали случаи,  в которых образование твердого раствора происходило непосредственно из жидкого  сплава.  Кроме  того, новые  твердые растворы могут образовываться при взаимодействии жидкой и  твердой  фаз.

Такой процесс   образования   новой   фазы   за  счет  растворения (расплавления) старой  фазы  в  жидкости  называется  перитектическим. Температура,   при   которой   происходит   этот  процесс,  называется перитектической.

В момент  образования  твердого  раствора при этих условиях должны существовать три фазы:  две, взаимодействующие между собой, и третья -твердый  раствор,  получающийся  в  результате  этого  взаимодействия. Следовательно, в  соответствии  с  правилом  фаз  образование твердого раствора по перитектической реакции идет при постоянной температуре  и на диаграмме состояния ему должна соответствовать линия,  параллельная оси состава,  а на кривых охлаждения - остановка (площадка). Диаграмма состояния такого типа показана на рис. 5.7.

Перитектическое превращение   на  этой  диаграмме  происходит  при температуре,  отвечающей линии РКС.  При этой температуре жидкий сплав состава,  соответствующего  точке  Р,  взаимодействуя с кристаллами В, образует твердый раствор В  в  А  состава,  соответствующий  точке  К, который обозначим к.  Такое обозначение является стандартным, буквами греческого алфавитами ,, и т.  д. обозначают разные твердые растворы. Реакция показывает,    что    указанный    процесс   обратимый   и, следовательно,  при нагреве к не сразу расплавляется,  а сначала при перитектической  температуре распадается на жидкий сплав состава точки Р и  кристаллы  В.

Для уяснения особенностей перитектической кристаллизации рассмотрим процессы, происходящие в некоторых сплавах этой системы .

Сплав 1-1 (перитектический).  До температуры 1  сплав  находится  в жидком  состоянии.  При  температуре 1 начинается выделение кристаллов ВР.  При этом состав жидкой  части  сплава с  понижением  температуры меняется  по  линии  ликвидуса ВР.  Выделение  кристалл  в  В идет до перитектической температуры,  соответствующей  точке  2,  при  которой жидкая  часть  сплава имеет  состав,  отвечающий  точке  Р.  При этой температуре происходит перитектическая реакция,  т.  е.  жидкий  сплав состава Р в результате взаимодействия с кристаллами В образует твердый раствор а,  состав которого отвечает точке К (предельная растворимость В в А), т. е.  Ж+Вα.

Как видно  из  диаграммы и в соответствии с правилом отрезков,  для образования α  нужно,  чтобы количество жидкой части сплава состава Р соответствовало отрезку КС, а твердой части сплава - отрезку РК. Тогда после окончания перитектического превращения сплав 1-1 будет  состоять только из твердой фазы к.

При дальнейшем  понижении  температуры   в   результате   изменения растворимости  компонента В  в  компоненте  А из твердого раствора a выделяются вторичные кристаллы ВII.  При этом состав твердого раствора будет  меняться  по линии предельной растворимости КЕ.  Следовательно, после окончательного охлаждения сплав будет состоять из АЕ и В11.

Сплав II-II.  От  точки 1- до точки 2 выделяются кристаллы В,  при температуре  2  идет  перитектическая  реакция.   К   моменту   начала перитектической кристаллизации ранее выделившиеся кристаллы В1,  имеют массу, соответствующую отрезку коноды РМ, который явно длиннее отрезка РК.  Следовательно,  в сплаве II-II образовалось кристаллов В1 больше, чем требуется для реакции  (требуется  соответственно  отрезку  РК,  а имеется   соответственно   отрезку   РМ).   Часть   кристаллов   В   в перитектическом превращении принимать участие не будет,  а останется  в структуре  сплава в  виде  отдельных  зерен,  называемых избыточными. Поэтому после полного охлаждения структура будет АЕ + В11 + В1изб.

Сплав III-III.  Между  точками  1-2  выделяются  кристаллы В1.  При температуре 2 идет перитектическая реакция Ж+Вк

Так как в сплаве жидкой фазы (Ж) больше, чем требуется для этой реакции (требуется соответственно отрезку КС, а имеется соответственно отрезку NC),  то часть жидкого сплава в  перитектическом  превращении принимать участия не будет.  После того как  все  кристаллы  В,  будут израсходованы  на образование твердого раствора к,  перитектическая реакция закончится и сплав будет состоять из Жср и к.

При дальнейшем  охлаждении от точки 2 до 3 происходит затвердевание оставшейся  жидкой  части  сплава,  из  которой  выделяются  кристаллы твердого  раствора α. При  понижении  температуры состав жидкой фазы меняется по линии ликвидуса РА,  а состав твердого раствора по  линии солидуса КА.  При  температуре,  отвечающей точке 3,  сплав полностью затвердеет; он состоит только из зерен -раствора.

Перитектическое превращение  наблюдается  в   сплавах   Cu-Zn, Cu-Sn, Cd-Hg, Fe-FезС и т. д.

5.2.5.Диаграмма состояния сплавов ,образующих химическое соединение

Диаграмма состояния этого типа характерна для сплавов, состоящих из компонентов,  образующих химические соединения.  Химические соединения могут   быть   изображены   простыми   формулами  типа AmBn,  которые показывают,  что соединяются между собой m атомов  компонента А  и  n атомов компонента В,  образуя одну кристаллическую решетку, не сходную с решётками компонентов А и В.

Диаграмма состояния   сплавов,   в  которых  образуется  устойчивое химическое соединение,  не растворяющее в себе компонентов,  приведена на рис.5.8.

На этой диаграмме кроме граничных  вертикальных  линий для  чистых металлов  А и В имеется третья вертикаль,  соответствующая химическому соединению AmBn.Верхняя точка на этой вертикали указывает  температуру плавления  соединения  AmBn  (аналогично  точкам  температур плавления компонентов А и В).

Вся диаграмма состояния  при  образовании устойчивого химического соединения,  не растворяющего в себе компонентов  системы,  получается как  бы  составленной  из  двух  самостоятельных  диаграмм.  Процессы кристаллизации по этим диаграммам протекают   так же ,  как  в эвтектических диаграммах, только в  структуре  всех  сплавов  этой системы после  охлаждения в механическую смесь будут входить кристаллы химического соединения.

В сплавах правее точки С, соответствующей составу химического соединения АnВm),компонента В больше;  чем содержание его в этом химическом соединении. Следовательно, правее этой точки в сплавах будет механическая смесь кристаллов химического соединения АnВm и кристаллов А, поэтому эта часть диаграммы сходна с диаграммой эвтектического типа.

В сплавах левее точки С компонента А больше, чем входит в это химическое соединение. Следовательно, левее точки С в сплавах будет механическая смесь кристаллов химического  соединения  АnВm  и  кристаллов А. Поэтому часть диаграммы также сходна с диаграммой эвтектического типа.

6.ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗО-ЦЕМЕНТИТ:

ФАЗЫ, СТРУКТУРНЫЕ       СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Железо -  один  из распространенных элементов не только на земле (в земной коре около 5%  железа),  но и во всей вселенной (до 3000 железных метеоритов ежегодно падают на землю).

Человек использует железо и его сплавы около 3000 лет,  за это время произведено около 20 млрд.  тонн железных сплавов; из них до 5 млрд.  используется в настоящее время,  весовая доля их в  машиностроении составляет около 90%.

Широкое распространение сплавов связано с их относительной дешевизной  и возможностью получить за счет варьирования химического состава и термической обработки различные технологические и  физико-механические свойства.

Железоуглеродистые сплавы - сложные системы, состоящие из 5-6 и более компонентов. Один из них попадает в сплавы в процессе металлургического передела (кремний,  сера, фосфор, кислород, водород и др.) - примеси,  другие специально вводятся в сплавы для изменения их свойств в нужном направлении (хром,  никель, молибден, вольфрам и др.) - легирующие элементы.

Однако, основными элементами,  определяющими структуру и свойства  являются  железо и углерод.  Поэтому часто эти сложные сплавы рассматриваются как двойные - железо-углерод, а влияние примесей и легирующих элементов рассматривается самостоятельно в соответствующих разделах.

Начало изучения диаграммы Fe-C было положено Д.К.  Черновым. Им впервые открыты так называемые  критические  точки (температуры)  у стали (1868 г.).  Используя данные Д.К. Чернова и собственные исследования,  Ф. Османд, Р.Аустен, П. Гереис к 1898 г. построили диаграмму  Fe-C в интервале от 0 до 6,67%С близкую к  современной.  В настоящее время диаграммы продолжают изучаться, уточняется положение линий диаграммы и критических точек.

Железо образует с углеродом ряд устойчивых  соединений  (карбидов), которые разбивают диаграмму на 4 участка , каждый из которых может рассматриваться как самостоятельная диаграмма (см. диаграммы с устойчивым химическим соединением) .

Нами будет рассмотрен только первый участок железо-карбид железа,  содержащий  от  0 до 6,67%С.  Эта часть диаграммы разработана подробно, т.к. на практике применяются сплавы, содержащие < 6% С.

Соединение Fe3С  (цементит)  неустойчиво  (метастабильно) и при соответствующих условиях (медленном охлаждении) возможна  кристаллизация  из  жидкости свободного углерода в виде графита.  Поэтому железоуглеродистые сплавы,  содержащие < 6,67%С могут кристаллизоваться по двум типам диаграмм:  метастабильной - Fe - Fe3C,  когда свободного углерода не образуется,  и стабильной,  Fe -  С,  когда возможно выделение свободного углерода из жидкости или в результате распада цементита.  Так как эти диаграммы по  виду  похожи,  их изображают  на одном графике только линии метастабильной диаграммы сплошные, а стабильной пунктирные.

Железо - переходный металл серебристо-белого цвета. Атомный номер 26,  атомная масса 55,85,  атомный радиус 1,27 А,  электронная формула 1S2 2S2 2Р6 3S2 ЗР6 3D6 4S2.  Чистое железо содержит 0.001%  примесей, техническое железо (армко) - 0,1 % примесей. Температура плавления – 1539о С , кипения - 32000 С.

В твердом состоянии в зависимости от  температуры может  иметь две  полиморфные модификации альфа и гамма:  Fe - альфа существует при температурах ниже 910 0С и выше 1392 0С .  В интервале 13920-15390С Fe - альфа часто обозначают как Fe - дельта.

Кристаллическая решетка Fe - альфа объемноцентрированный куб  с периодом решетки 2,8606 А.  До 7680 С (точка Кюри) железо ферромагнитно, при более высоких температурах – парамагнитно.

Кристаллическая решетка  Fe-  гамма  -  гранецентрированный куб с периодом решетки 3,645 А.  Плотность более высокая - 8,0 - 8,1 г/смЗ.  Это  значит, что при полиморфном превращении Fe   Fe происходит сжатие, объемный эффект - 1% .

Полиморфное превращение связано с различием в изменении величины свободной энергии решетки ОЦК И ГЦК с температурой .

Температуры превращения  в  твердом состоянии называются критическими точками и обозначается буквой А с соответствующими  индексами.  Ас  и Аr не совпадают вследствие теплового гистерезиса (все превращения происходят при некотором нагреве или переохлаждении).

Свойства технического железа при 200  С:  НВ  80;  220-250 МПа.

Углерод. В  природе встречается в двух аллотропических формах - алмаз и графит, атомный номер 6, плотность 2,5 г/смЗ, атомная масса 12,  атомный радиус 0,77 А,   температура плавления 35000 С.  Углерод полиморфен. При атмосферном давлении устойчивая модификация графит.  Решетка графита гексагональная, структура слоистая. Слабые связи между параллельными слоями атомов и очень прочные (ковалентные) - между атомами внутри слоя.

Углерод растворим в железе в жидком  и  твердом  состояниях,  а также может быть в виде химического соединения карбида железа- цементита, а в высокоуглеродистых сплавах в виде графита.

В системе   железо-углерод  различают  следующие  фазы:  жидкий сплав, твердые растворы внедрения - феррит и аустенит, химические соединения - цементит и графит.

Феррит (Ф)- твердый раствор внедрения углерода (и других примесей) в железе, решетка-ОЦК. Различают альфа-феррит с максимальной растворимостью углерода 0,025%  (при 7270С)  и  минимальной  растворимостью 0,006%  (при 200 С),  и высокотемпературный дельта- феррит с предельной растворимостью углерода 0,1% (при 14990С).

Атомы углерода  располагаются  в решетке феррита в центре грани куба, где имеется максимальная пора. Механические свойства альфа -феррита близки к свойствам армко-железа,.  До 7680 С ферромагнитен.

Аустенит (А)- твердый раствор внедрения углерода (и  других  примесей)  в гамма-железе решетка ГЦК.  Предельная растворимость - 2,14 (при 1147° С).  Атомы углерода в решетке гамма - железа располагаются  в  центре элементарной ячейки ,  где может поместиться сфера радиусом 0,41 атомного радиуса железа ,т.е.  близкая к атомному радиусу углерода и в дефектных областях кристалла. Аустенит обладает высокой пластичностью и сравнительно низкой  прочностью.

Цементит (Ц) - карбид железа ,  имеет сложную орторомбическую решетку. Температура плавления из-за его метастабильности при высоких температурах точно не установлена (1250-15500С). До 2210С (А) ферромагнитен.

Цементит имеет очень высокую твердость ( > НВ 800) и практически нулевую пластичность.  Он может образовывать  твердые  растворы замещения  и внедрения с другими элементами.  При замещении атомов железа атомами других металлов  образуется  легированный  цементит (Fe, W, Сг) . Вид диаграммы Fe-Fe3C приведен на рис.6.1. Ось абсцисс двойная: показано  содержание углерода и цементита. При этом можно указать  на простое правило - уменьшение содержания углерода на  15%  дает содержание  цементита в любом сплаве в %  по массе.  Все сплавы в данной системе можно условно разбить на две большие группы:  сплавы, содержащие до 2,14% называются сталями, сплавы, содержащие > 2,14% С - чугунами.

Точки А  и  Д соответствуют температурам плавления железа и цементита.  Точки N (13920С) и (9100С) соответствуют  полиморфному превращению , в чистом железе. Концентрации углерода для характерных точек указаны на диаграмме.

Линия АВСД - линия ликвидус. Участок АВ показывает температуру начала кристаллизации из жидкого сплава - феррита,  ВС - температуру кристаллизации аустенита ,  СД - температуру кристаллизации первичного цементита (Ц1).

Линия AHJBECF -линия солидус. Ниже участка АН сплав затвердел и

существует только феррит; HJB - линия перитектического превращения (равновесия).

Линия ECF (солидус) - линия эвтектического превращения  (равновесия) соответствует кристаллизации из жидкости эвтектики, состоящей из кристаллов А и Ц - ледебурита (Л)

В ледебурите всегда 4,3% углерода, и он образуется при постоянной температуре (11470С).Превращение происходит во  всех  сплавах, содержащих 2,14 и < 6,67% С (чугунов).

Линии NH и NJ линии первого (высокотемпературного) полиморфного превращения в сплавах .  Необходимо обратить внимание, что в отличие от чистого железа полиморфные превращения в сплавах происходят в интервале температур.

Линия ES - линия ограниченной растворимости углерода в аустените. Ниже этой линии А пересыщен углеродом и из него выделяется высокоуглеродистая фаза - ЦII (цифра II указывает,  что Ц выделился из А).

Линия PSK - линия эвтектоидного превращения  (равновесия).  Это превращение протекает у всех сплавов,  при этом аустенит состава S распадается на смесь двух фаз: феррита состава Р и цементита

Аs(Фр+Ц)-П

Распад происходит при постоянной температуре (7270С ) и в образующемся эвтектоиде - перлите (П) , всегда содержится 0,8% углерода.

Линии GS  и GP - линии второго полиморфного превращения .  Ниже линии GP полиморфное превращение заканчивается и структура сплава ферритная (АФ).

Линия PQ - линия ограниченной растворимости углерода в  феррите. Ниже этой линии феррит пересыщен углеродом и из него выделяется ЦIII (цифра III указывает, что Ц выделился из феррита).

На всех  горизонтальных линиях в равновесии находятся три фазы, система нонвариатна, т.е. С=0.

Перитектическое превращение  наблюдается у сплавов,  содержащих от 0,1 до 0,5% С, эвтектическое - от 2,14 до 6,67 %С , эвтектоидное у  всех сплавов,  содержащих > 0,025% С.  Для того чтобы достаточно подробно познакомиться с фазовыми  превращениями  в  этой  системе рассмотрим  кристаллизацию типовых сплавов (рис.6.2).  Зная как кристаллизуются  эти  сплавы,  можно  сказать  как кристаллизуется любой сплав в данной системе и какая у него будет структура.

В соответствии с диаграммой состояния сплавы, содержащие < 0,8%С называются доэвтектоидными, > 0,8%С - заэвтектоидными и 0,8%С эвтектоидными сталями.  В зависимости от концентрации углерода сплавы,  содержащие  <  0,3%С называются низкоуглеродистыми,  с 0,3 - 0,6%С -среднеуглеродистым, с > 0,7%С - высокоуглеродистыми сталями.

Рассмотрим процесс структурообразования в них при охлаждении из жидкого состояния до некоторой температуры 1,  лежащей ниже  линии NJE (ликвидус), а затем до 200С (комнатной температуры).

6.1.Кристаллизация стали .

Все превращения начинаются при некотором переохлаждении,  т.е. при температурах ниже равновесной,  лежащей на соответствующей линии диаграммы.

Спл.1. Между tl – t2 - жидкость затвердевает с образованием кристаллов феррита.Между  t2  - t3 - идет физическое охлаждение При t3 начинается,  а при t4 заканчивается полиморфное превращение решетки ОЦК  ->  ГЦК, т.е. ниже t4 структуры сплава-аустенит (рис. 6.2).

Сплав II. Между t1 и t2 из жидкости кристаллизуется феррит. При t2  происходит перитектическое превращение. Концентрация по углероду, соответствует точке Н,  а жидкости - точки В.  Обе фазы в этот  момент пересыщены углеродом. Количество фаз таково, что в результате взаимодействия друг с другом они исчезают и образуется новая  фаза  -аустенит состава точки I.

Внешне структура  не  будет  отличаться  от структуры сплава I.

Сплав III.  Сплав кристаллизуется следующим образом.  Так как в жидкости много углерода,  то кристаллизация Ф  невозможна и  из  нее кристаллизуется аустенит. При температуре t2 жидкая фаза исчезает, структура сплавов - А.  Следовательно, в результате кристаллизации  стали независимо  от содержания в ней углерода образуется структура аустенита.

6.2.Перекристаллизация стали  (превращения  в  твердом состоянии).

Основа этих превращений - полиморфное превращение ГЦК →ОЦК и  изменение растворимости углерода в аустените и феррите при изменении температуры.  Рассмотрим как происходит перекристаллизация типовых сплавов.  В  сплаве  I (техническое железо) при t1 при пересечении линии GS начинается,  а при пересечении линии QP заканчивается полиморфное превращение А Ф и образуется структура Ф.     При    пересечении линии PQ    вследствие  уменьшения     растворимости   углерода в феррите,  из  него

выделяется  Ц (рис. 6.3).  Конечная структура Ф+Ц, свойства такого медленного охлажденного сплава практически не  отличаются от свойств Ф, т.к. Ц очень мало.

Сплав III. При температуре 727 0 С (S) аустенит пересыщен и железом и  углеродом и при некотором переохлаждении из него одновременно начинают выделяться кристаллы Ф и Ц - начинается эвтектоидное превращение . Ведущая фаза (образ первой) является цементит. Превращение начинается на границах зерен аустенита. Образовавшаяся структура II - обладает высокой прочностью и сравнительно низкой пластичностью. Превращение возможно при содержании в аустените 0,8%С.

Сплав II  - при охлаждении ниже t1 начинается полиморфное превращение:  образуется низкоуглеродистая фаза феррит, а в оставшемся аустените содержание углерода растет и при t2 достигает 0,8%.  При последующем охлаждении и окончательная структура - Ф + П - сплав с удовлетворительной прочностью и хорошей пластичностью.При температуре t1 аустенит пересыщен углеродом и из него  начинает выделяться высокоуглеродистая фаза Ц , при t2 в аустените остается 0,8%  С до окончательного охлаждения .  Получаемая структура после охлаждения структура обладает высокой прочностью,  но низкой пластичностью. Конечная структура формируется при перекристаллизации и определяется содержанием в ней углерода.

7.КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЧУГУНОВ

7.1.Белые чугуны

В структуре  высокоуглеродистых  сплавов,  кристаллизующихся по метастабильной системе, нет свободного углерода. Излом их светлый, поэтому такие чугуны называются белыми.

Рассмотрим превращение  характерных  сплавов  V-VIII  (рис.7.1). Сплав VI - эвтектический. При приближении к tl в жидкости возникают гетерогенные флуктуации близкие по строению к аустентной и цементитной фазам,  жидкость пересыщена железом и углеродом.  При некотором переохлаждении ниже tl (11470 С) из жидкости начинают  кристаллизоваться  обе  фазы  -происходит  эвтектическое  превращение .  Образовавшаяся эвтектика (бикристалл) называется ледебуритом.  Ведущая фаза - цементит, модель  бикристалла - дерн.  При дальнейшем охлаждении до t2 существенных изменений не происходит:  выделяется из аустенита небольшое количество  цементита вследствие  уменьшения  растворимости углерода в аустенитной фазе. Этот цементит структурно обнаруживается только после  специального теплового травления.  Ниже 7270 С аустенит ледебурита превращается в перлит. Окончательная структура - ледебурит - (П + Ц), который иногда называют видоизмененным ледебуритом Л. Сплав  как  и все белые чугуны обладает высокой твердостью (65% Ц) и хрупкостью.

Сплав V  - доэвтектический.  При пониженной температуре ниже tl из жидкости кристаллизуется А,  при t2 в оставшейся жидкости имеется 4,3% С,  и при дальнейшем охлаждении происходит эвтектическое превращение .  При охлаждении от t1 до t3 из аустенита выделяется цементит,  а при температуре  ниже 7270 С (t3) происходит эвтектоидное превращение. Окончательная структура доэвтектического белого чугуна представляет собой перлит,цементит и ледебурит.

Сплав УП - заэвтектический. Из жидкости ниже tl до кристаллизуется высокоуглеродистая фаза цементит Ц I( цифра I говорит о том, что он образовался из жидкости). При tS состав жидкости соответствует точке С и при дальнейшем охлаждении вплоть 200 С  существенных  изменений  в структуре нет, и после эвтектоидного превращения она состоит из ледебурита и цементита первичного.

Таким образом,структура белого чугуна зависит от содержания в нем углерода и формируется в процессе первичной кристаллизации.  Перекристаллизация существенно структуру не меняет.

Белые чугуны используются главным образом как передельные чугуны.

Доэвтектический белый чугун, содержащий 2,2 - 2,9%С используется для получения ковкого чугуна,  эвтектический белый чугун  (легкоплавкий;  жидкотекучий) - для получения чугунной дроби, заэвтектический - очень твердый и износостойкий - для отливки шаров,  шаровых мельниц.

7.2.Серые чугуны

Структурным признаком серого чугуна является обязательное  присутствие графита в структуре серого чугуна,  который придает излому серый цвет.

Образование из  жидкости аустенита , графита и дальнейший распад аустенита на феррит и графит соответствует минимальному значению   свободной энергии,  т.е.  наиболее  стабильному  равновесию.  При медленном охлаждении, когда кристаллизация проходит в  интервале  температур  1152-11470 С термодинамически более выгодно образование графита .  В этом случае кристаллизация происходит по  стабильной диаграмме . Отдельные линии, а следовательно и точки, смещаются, а некоторые линии обеих диаграмм совпадают (рис.7.2). Кристаллизация  сталей  по  стабильной диаграмме в большинстве случаев ни чем не отличается от кристаллизации по метастабильной диаграмме, только вместо цементита будет формироваться графитная фаза.

Серый чугун  обладает низким комплексом механических свойств: низкие прочностные свойства и практически нулевые  пластические ( главным образом из-за формы графитных включений : хлопьевидные в ковком чугуне и пластинчатые в обычном сером). Однако этот чугун дешев, обладает высокой жидкотекучестью, малой усадкой, хорошо гасит колебания (высокие демпфирующие свойства).В двадцатые годы был создан новый вид чугуна,  в котором  резко изменена форма графитных включений,  что позволило приблизить его свойства к свойствам стали при сохранении высоких технологических свойств серого чугуна, этот чугун назвали высокопрочным (ВЧ).

Получают его путем модифицирования серого чугуна редкоземельными металлами ( Mg,  Се) или их лигатурами. Под действием модификатора происходит сфероидизация графитных включений,  что приводит к повышению прочности до 1000 МПа (в) и появлению  пластичности   до 5-10%.

Модификатор обеспечивает глубокую десульфурацию и  раскисление, а  также выравнивание скорости роста графитных зародышей в различенных направлениях.

Шаровидная форма графита меньше ослабляет металлическую основу по сравнению с графитом в виде пластин,  влияющих как острые надрезы.

Высокопрочный чугун также как обычный серый и ковкий , может быть  на ферритно-перлитной  и перлитной основе.

Ковкий чугун является старым машиностроительным материалом. Его получают  из доэвтектического белого чугуна (2,2 - 3,0%С) путем термической обработки.  Отливки из белого чугуна подвергают графитизирующему отжигу.

При высоких температурах цементит метастабилен и разлагается по реакции . После первой стадии графитизации получаем структуру А+Г. В зависимости от условий охлаждения можно получить структуру П + Г - перлитный ковкий чугун (повышенная прочность) до 450 МПа и пониженная пластичность ,  или Ф + Г - ферритный ковкий  чугун  (прочность 300 - 400 МПа, удлинение 6-12%).

Образующийся графит более компактный,  чем в сером чугуне,  его называют хлопьевидным графитом или углеродом отжига.

Серый чугун широко используется в станкостроении (станины, коробки,  колонны и т.д.),  т.к. хорошо работает на сжатие. Высокопрочный чугун - в автостроении, дизелестроении для ряда ответственных изделий (колен,  валы, распределительные валики, опоры подшипников и т.д.).

Все чугуны гостированы. ГОСТы определяют их химический состав и основные свойства.

7.3.Влияние примесей.

Чугуны как и стали многокомпонентные системы. Примеси могут оказывать существенное влияние на структурообразование чугунов, особенно такие как Si, Mn, S, Р.

Кремний. Очень сильный графитизатор,  т.е.  в  сильной  степени способствует выделению углерода как из жидкой фазы так и из аустенита и разложению цементита.  В литейных чугунах кремния 0,8 - 4,0%.

Марганец. Карбидообразующий элемент (Mn), препятствует выделению свободного углерода,  т.е.  способствует получению белого  чугуна. Нейтрализует  влияние серы,  выводя ее из твердого раствора (MnS). Обычное содержание в сером чугуне – 0,5 – 0,8%.

Сера -  придает чугуну,  как и стали,  красноломкость  - малый удельный вес - всплывает и удаляется вместе со шлаком.  Содержание серы в сером чугуне не должно превышать 0,08%, в высокопрочном - <0.03%.

Фосфор -  в чугуне иногда до 1%.  Может быть полезной примесью.Он увеличивает жидкотекучесть,  способствует  хорошему  заполнению формы.

8.ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ.

8.1.Теория превращения в стали при нагреве и охлаждении.

Основные превращения в стали

Теорию термической обработки составляет учение об изменения строения и свойств металлов и сплавов при тепловом воздействии, не исчезающих после его превращения.

Любой процесс термической обработки может быть описан графиком, построенным в координатах t ° — τ (рис.8.1), по которому можно определить температуру нагрева (t°), время нагрева, выдержки и охлаждения (τ н, τ в, τ ох), средние и истинные скорости нагрева и охлаждения (Vн, Vox), общую продолжительность производственного цикла (τ об). Термической обработкой называют процесс обработки изделий из металлов и сплавов путем теплового воздействия с целью изменения их структуры и свойств в заданном направлении.

Это воздействие может сочетаться также с химическим, деформационным, радиационным, магнитным и другими воздействиями.

Термообработка может использоваться как промежуточная операция для улучшения технологических свойств (обрабатываемость режущим инструментом, повышение пластичности перед обработкой давлением и др.) и как окончательная операция для придания обрабатываемому материалу комплекса физико-механических и других свойств, обеспечивающих необходимые эксплуатационные характеристики изделия.

Особенно велика роль термической обработки при производстве стальных изделий. Производство стали во многом определяет экономическое могущество страны. Экономия в использовании стали происходит главным образом за счет улучшения свойств стальных изделий, из них 15-20 % за счет широкого внедрения различных видов термических обработок.

В углеродистой стали в зависимости от температуры нагрева и скорости охлаждения возможны следующие основные 4 вида превращений.

1.При нагреве выше температуры Ас1 феррито-цементная смесь - перлит превращается в аустенит ПА

2.При медленном охлаждении ниже температуры Ас1 однородный

твердый раствор углерода в  -железе (аустенит) диффузионным путем распадается на смесь двух фаз -  (Ф+Ц) – П, т.е.АП

3. При быстром охлаждении аустенит превращается в мартенсит -упорядоченный перенасыщенный твердый раствор углерода в -железе. Из-за большой скорости охлаждения при превращении не происходит диффузия углерода. Мартенсит структура неустойчивая неравновесная с большим запасом свободной энергии.

4.При нагреве ниже температуры Ас1 пересыщенный твердый раствор углерода в -железе (мартенсит) распадается с образованием феррито-цементной смеси -перлита М (Ф+Ц) - П

Превращения во всех случаях связаны со стремлением системы (в данном случае стали) к минимуму свободной энергии (F) при изменившихся внешних условиях (t° ).

На рис.8.2 показан характер изменений F аустенита, мартенсита и перлита в зависимости от температуры (схема) и температурные области 4-х превращений.

8.2. Классификация видов термической обработки.

Первую классификацию различных видов термической обработки предложил академик А.А. Бочвар была разработана классификация видов и разновидностей термической обработки сталей и цветных металлов, а также соответствующая технология (рис. 8.3)

Собственно-термическая обработка заключается только в термическом воздействии на металл или сплав, химико-термическая - в сочетании химического и термического воздействия, термомеханическая - в сочетании термического воздействия и пластической деформации. Собственно-термическая обработка включает в себя 6 основных видов, которые в свою очередь имеют различные разновидности также как и химико-термическая и термомеханическая обработки.

Отжиг первого рода.

При литье , обработке давлением, сварке и других технологических процессах в структуре металлов и сплавов могут возникать отклонения от равновесного состояния. Отжиг 1 рода частично или полностью устраняет эти отклонения. Основные параметры - температура нагрева и время выдержки. Скорость нагрева и охлаждения имеют подчиненное значение. Его проведение не обусловлено фазовыми превращениями в твердом состоянии, т.е. для железоуглеродистых сплавов нагрев производиться до температур лежащих ниже Ас1 (рис.8.4,кр. 1 ).

Для Fe-C сплавов в зависимости от назначения дорекристализационный и рекристализационный отжиг и отжиг для снижения внутренних (остаточных) напряжений. Этот вид обработки применим к любым металлам и сплавам.

Отжиг второго рода.

Используется при необходимости изменить структуру и свойства металла или сплава. После термической обработки получают структуру близкую к равновесной . Основные параметры: температура нагрева, время выдержки и скорость охлаждения. Нагрев производится выше температуры Ac3, время выдержки должно обеспечить необходимые структурные изменения, а скорость охлаждения достаточно мала, и обеспечить обратные фазовые превращения, в основе которых лежат диффузионные процессы. В зависимости от назначения для Fe -сплавов различают: неполный отжиг-нагрев выше температуры АС1,но ниже Ac3 , охлаждение с печью;полный отжиг -нагрев до Асз +30 -40 ° , охлаждение с печью;нормализацию -нагрев до температуры Асз + 30 - 40° , охлаждение на воздухе;изотермический отжиг (на рис.8.4,гр. 2, 3, 4, 5 соответственно).

Закалка .

Как и отжиг второго рода используется для изменения структуры и свойств металлов и сплавов. После термообработки получают неравновесную структуру со свойствами существенно отличными от свойств в равновесном состоянии. Основные параметры: температура нагрева и скорость охлаждения. Нагрев производится выше температуры начала фазовых превращений. Время выдержки должно быть достаточно для необходимых структурных превращений, а скорость охлаждения достаточно велика, чтобы обратные превращения, связанные с диффузионными процессами, не успели произойти.

Существуют два резко различных вида закалок: закалка без полиморфного превращения и закалка с полиморфным превращением.

Закалка без полиморфного превращения применима к любым сплавам, в которых при нагреве одна фаза полностью или частично растворяется в другой. После закалки образуется пересыщенный твердый раствор компонента А в компонент В.Такой вид закалки характерен при обработке цветных сплавов .

Закалка с полиморфным превращением возможна для любых металлов и сплавов, у которых при охлаждении изменяется кристаллическая решетка. При этом образуется новая фаза, называемая мартенситом.

Такая закалка характерна для железоуглеродистых сплавов, у которых различают две разновидности: неполная закалка с нагревом до температур Ac1 +20 -40 полная закалка с нагревом до температур Асз+20 -40 .

Старение и отпуск.

После закалки сплав находится в метастабильном состоянии (пересыщенный твердый раствор) и обладает повышенной_свободной энергией. Свойства его неудовлетворительные. Для ускорения процесса распада твердого раствора его нагревают, подвергают отпуску или старению.

Обычно термин отпуск применяют к сплавам подвергнутым закалке с полиморфным превращением прежде всего к железоуглеродистым сплавам - сталям и чугунам. Для цветных сплавов чаще используется термин «старение».  Основные параметры отпуска и старения- температура и время выдержки.

8.3.Превращение при нагреве

При нагреве стали выше критической температуру 727 о С перлит (феррито-цементитная структура) превращается в аустенит.Превращение феррито-цементитной (карбидной )структуры в аустенит состоит из полиморфного  -превращения и растворения в образовавшемся аустените цементита (карбидов).

На рис.8.5 показана схема зарождения зародышей аустенита на межфазной границе феррит- цементит.

Выравнивающая диффузия понижает концентрацию углерода на границе А/Ц и повышает на границе А/Ф, что вызывает растворение цементитной и ферритной пластины. Скорость роста аустенитного зерна в сторону феррита на много больше, чем в сторону цементита, поэтому ферритные пластины растворяются быстрее. После окончания растворения цементита аустенит неоднороден по углероду и для гомогенизации (выравнивания состава) применяется выдержка. Если в исходной структуре находился свободный феррит (доэвтектоидная сталь) или свободный цементит (заэвтектоидная сталь),то для их исчезновения необходим нагрев до более высоких температур и более длительная выдержка. На рис.8.6 показана диаграмма изотермического превращения для доэвтектоидной стали: кривая -1 -исчезновение ферритных промежутков в перлите, 2 - окончание растворения цементита, 3 - исчезновение свободного феррита, 4- окончание гомогенизации аустенита.

При непрерывном нагреве температуры окончания образования аустенита и его гомогенизации повышаются с ростом скорости нагревания (рис.8.6).

С увеличением дисперсности исходной структуры время окончания всех этапов аустенизации уменьшается, главным образом за счет сокращения путей диффузии углерода.

Зерно аустенита образуется при окончании превращения перлита в аустенит.Величина начального зерна аустенита зависит от числа зародышей, возникающих в данном объеме в единицу времени, и скорости их роста.

После окончания аустенизации зерно способно к росту (собирательной рекристаллизации). Движущей силой процесса является стремление к минимуму свободной энергии (меньше удельный вес границ, обладающих повышенной энергией).

Размер аустенитного зерна зависит от температуры, выдержки при нагреве и состава стали. Почти все легирующие элементы, кроме марганца тормозят рост аустенитного зерна за счет образования трудно растворимых карбидов и окислов.

Однако, разные плавки одной и той же марки стали могут сильно отличаться по склонности к росту, т.е. склонность к росту определяется не только химическим составом по основным компонентам, но и технологией металлургического производства.

Различают наследственно крупнозернистые и наследственно мелкозернистые стали. В наследственно крупнозернистых сталях аустенитное зерно интенсивно растет при относительно небольших превышения температуры над точкой Асз до +950-1100°С. Нагрев выше этой температуры также ведет к перегреву, т. е. интенсивному укрупнению зерна и связанному с этим падению вязкости стали после охлаждения. С наследственно мелкозернистой сталью работать легче, т.к. она не боится перегрева в широком интервале температур.

На рис.8.7 приведена схема изменения роста зерна аустенита у наследственно крупно и мелкозернистой стали. Наследственное зерно стали определяют специальной технологической пробой.

Действительное зерно - это то зерно, которое получают после той или иной операции термообработки, оно определяет конечные свойства стали.

Наследственно-мелкозернистые стали это обычно хорошо раскаленный металл с добавлениями алюминия. Мельчайшие частицы нитридов и окислов алюминия как барьеры тормозят рост аустенита. Легированные стали, кроме марганцовистых, также являются наследственно мелкозернистыми.

8.4.Превращение аустенита при охлаждении (перлитное превращение).

Основное превращение при медленном охлаждении стали с температурой выше Ac1 это эвтектоидный распад аустенита на феррито-цементитную смесь-перлит. Процесс диффузионный, связанный с распадом твердого раствора А на две резко различные по химическому составу фазы - Ц - 6,67%С и Ф-0,02%С. Процесс идет при переохлаждении сплава, когда Δ F > 0 . Движущаяся сила процесса - величина ΔF (чем >ΔТ , тем >ΔF). Контролирует процесс диффузия углерода. Однако чем ниже температура превращения (>ΔТ),тем меньше скорость диффузии углерода. При очень больших (ΔТ) ( для углеродистой стали –5000С) диффузия углерода (Dс) практически равна нулю и диффузионный распад аустенита невозможен. Вследствие влияния двух факторов, действующих в противоположных направлениях ,( с увеличением ΔТ уменьшается Dс и увеличивается ΔF) скорость превращения изменяется по сложной зависимости (рис.8.8)

Кинетика кристаллизации в твердом состоянии, как и при переходе из жидкого состояния в твердое, определяется двумя параметрами: скоростью зарождения центров кристаллизации [ 1/сек мм3] и линейной скоростью их роста С [мм /сек] и может быть изображена кинетической кривой, которая показывает нарастание количества новой структурной составляющей (перлита) во времени (рис.8.9). Скорость меняется по кривой с максимумом. В начале изотермической выдержки превращения не наблюдается - инкубационный период (в действительности объем превращения фазы так мал, что экспериментально не фиксируется).

Для различных степеней переохлаждения (различных температур изотермических выдержек, лежащих ниже Ac1) можно построить изотермические кривые. Вначале с увеличением степени переохлаждения уменьшается время инкубационного периода ( oa1>oa4>oa5) и уменьшается время полного превращения (овз<ов4<ов5) (рис.8.10).

На основе кинетических кривых можно построить обобщенный график изотермического распада аустенита для данной марки стали. Такая диаграмма очень удобна, т. к. строится в координатах режима термической обработки. Она позволяет для любой температуры превращения определить время инкубационного периода и время полного превращения. При изотермической обработке на рис.8.11 представлена диаграмма изотермического превращения для эвтектоидной стали, построенная по кинетическим кривым рис.8.10.

Отрезки на рис. 8.11,отложенные при соответствующих температурах по горизонтали от ординаты до точки а1, в1, а2, в2 и т. д. Пропорциональны отрезкам oa1, оа2, оаз, оа4 и т.д. (рис.8.10). Правая кривая - начало изотермического превращения переохлажденного аустенита в перлит, левая кривая - конец этого превращения. Обе кривые называются С - кривыми, изгиб соответствует максимальной скорости превращения и минимальной устойчивости переохлажденного аустенита.

Распад начинается обычно на стыке аустенитных зерен образованием зародыша цементита (рис.8.12,а). При утолщении цементитной пластины вблизи нее аустенит обедняется углеродом, и создаются условия для образования роста ферритной пластины (рис.8.12,б,в). При утолщении ферритной пластины углерод оттесняется в аустенит, в результате создаются условия для появления новых цементитных пластин (рис.8.12г,д). Рост идет в продольном и поперечном направлениях. Хотя на шлифе Ф и Ц выглядят как изолированные включения, однако, в действительности эвтектическая колония бикристалл состоит из переплетающихся дендритов двух фаз.

Межпластиночное расстояние (суммарная толщина пластин Ф и Ц) постоянны для данной степени переохлаждения аустенита. Это важная структурная характеристика, чем она меньше, тем дисперсией структура и выше прочностные свойства стали. Если распад происходит при 650 °С- 2Δ =0,5- 1мкм ,НВ~170-220-перлит ; при 650 -570°, 2Δ -0,4 - 0,2мкм ,НВ -230-330-сорбит; при570°-500°С, 2Δ= ~0,1мкм, НВ 330 -460 тростит (выявляется только под электронным микроскопом).

На практике термическую обработку чаще всего производят при непрерывном охлаждении. В этом случае С - диаграмма позволяет получить только качественные характеристики. Так если на рис.8.11 провести кривые охлаждения со скоростью V1 и V2, (где V1>V2), то четко видно, что при большей скорости охлаждения превращение начинается при большем переохлаждении, а само превращение происходит за более короткий промежуток времени.

8.5.Особенности превращения перлита в до-и заэвтектоидных сталях.

В этих сталях перлитному превращению предшествует выделение избыточных фаз феррита или избыточного цементита. На диаграммах изотермического аустенита должна быть нанесена линия образования избыточной фазы.

На рис.8.13 показана такая диаграмма для доэвтектоидной стали. При непрерывном охлаждении избыточный феррит начинает образовываться в переохлажденном аустените ниже температур точки А1. При росте Ф углерод накапливается в аустените и ниже А1 в этих обогащенных углеродом участках аустенита может начаться превращение АП при содержании углерода меньше 0,8%. Такой П, содержащий < 0,8% С называется квазиэвтектоидом.

В заэвтектоидных сталях квазиэвтектоид обогащен углеродом. Количество свободной избыточной фазы (Ф или Ц) зависит от степени переохлаждения аустенита. Чем больше Vохл, тем     меньше избыточной фазы, при очень высокой Vохл выделение избыточной фазы может полностью подавиться и получают квазиэвтектоидную структуру. Форма избыточной фазы, а следовательно и свойства, также определяются степенью переохлаждения. При малых Δ Т образуется ферритная или цементитная сетка, при очень больших - игольчатые кристаллы Ф или Ц (сталь делается хрупкой).

Влияние легирующих элементов на перлитное превращение весьма существенно. Все легирующие элементы (кроме кобальта) повышают устойчивость переохлажденного аустенита, т. е. сдвигают С- образные кривые вправо (рис.8.14). Это связано прежде всего с замедлением диффузионных процессов в переохлажденном легированном твердом растворе-аустените. Замедление распада А под действием легирующих элементов используется для увеличения прокаливаемости стали.

8.6.Промежуточное превращение.

В углеродистых сталях ниже изгиба С- кривой в интервале 500-250° С происходит бейнитное или промежуточное превращение - промежуточное между перлитным и мартенситным. При превращении образуется также феррито-цементитная смесь, но карбидные частицы не имеют пластинчатого строения и очень дисперсны (видны только в электронном микроскопе). Различают «верхний» и «нижний» бейнит , образующийся соответственно в верхней (~ 550-4000) и нижней (-400-250°) части промежуточного интервала температур.

В отличие от перлитного, бейнитное превращение является сдвиговым диффузионным, т.е. перестройка кристаллической решетки происходит за счет кооперированного перемещения атомов железа на расстояния меньше межатомных при диффузионном перемещении атомов углерода. Верхний и нижний бейнит отличаются друг от друга строением и прочностными характеристиками. Первый имеет перистое строение, сравнительно низкую прочность и пластичность; второй - игольчатое строение (близкое к мартенситу), высокую прочность и пластичность.

Различие в прочности прежде всего связано с расположением карбидных частиц в верхнем бейните. Включения карбидов сосредоточены главным образом на границах ферритных пластин (охрупчивание границ), а в нижнем бейните - внутри пластин.

Общие черты с перлитным превращением: а) в обеих случаях превращение идет не сразу - есть инкубационный период; б) конечная структура двухфазная - Ф+Ц, т.е. имеет место диффузия углерода на большие расстояния; в) одинаковая кинетика превращения (кинетические кривые близки).

Общие черты с мартенситным превращением: а) превращение γ→α сдвиговое; б) превращение может не идти до конца, в структуре может остаться непревращенная фаза - аустенит остаточный (Aост); в) структура, особенно нижнего бейнита, очень похожа на структуру мартенсита; г) концентрация легирующих элементов, образующих твердые растворы замещения, в аустените и феррите неизменна, диффузия легирующих элементов в процессе превращения не происходит; г)феррит находится в неравновесном состоянии, незначительно пересыщен углеродом.

Термическая обработка с целью получения структуры бейнита находит широкое применение в промышленности. Существует класс бейнитных сталей, у которых бейнитная структура с высокими прочностными и удовлетворительными пластическими свойствами формируется при охлаждении на воздухе .

8.6. Мартенситное превращение.

Аустенит при быстром охлаждении превращается в новую метастабильную) фазу мартенсит- упорядоченный пересыщенный твердый раствор углерода в -железе. При перестройке решетки ГЦК в ОЦК в последней сохраняется концентрация углерода такая же, как и в исходном аустените. Максимально возможная концентрация углерода в мартенсите 2,14%.

Атомы углерода искажают ОЦК кристаллическую решетку(рис.8.15,а), (отношение с /а >1). Чем больше углерода в стали, тем больше тетрагональность решетки мартенсита. На рис.8.15 показано изменение параметров решетки мартенсита в зависимости от содержания в ней углерода. Атомы углерода занимают определенное место в решетке (октаэдрические поры ), поэтому раствор является упорядоченным.

Для мартенсита характерна особая микроструктура. Его кристаллы представляют собой тонкие пластины, утоненные к концам ( на микрошлифе они имеют форму игл, отсюда термин «игольчатая структура»), расположенные параллельно или пересекающиеся друг с другом под углом 60° и 120° .Ориентировка пластин мартенсита связана с тем, что они могут образовываться в аустените только по определенным кристаллографическим плоскостям и направлениям наиболее густо усеянным атомами (меньше работа образования кристаллов новой фазы мартенсита).

Тонкая структура мартенситных кристаллов характеризуется высокой плотностью дислокации (1011 -1012 см-2) и небольшими размерами фрагментов (менее 1мкм и ячеек (100-200 А). С увеличением содержания углерода растет плотность дислокации уменьшаются размеры фрагментов.

К особенностям мартенситного превращениях в сталях можно отнести:

1.Превращение бездиффузионное, оно не сопровождается диффузионным перераспределением атомов углерода или других легирующих элементов. Превращение является сдвиговым, т.е. осуществляется путем кооперативного смещения атомов железа при перестройке решетки ГЦК в ОЦК, при этом атомы железа не обмениваются местами, а смещаются относительно друг от друга на расстояния меньше межатомных.

2. Мартенситное превращение нельзя подавить быстрым охлаждением, как это возможно делать для любого диффузионного превращения. Превращение для каждой марки стали начинается с определенной температуры Мн, и заканчивается при температуре Мк, которые практически не зависят от скорости охлаждения.

3. Для развития мартенситного превращения необходимо непрерывное охлаждение стали в мартенситном интервале Мн - Мк,. Однако в отличие от перлитного превращения, оно даже при достижении температуры Мк, не идет до конца , и в структуре сохраняется некоторое количество остаточного аустенита (рис.8.16). Если приостановить охлаждение внутри мартенситного материала, то образование мартенсита прекращается, т.е. превращение не идет при изотермических выдержках.

4. Температурное положение точек Мн и Мк, зависит от химического состава Ц стали и прежде всего от содержания углерода. На рис.8.17 показано влияние углерода (а ) и легирующих элементов (б ) на мартенситные точки. Это связано прежде всего с тем, что углерод и большинство легирующих элементов повышают устойчивость переохлажденного аустенита, изменяют его упругопластические ;свойства. Повышение их содержания в стали снижает положение точек Мн и Мк.

5. Мартенсит по сравнению с другими структурными составляющими стали имеет наибольший удельный объем . Увеличение удельного объема при мартенситном превращении приводит к росту упругой энергии, внутренним напряжением, которые приводят к пластической деформации, короблению и даже трещинам.

6. Мартенситные кристаллы растут с колоссальной скоростью - 106 мм/сек  (1 км/сек) Из-за различия удельных объемов аустенита и мартенсита, возникающая упругая энергия достигает предела текучести, вызывает сдвиг на границе фаз А-М, когерентность решеток нарушается и рост кристаллов мартенсита прекращается. Так как на границе аустенитных зерен атомы находятся в неупорядоченном расположении, то мартенситный кристалл растет только до границы. Кристаллы тем крупнее, чем больше исходное зерно аустенита. Сдвиговое превращение образует на поверхности рельеф (свидетельство изменения формы превращенного объема); который можно наблюдать на отполированном до закалки шлифе без травления.

7.Мартенситные кристаллы представляют  собой тонкие пластины, утоненные к концам ( на микрошлифе они имеют форму игл, отсюда термин « игольчатая структура»), расположенные параллельно или пересекающиеся друг с другом под углом 60° и 120° .Ориентировка пластин мартенсита связана с тем, что они могут образовываться в аустените только по определенным кристаллографическим плоскостям и направлениям наиболее густо усеянным атомами (меньше работа образования кристаллов новой фазы мартенсита).

Тонкая структура мартенситных кристаллов характеризуется высокой плотностью дислокации (1011 -1012 см-2) и небольшими размерами фрагментов (менее 1мкм и ячеек (100-200 А°). С увеличением содержания углерода растет плотность дислокации уменьшаются размеры фрагментов.

Характерной особенностью мартенсита является его высокая прочность и твердость. Твердость мартенсита возрастает с увеличением в нем содержания углерода (рис.8.18). В стали с содержанием 0,6-0,7% С твердость мартенсита HRC 65.Это в 6 раз больше твердости феррита. Предел прочности низкоуглеродистого мартенсита (0,015% С)~ 100 кг/мм2 , а при 0,6-0,2% С -260-270кг/мм 2. Однако с повышением содержания углерода растет хрупкость. Так уже при содержании > 0,35-0,40% С пластичность мартенсита очень низкая и точно определить прочностные характеристики затруднительно.

Упрочнение при закалке на мартенсит является результатом действия нескольких механизмов торможения движения дислокации, плотность которых очень велика. Важнейшая роль принадлежит углероду. Атомы углерода, искажая решетку α-железа, затрудняют движение дислокации. В процессе закалки или после нее атомы углерода образуют атмосферы на дислокациях, закрепляя их. Упрочняющие влияние углерода на мартенсит очень велико и можно считать, что твердость закаленной стали не зависит от содержания легирующих элементов, образующих твердые растворы замещения и определяется только содержанием углерода.

Основная причина резкого охрупчивания при закалке углеродистых сталей низкая подвижность дислокации в мартенсите, содержащем углерод. В результате снижается резко сопротивление распространению трещин и сталь хрупко разрушается.

8.7.Отпуск закаленной стали (превращение мартенсита и остаточного аустенита при нагреве).

Структура закаленной стали (М+Аост.) метастабильна, система обладает значительной свободной энергией и переход в стабильное состояние происходит при комнатных температурах, но очень медленно. Нагрев увеличивает подвижность атомов (1 км/сек) и ускоряет переход в равновесное состояние. Распад фаз происходит по диффузионному механизму -скорость его определяется температурой.

Мартенсит - структура обладающая максимальным объемом, аустенит минимальным. Поэтому все превращения при нагреве удобно наблюдать на приборе, фиксирующем уменьшение (или увеличение объема образца или его линейных размеров). Таким прибором является дилатометр. На рис. 8.19 показана дилатометрическая кривая отпуска углеродистой стали( 1 ,2% С). До t° = 80 прибор не фиксирует превращение. При дальнейшем повышении температуры получим кривую, которую можно разбить на 4 участка, соответствующим четырем превращениям при отпуске.

Первое превращение сопровождается уменьшением линейных размеров образца, что свидетельствует о превращениях, происходящих в мартенсите. Оно происходит в интервале температур 80-350° и может быть разбито на две стадии. В первой стадии (<150° ) в отдельных участках пересыщенного α- твердого раствора выделяются дисперсные частицы карбида железа (Fe3C ), т.к. температура низкая, диффузия атомов углерода на большие расстояния невозможна, возникает структура, состоящая из двух твердых растворов с высокой (исходной) и низкой концентрацией углерода и ε-карбидов. Карбидные частицы имеют форму тонких пластинок толщиной в несколько атомных слоев и длиной в несколько сот ангстрем, когерентно связанные  с решеткой мартенсита (рис.8.20). Вторая стадия распада (150-350°С) заключается в дальнейшем выделении ε -карбидов и их коагуляции. В результате возникает структура отпущенного мартенсита объединенный углеродом мартенсит + ε - карбиды. В низко- и среднеуглеродистых сталях вторая стадия практически заканчивается при температуре 200 - 250°С .

Второе превращение вновь сопровождается ростом линейных размеров образца - что свидетельствует о превращении остаточного аустенита. Оно идет в интервале 200 -300 °С. В результате Аост.—> Мотп это превращение диффузионное и по своей природе сходно с бейнитным превращением.

Третье превращение вновь сопровождается уменьшением линейных размеров образца, что свидетельствует о продолжении распада твердого раствора (мартенсита). Температурный интервал превращения 300 -400°С. Оно завершается выделением углерода из твердого раствора, обособлением решеток феррита и карбида (потеря когерентности). Происходит карбидное превращение, резко уменьшаются внутренние напряжения (напряжения второго рода). Структура стали Ф+Ц (очень дисперсный) - тростит отпуска (диаметр частиц цементита 3 *10 6мм).

Четвертое превращение происходит при температурах свыше 400° С и связано с укреплением (коагуляцией) и сфероидизацией карбидов. При 500° С возникает более грубая феррито-цементитная смесь  -сорбит отпуска, а при более высоких температурах -структура зернистого перлита (диаметр частиц цементита 3*104 мм). Игольчатая структура сохраняется до 500°- 600°С. При температурах четвертого превращения в легированных сталях происходит диффузное перераспределение легирующих элементов, которые перераспределяются между ферритом и карбидом, при этом возможно образование специальных карбидов легирующих элементов.

Распад мартенсита при отпуске оказывает существенные влияния на свойства. При низких температурах отпуска до 200-250°С уменьшается склонность стали к хрупкому разрушению при этом сохраняется высокая твердость. Прочность и вязкость могут несколько возрастать из-за уменьшения микро- и макронапряжений.

Повышение температуры отпуска от 200-250°С до 500-650°С заметно снижает твердость, пределы прочности, текучести и повышает относительное удлинение и сужение.

С ростом температуры отпуска разупрочнение возрастает из-за следующих причин:

1) уменьшается нарушение когерентности на границе карбид-твердый раствор и снятия упругих концентрация в твердом растворе;

2) микронапряжений;

3) коагуляция карбидов и увеличение межпластиночного расстояния;

4) развитие возврата и рекристаллизации. В разных температурных интервалах преобладает действие разных факторов.

В высокоуглеродистых сталях, содержащих значительное количество остаточного аустенита, распад его с выделением карбидов задерживает падение твердости, а в интервале 200-250 ° даже несколько увеличивает ее .

8.8.Технология термической обработки стали.

Отжиг 1 и 2 рода.

К отжигам первого рода относятся рекристаллизационный отжиг и отжиг для снятия внутренних напряжений.

Рекристаллизационный отжиг - нагрев холоднодеформированного металла выше температуры рекристаллизации, выдержка и медленное охлаждение для снятия наклепа . Используется, как предварительная обработка перед холодной пластической деформацией, как промежуточная операция между операциями холодной деформации или как конечная операция после обработки давлением. Температура отжига зависит от состава стали и для достижения рекристаллизации по всему объему превышает температурный порог рекристаллизации. Для стали, содержащей 0,08-0,20% С, чаще подогреваемой холодной пластической деформации, температура отжига 680-700°. Продолжительность нагрева 0,5-1,5 часа, время выдержки должно быть достаточным для завершения рекристаллизационных процессов.

Отжиг для снятия внутренних напряжений.

Применяется для снятия остаточных напряжении, возникших в процессе предшествующих технологических операций (литье, сварка, обработка резаньем и т.д.). Температура отжига обычно 550-680°С. Время выдержки устанавливается экспериментально, охлаждение медленное до 200-300°С. В результате термической обработки повышаются допустимые внешние нагрузки, сопротивляемость усталости и ударным нагрузкам, снижается склонность к хрупкому разрушению, стабилизируются размеры и предотвращается коробление и поводка изделий. Отжиги 2 рода различаются главным образом способами охлаждения и степенью переохлаждения аустенита, а также положением температур нагрева относительно критических точек. Это полный , изотермический , нормализационный отжиги, патентирование ( характерны для доэвтектоидных сталей). Заэвтектоидные стали подвергаются сфероидизирующему отжигу и нормализации (нормализационный отжиг). Температуры нагрева приведены – на рис .8.21.

Полный отжиг - нагрев на 30-50° выше точки Ac1, выдержка и охлаждение вместе с печью (график 2 на рис.8.21) до 200-400°, дальнейшее охлаждение на воздухе (ускоряется технологический процесс). Чрезмерное повышение температуры недопустимо т.к. вызывает рост аустенитного зерна и ухудшает свойства. Легированные стали, обладающие высокой устойчивостью переохлажденного аустенита, следует охлаждать медленнее (10-100 град/час), чем углеродистые(150-200град/ час). Структура после отжига доэвтектоидной стали Ф + П, зерно обычно измельчается.

Неполный отжиг - нагрев на 20-50° выше Ac1, выдержка и медленное охлаждение (график 2 на рис. 8.21), для доэвтектоидных сталей применяют с целью улучшения обрабатываемости, при этом происходит только перекристаллизация перлита, для заэвтектоидных сталей применяют только неполный отжиг, который обеспечивает сфероидизацию цементита и высокие свойства, поэтому этот отжиг называют сфероидизирующим. Полный отжиг (с нагревом выше Асm) для заэвтектоидных сталей не используется, т.к. при медленном охлаждении образуется грубая сетка вторичного цементита, ухудшающая механические свойства.

Изотермический отжиг - нагрев производится также как и для полного отжига, затем быстро охлаждают (переносят в другую печь) до температур лежащих на 100-150°, ниже Aс1 и делают изотермическую выдержку до полного распада аустенита после чего охлаждают на воздухе (график 5 на рис.8.21). Преимущество уменьшение длительности процесса, особенно для легированных сталей, получение более однородной структуры.

Используется для заготовок и др. изделий небольших размеров, т.к. при больших массах металла невозможно обеспечить равномерное охлаждение до температуры изотермической выдержки.

Нормализационный отжиг (нормализация) - нагрев на 30-50оС выше температуры  линии GSE (рис. 8.21), выдержка и охлаждение на воздухе Ускоренное охлаждение на воздухе приводит к распаду аустенита при более низких температурах, что повышает дисперсность феррито-цементитной структуры. Это повышает на 10-15% прочность и твердость средне - и высокоуглеродистой стали по сравнению с отожженной. Нормализацию широко применяют для улучшения свойств стальных отливок взамен закалки и отпуска. Для низкоуглеродистых сталей нормализацию применяют вместо полного отжига (процесс менее длителен, а свойства близки). Для отливок из среднеуглеродистой стали нормализация может быть конечной термической операцией. Для заэвтектоидных сталей нормализация применяется для устранения цементитной сетки.

Патентирование - для получения канатной, пружинной и рояльной проволоки применяют изотермическую обработку, называемую патентированием. Проволоку из углеродистых сталей, содержащих от 0,45 до 0,85 % С нагревают в проходной печи до температуры на 150-200° выше Асз , пропускают через свинцовую или соляную ванну с температурой 450-550° и наматывают на приводной барабан. Распад аустенита происходит около изгиба С- образных кривых. Структура феррито-цементитная, троостит патентирования. Избыточных фаз нет. После такой термической обработки проволоку подвергают многократному холодному волочению. В результате она имеет предел прочности до 200 кг/мм 2(возможно получить до 500 кг/мм2).

Закалка стали.

Температура закалки определяется положением критических точек A1 и Аз . Доэвтектоидные стали нагревают под закалку до температуры Асз +30- 50 °С (структура после закалки М + Аост (при С > 0,5 %), заэвтектоидные до Ac1 +20 -30 °С , (структура после закалки М + Ц2 + Аост) (рис .8.22). При закалке доэвтектоидных сталей с температур, соответствующих интервалу Ac1 - Асз, в структуре закаленной стали сохраняется феррит, снижающий прочность и твердость. Перегрев заэвтектоидной стали приводит к росту зерна, что вызывает снижение прочности и сопротивления хрупкому разрушению закаленной стали. Легирующие элементы как правило повышают температуру нагрева и выдержки должны обеспечивать завершение фазовых превращений и не вызывать роста аустенитного зерна и обезуглероживания (рассчитывается по нормативным данным). Нагрев желательно производить в защитной газовой среде, предохраняющий металл окисления и обезуглероживания.

Охлаждающие (закалочные) среды должны обеспечить высокую однородность охлаждения при высокой ( выше критической ) скорости охлаждения. Однако целесообразно замедленное охлаждение в области температур мартенситного превращения (ниже 200-300°), чтобы предотвратить образование повышенных внутренних напряжений, приводящих к трещинам.

Критическая скорость охлаждения (критическая скорость закалки) это минимальная скорость, при которой аустенит еще не распадается на феррито-цементную смесь (касательная к С - кривым)(рис. 8.23).

При закалке конструкционных углеродистых и низколегированных сталей применяют воду и растворы солей в воде, которые обеспечивают скорость охлаждения в критическом интервале 650-550 оС. Однако вода создает высокую скорость охлаждения в интервале мартенситного превращения Мк~20°), поэтому там, где это возможно ее заменяют менее резкими охладителями. Для закалки высокоуглеродистых (инструментальных) и легированных сталей, переохлажденный аустенит который более устойчив, в качестве охлаждающих сред часто используют минеральное масло.Оно охлаждает более медленно и равномерно во всем интервале температур, что уменьшает внутреннее направление. Высоколегированные стали могут закаливаться на спокойном или увлажненном воздухе.

Закаливаемость - способность стали повышать твердость при закалке, зависит от содержания углерода в стали, чем его больше, тем выше твердость. Легирующие элементы оказывают слабое влияние на закаливаемость. Прокаливаемость глубина проникновения закаленной зоны, (толщина закаленного слоя) в данном охладителе. Прокаливаемость определяется критической скоростью охлаждения (закалки),чем она меньше, тем выше прокаливаемость. Если действительная скорость охлаждения в сердцевине изделия будет превьшать Vкр, то сталь получит мартенситную структуру, по всему сечению (сквозная закаливаемость), если < Vкр, то изделие прокалится только на некоторую глубину . За глубину закаленного слоя обычно принимают расстояние от поверхности до полу мартенситной зоны (50% М + 50% Т).

Известные охлаждающие среды не обеспечивают необходимый оптимальный режим охлаждения, широка, номенклатура сталей и изделий, подвергаемые закалке, разнообразные требования к физико-механическим свойствам поэтому используются разнообразные способы закалки. Некоторые из них рассмотрены ниже.

Закалка в двух средах. Используются для уменьшения скорости охлаждения в мартенситном интервале (рис.8.23).В качестве охлаждающей среды используют сначала воду, а затем масло (через воду в масло ). Необходимо нормировать выдержку в воде. Широко используется при термической обработке режущего инструмента.

Ступенчатая закалка. Используется также для уменьшения скорости охлаждения в мартенситном интервале. Сталь охлаждают в среде, имеющей температуру выше Мн (180-250°), дают короткую выдержку, а затем охлаждают на воздухе или в горячем масле(рис. 8.23,кр.2). Время выдержки должно быть меньше максимального времени устойчивости переохлажденного аустенита при этой температуре (выбирается по С - диаграмме). Так как скорость охлаждения в горячей среде не велика, то изделия из углеродистой стали подвергать ступенчатой закалке можно если они имеют небольшое сечение(8- 10 мм).

Изотермическая закалка. Эта термическая обработка проводится для получения трооститной или бейнитной структуры (рис.8.23,кр.3).Она производится в тех же горячих средах, что и ступенчатая закалка, только время выдержки применяют такое, чтобы успел произойти распад аустенита на троостит и бейнит. Стали ,закаленные на бейнит, обладают высокой вязкостью и твердостью близкой к мартенситу, т.е., имеют повышенную конструктивную прочность.

Обработка стали холодом. Как уже указывалось в сталях, содержащих более 0,4 - 0,5% С, после закалки сохраняется значительное количество остаточного аустенита. для уменьшения Аост сталь охлаждают до -70-80°, т.е. до температур, лежащих ниже или близко к Мк. У углеродистых сталей после обработки холодом твердость увеличивается на 1-3 HRC. Обработку надо проводить сразу после закалки для предотвращения стабилизации аустенита.

Поверхностная закалка. Местная закалка, при которой нагревается и закаливается только поверхностный слой изделия. Нагрев может производиться газовым пламенем (для очень крупных изделий), с последующим охлаждением со скоростью больше Vкр , или индукционным нагревом токами высокой частоты (ТВЧ). Как известно плотность индуктированного переменного тока по сечению проводника (изделия) неодинакова .Способ очень рациональный, возможна полная автоматизация процесса термообработки.

Отпуск стали.

Отпуск закаленной стали позволяет получить изделие с заданными свойствами. Основные влияния на свойства оказывает температура отпуска. По температуре нагрев отличают низкий, средний и высокий отпуск.

Низкий отпуск.

Отпущенный мартенсит (120-150° ) широко используется для обработки режущего инструмента, изделий после химико-термической обработки (цементации, нитроцементации) и поверхностной закалки. Основная цель - уменьшить закалочные напряжения. Выдержка 1-3 часа. Разновидность -стабилизация отпуска - длительная выдержка для стабилизации (до 150 часов).

Средний отпуск  (350-450°). Используется при необходимости получить высокую  прочность (высокий предел упругости) и удовлетворительную вязкость. Охлаждают обычно в воде для образования на поверхности сжимающих напряжений (повышают предел выносливости). Такой термической обработке подвергают пружины и рессоры.

Высокий отпуск.

Проводится для получения структуры  сорбит (500-680°). Создает наилучшее соотношение прочности и вязкости стали. Выдержку подбирают опытным путем для получения заданного комплекса свойств. Термическую обработку состоящую из закалки и высокого отпуска называют улучшением. Улучшению обычно подвергают конструкционные стали с 0,3 - 0,5% С , такая обработка повышает конструктивную прочность, уменьшает чувствительность к концентраторам напряжений, снижает температуру верхнего и нижнего порога хладноломкости. Для высоких результатов необходимо обеспечить сквозную закалку во всех течениях изделия.

9.ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛЕЙ.

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА.

9.1.Общие положения.

Многие детали машин (валы, шестерни, кулачки и другие) выходят из строя из-за изнашивания их поверхности или из-за разрушения вследствие циклического действия нагрузки, которое также начинается в поверхностных слоях деталей. Поэтому для повышения долговечности и конструктивной прочности таких деталей необходимо повышать прочность поверхности при сохранении более вязкой сердцевины. Одним из методов поверхностного упрочнения стальных деталей является химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка (ХТО) представляет собой сочетание теплового воздействия на стальные детали с химическим. Она состоит в нагреве деталей до заданной температуры в активной, насыщенной среде: жидкой, твердой и газообразной - в результате чего изменяется состав и структура поверхностного слоя. Во время выдержки поверхность насыщается каким-либо элементом из внешней среды или обедняется им. В зависимости от того, каким элементом насыщают поверхностный слой изделия различают: цементацию (насыщение углеродом), азотирование (насыщение азотом), диффузную металлизацию (насыщение хромом, алюминием или другими элементами). Цели ХТО могут быть различные: повышение износостойкости и усталостной прочности, повышение сопротивлению коррозии и др. Для осуществления химико-термической обработки необходимо выполнение следующих условий: наличие во внешней среде насыщающего элемента активном, атомарном состоянии; растворимость насыщающего элемента в основном металле; достаточно высокая температура процесса ХТО, чтобы обеспечить большую диффузионную подвижность атомов. Любой процесс ХТО состоит из трех элементарных процессов:

1. Получение диффундированного элемента в активном, атомарном состоянии благодаря реакциям диссоциации, которые протекают во внешней среде:

2NH3 →ЗН2 +2N(aтом).

2СО→С02 +С(атом).

2. Контактирование атомов диффундирующего элемента в основном металле с поверхностью стального изделия (адсорбция) и проникновение (растворение) их в решетку основного металла, железа (абсорбция);

3. Диффузия атомов насыщающего элемента в глубь основного металла. Скорость диффузии зависит от коэффициента диффузии D, который в свою очередь определяется температурой процесса (рис.75)

D=Do *eQ\RT

где  D - коэффициент диффузии, т.е. количество вещества , которое продиффундировало в единицу времени (1сек), через единицу площади (1см2) при градиенте концентрации, равном единице ( см2/сек.),Q - энергия активации диффузии, т.е. энергия, необходимая для осуществления перехода  атома из одного положения равновесия в другое( кал/г*ат или дж/г*атм),Do - постоянный множитель, который зависит от природы диффундирующего элемента и основного металла и не зависит от температуры.

Величина D существенно зависит от состава и строения, образующихся фаз. При образовании твердого раствора внедрения углерода или азота  в железе  коэффициент диффузии значительно больше, чем у металлов (Сг, А1, В, Мn), образующих с железом твердые растворы замещения.

Оптимальные условия химико-термической обработки такие, когда одинаковы скорости этих трех элементарных процессов:

Vдис=Vаб=Vдиф. В противном случае, если Vдиф. >Vаб. >Vдиф aтомы диффундирующего вещества не будут полностью охватываться поверхностью, поэтому на поверхности может образовываться избыток диффундирующего элемента (выделение сажи при цементации, выделение элемента в аморфном состоянии при диффузионной металлизации).

Если Vдис. < Vаб. = Vдиф. ,то будет не хватать активных атомов диффундирующего вещества, и слой получится бедным по содержанию элемента.

Если Vдис. = Vаб. > Vдиф., то глубина слоя будет небольшая, но с высокой концентрацией насыщающего элемента.

Если Vдис. = Va6. < Vдиф, то получим большой слой, но низкой концентрации. Адсорбция протекает очень быстро, а диффузия, обычно, существенно отстает. Поэтому глубина зоны диффузионного насыщения будет зависеть от скорости диффузии, а следовательно, от температуры (рис.9.1,б) и длительности процесса (рис.9.1,а), от концентрации диффундирующего элемента на поверхности. Последнее определяется активностью насыщающей среды (рис.9.1,в).

Строение диффузионного слоя можно предсказать по диаграмме состояния основной металл- диффундирующий элемент.

При температуре Т в системе Fe - диффундирующий элемент диффузия идет в решетке фазы, концентрация диффундирующего элемента в которой постепенно уменьшается от максимальной на поверхности до нуля на некоторой глубине.

Схема диаграммы состояния железо-диффундирующий элемент, кривые изменения концентрации диффундирующего элемента по толщине диффузионного слоя приведена на рис. 9.2 . При температуре t2 насыщение поверхности сопровождается фазовой перекристаллизацией. Сначала идет диффузия в γ-фазе вплоть до предельной концентрации точки "а" на поверхности. Дальнейшее поступление диффундирующего элемента создает условия для образования зародышей α фазы на поверхности за счет флуктуации концентрации в насыщенной γ - фазе. Рост зародышей α- фазы вдоль поверхности осуществляется быстрее, чем в глубь металла, поэтому вся поверхность покрывается тонким слоем α фазы состава точки "в"

По мере протекания диффузионного процесса концентрация в α- фазе изменяется от точки "б", от поверхности по направлению диффузии, растут столбчатые кристаллы.

Двухфазные слои (α + γ ) при t2 образовываться не могут в двухкомпонентной системе, на границе раздела α и γ  фаз устанавливается перепад концентрации „а-в", а в структуре проявляется пограничная диффузионная линия, до которой и определяется чаще всего глубина диффузионного слоя.

Наиболее широкое практическое применение нашли процессы химико-термической обработки; цементация, азотирование, планирование.

9.2.Цементация сталей.

Насыщение поверхности стали углеродом называется цементацией. Целью цементации является получение твердой, износостойкой поверхности за счет обогащения поверхностного слоя углеродом до концентрации 0,8-1,0 % С и последующей закалки и низкого отпуска. Различают два основных вида цементации: в твердых и газовых средах. Детали после механической обработки поступают на цементацию с припуском на шлифование 0.05-0.10мм. Если отдельные участки детали не подлежат упрочнению, то их защищают от цементации тонким слоем меди 0,02- 0,04мм или специальными обмазками (огнеупорная глина, асбест, песок, замешанные на жидком стекле и др.).

В результате цементации в поверхностном слое стали образуются железоуглеродистые фазы, соответствующие диаграмме состояния Fe - Fез С .

Атомарный углерод, адсорбируется поверхностью стали и диффундирует в глубь металла. Цементацию проводят при t > Аз (900-950°С), в аустенитном состоянии, когда скорость диффузии и растворимость углерода в γ-фазе железе достаточно велика. При температуре цементации структура поверхности состоит из углеродистого аустенита при медленном охлаждении происходит фазовое превращение и структура поверхностного слоя при t = 20°С состоит из 3-х зон: заэвтектоидной (П+ Ц2), эвтектоидной ( П ) и доэвтектоидной (Ф + П) . За толщину цементованного слоя обычно принимают сумму заэвтектоидной, эвтектоидной и половины доэвтектоидной (переходной) зон. Оптимальные характеристики прочности цементованной стали получают при насыщении поверхности углеродом до 0,75-1,1% С.

Цементации подвергают в основном низкоуглеродистые стали 0,1-0,30% С, которые в сердцевине изделия, не подвергающиеся цементации, сохраняют высокую вязкость после закалки (08 КП, 12ХНЗА, 18ХГТ, 20Х, 20ХНМА и др.). Чем выше концентрация углерода, тем быстрее идет процесс цементации (с увеличением концентрации углерода в γ фазе растет коэффициент диффузии углерода в аустените ). Легирующие элементы, находящиеся в стали, изменяют растворимость углерода в аустените и влияют на коэффициент диффузии углерода при температуре цементации. Карбидообразующие элементы Cr,W, Мn и др. Понижают коэффициент диффузии углерода в аустените, но увеличивают концентрацию углерода на поверхности, несколько увеличивают толщину цементованного слоя. Никель, медь и другие карбидообразующие элементы увеличивают коэффициент диффузии углерода в аустените, но уменьшают концентрацию углерода на поверхности и поэтому уменьшают толщину слоя.

Цементация в твердом карбюризаторе. Насыщающей средой является твердый карбюризатор (древесный уголь в зернах  и 20-40% активизаторы: углекислый барий ВаСОз и кальцированная вода Na2СОз ). Детали помещают в ящики с твердым карбюризатором, ящики закрывают крышками, кромки которой обмазывают огнеупорной глиной. После этого ящики загружают в печь. При температуре цементации кислород воздуха взаимодействует с древесным углеродистым углем, образуя оксид углерода: Суг + 02 = 2СО . В присутствии железа окись углерода диссоцирует по уравнению 2СО —> CO2 + С атомарный

Атомарный активный углерод диффундирует в аустенит ,С02 снова взаимодействует с древесным углем . ВаСОз и Na2СОз вводятся для ускорения процесса цементации, т.к. эти соли активизируют карбюризатор, обогащая атмосферу окисью углерода:

ВаСОз + С уг→ВаО + 2СО

2СО → С02+ С атомарный.

Основной недостаток цементации в твердом карбюризаторе: большая длительность процесса, которая объясняется малой скоростью прогрева ящика с деталями.

Газовая цементация осуществляется в среде углеродосодержащих газов СО, СН4, С3Н3 и др. Используются природные газы и газы, полученные при газификации керосина, бензина, синтина и др. Основной процесс получения атомарного углерода-диссоциации окиси углерода и метана:

СН4 →2Н2 +С атом.;

2СО → С02 + С атом.

Цементирующий газ, приготовленный в газогенераторах, поступает в цементационную реторту с загруженными в нее деталями. Газовую цементацию часто проводят в безмуфельных и муфельных печах. Газовая цементация имеет ряд преимуществ по сравнению с цементацией в твердом карбюраторе:

1) сокращается длительность процесса, т.к. нет необходимости в прогреве ящиков с карбюризатором;

2) значительно упрощается последующая термическая обработка, т.к. можно производить закалку непосредственно из печи;

3) обеспечивается возможность полной механизации и автоматизации процессов. Газовая цементация широко применяется при массовом производстве. Для ускорения процесса цементации повышают температуру до 1000-1050° С для наследственно-мелкозернистых сталей. Однако цементация является промежуточной операцией, которая приводит к обогащению поверхностного слоя углеродом. Вследствие высокой температуры цементации и значительной длительности этого процесса в стали вырастает большое аустенитное зерно, которое приводит к получению крупнозернистой структуры и снижению ударной вязкости сердцевины деталей. Для устранения перегрева стали и получения высокой твердости и прочности цементованного слоя необходима последующая термическая обработка. В зависимости от условий работы детали и выбранной марки стали режим термической обработки может быть различен.

Для тяжело нагруженных трущихся деталей машин, испытывающих в условиях работы динамическое нагружение, когда от детали требуется не только высокая твердость поверхности, но и высокая прочность и высокая ударная вязкость,применяют двойную закалку: одна для улучшения структуры сердцевины из малоуглеродистой стали; другая -для получения свойств цементованного, вьгсокоуглеродистого слоя (рис.9.3,а).

Нагрев до t1 > Асз вызывает перекристаллизацию малоуглеродистой стали в сердцевине детали и приводит к измельчению зерна, в поверхностном же слое в аустените растворяется избыточный цементит, а последующее ускоренное охлаждение предотвращает повторное его выделение.

Вторая закалка проводится с t2 = Ac1 +(30-50°С). Мартенсит, полученный в результате первой закалки, отпускается при нагреве, образуются глобулярные карбиды, которые в определенном количестве сохраняются после неполной второй закалки в поверхностном слое. В результате поверхность приобретает структуру мелкоигольчатого мартенсита с включениями глобулярных карбидов и небольшого количества аустенита остаточного. Структура сердцевины детали мелкозернистая и зависит от степени легирования стали. Окончательная операция термической обработки низкий отпуск, уменьшающий остаточные напряжения. В результате двойной закалки получают оптимальные свойства сердцевины и поверхности. Недостатки такой термической обработки: сложность и дороговизна технологического процесса, повышенное коробление при многократной закалке, возможности окисления и обезуглероживания. Детали менее ответственного назначения после цементации подвергают одной закалке и низкому отпуску (рис.9.3,6).

В большинстве случаев, особенно при обработке наследственных мелкозернистых сталей применяют закалку с t = Ac1 + (30- 50оС)(рис. 9.3,а). После газовой цементации часто закалку проводят непосредственно из цементационной печи после подстуживания изделий до t 1= Ac1 + (30-50°С)  . Подстуживание уменьшает количество аустенита остаточного в структуре закаленного слоя, уменьшает деформацию. Зерно сердцевины при такой обработке не измельчается, поэтому ее применяют для наследственно мелкозернистой стали.

Цементация и последующая термическая обработка повышает предел выносливости стальных деталей вследствие образования в поверхностном слое значительных остаточных напряжений сжатия. Дополнительно предел выносливости может быть повышен дробеструйным наклепом. Дробеструйный наклон ускоряет превращение остаточного аустенита в мартенсит, растут сжимающие напряжения на поверхности и, как следствие, повышает предел выносливости.

9.3.Азотирование стали.

Насыщение стали азотом называется азотированием. Азотирование также, как и цементация является методом поверхностного упрочнения стали. Однако по сравнению с цементацией азотирование имеет ряд преимуществ:

1. Более высокая поверхностная твердость, которая сохраняется при нагреве до высоких температур (600-650°С ), тогда как твердость цементованного слоя с мартенситной структурой сохраняется только до 200-250 °С ;

2. Большая устойчивость против износа, действия знакопеременных нагрузок;

3. Сопротивление коррозии в атмосфере, в воде, паре;

4. Меньшая деформация и коробление;

5. Не требует последующей термической обработки;

Недостатком азотирования является значительно большая продолжительность процесса, т.к. оно проводится в основном для легированных сталей и при более низких температурах по сравнению с цементацией. Азотирование широко применяется для шестерен, цилиндров мощных двигателей, многих деталей станков, втулок насосов и др. Азотирование чаще всего проводят в атмосфере аммиака NH3, который при повышенных температурах диссоциирует

2 NH3 —> 2N (атом) + 6Н

с образованием активных атомов азота. Атомы азота адсорбируются поверхностью стали диффундируют вглубь, образуя железистоазотистые фазы.

В системе Fe - N возможно образование следующих фаз:

α- азотистый феррит 0,42 %N при 590° и 0,01%N при 20° ;

γ- азотистый аустенит существует при t > 590 ° ;

γ‘ - нитрид Fe4 N, содержащий 5,7%N;

ε - нитрид Fe2 N, содержащий от 8,1 до 11,1% N.

Если проводить азотирование при t1 < 5900 С, то в поверхностном слое будут образовываться фазы, соответствующие диаграмме Fe-N.

Таким образом, структура поверхностного слоя после такого азотирования состоит из ε- фазы, несколько ниже γ и  α- фазы. При температуре азотирования t2 >590° на поверхности возникает α-фаза, а затем при достижении предела ее насыщения образуется γ- фаза, после насыщения которой на поверхности появляется γ ' (Fe4 N) и, наконец, ε фаза. При медленном охлаждении с t2 до комнатной γ - фаза претерпевает эвтектоидное превращение: γ (γ + α ) эвтектоид, а ε и α фазы выделяют избыточную γ ' фазу (Fe4 N ). Распределение концентрации азота по глубине диффузного слоя при t2 представлено на рис. 9.4.

Основные цели азотирования:

- повышение твердости, износостойкости поверхности;

- повышение усталостной прочности;

- повышение сопротивления коррозии.

От цели азотирования зависит выбор режима процесса, а от последнего глубина и состав азотированного слоя. Различают упрочняющее азотирование и антикоррозионное.

Упрочняющее азотирование.

При насыщении железа азотом не наблюдается повышение твердости; поэтому чистое железо не подвергают азотированию. При насыщении азотом стали на поверхности образуется карбонитридные фазы Fe4 (N,C), Fe3 (N,C) и Fe2 (N,C). Азот образует нитриды со многими легирующими элементами (Мn, Сг, Ti, A1, V, Мо, Zr и др.) Дисперсные твердые нитриды легирующих элементов (VN, Cr2N и др.) препятствуют движению дислокации и тем самым повышают твердость и прочность азотированного слоя (рис.81).

При низких температурах азотирования в твердом растворе образуется сегрегация азота, при более высокой температуре дисперсные нитриды. Наиболее сильно упрочняют при азотировании нитриды A1, Сг, Мо, V (рис.9.5,а). Упрочняющему азотированию подвергают сталь со средним содержанием углерода 0,25-0,4% С. Наибольшее упрочнение вызывает азотирование сталей, легированных Сг, A1, Ti, Мо, и др.

Если от азотированного слоя требуется высокая твердость и износостойкость, то применяют сталь типа нитралоя, легированные молибденом и алюминием.

Технологический процесс изготовления детали из стали типа нитралой предусматривает:

1.Предварительную термическую обработку (улучшение) для повышения прочности и вязкости сердцевины деталей: 1зак. = 900-950°С охлаждение в масле, высокий отпуск при t = 600-675°С, превышающий температуру азотирования;

2.Механическую обработку деталей, вплоть до шлифования;

3.Защиту от азотирования отдельных частей детали, не подлежащих азотированию, оловом (0,01 -0,015мм) или жидким стеклом;

4. Азотирование при t = 500-520°С, время выдержки для получения δ = 0,3-0.6мм от 24 до 90 часов;

5. Окончательное шлифование.

Чем выше температура азотирования, тем ниже твердость азотированного слоя, что вызвано коагуляцией нитридов легирующих элементов.

Для ускорения процесса азотирования проводят ступенчатое азотирование: 1-я стадия при t = 500-520°С, 2-я стадия при 540-600°С. Повышение температуры азотирования вызывает увеличение деформации, без существенного понижения твердости, значительно (в 2-3 раза) сокращается общее время при азотировании в тлеющем разряде (ионное азотирование), увеличивается в 1,5 раза скорость азотирования под влиянием ультразвука.

Антикоррозийное азотирование.

Для повышения сопротивления коррозии стальных деталей на поверхности необходимо получить беспористый, не травящийся, антикоррозийный слой фазы (0,01-0,03мм), который стоек в атмосфере, бензине, слабых щелочных растворах. Азотирование в этом случае проводят при t = 600-700°С, продолжительность процесса 0,5-1,5 часа. Оно тоже повышает твердость, предел прочности и выносливости. Однако при этом не предъявляются высокие требования к механическим свойствам, поэтому антикоррозийное азотирование проводится при более высокой температуре и на любых сталей, даже обычных углеродистых. В зависимости от условий протекания процесса различают газовое и жидкостное азотирование. Азотирование в жидких средах называют тенифер-процесс и проводится в расплавах 40% KNC + 60% NaCN,t = 550-570°С, t = 0,5-0,3 часа. При продувании сухого воздуха на поверхности образуется 7-15мкм слой карбонитридов Fе3(CN) с высоким сопротивлением износу. Преимущество метода незначительное изменение размеров, а недостаток: токсичность и высокая стоимость цианистых солей. Контроль качества азотирования осуществляется по твердости, по глубине слоя на образцах-свидетелях, внешним осмотром поверхности азотирования.

9.4.Нитроцементация и цианирование стали.

Насыщение поверхности стали одновременно с углеродом и азотом называется цианированием. Цианирование применяют для повышения поверхностной твердости, износостойкости и установочной прочности стальных деталей. Цианирование можно производить в твердой, жидкой и газовой средах, поэтому различают жидкое и твердое цианирование, газовое цианирование называют нитроцементацией. Азот, проникая в сталь одновременно с углеродом, понижает критическую Асз, способствует интенсивному науглероживанию стали при более низкой температуре, чем при цементации. Кроме того, азот ускоряет диффузию углерода в аустените. Поэтому цианирование имеет следующие преимущества:

1.Производительность процесса планирования несколько более высокая, чем цементация за счет большей скорости процесса;

2. Более низкая температура цианирования 840-860° С способствует уменьшению деформации деталей, увеличению долговечности печного оборудования, делает возможным закалку непосредственно после цианирования;

3. Диффузионный слой, полученный в результате цианирования или нитроце ментации, имеет особые свойства, отличные от свойств только цементованного или азотированного слоев.

Для планирования чаще применяют стали содержащие 0,2-0,4% С, углеродистые или низколегированные, инструментальные, высоколегированные стали, которые подвергают планированию для повышения износостойкости. Наиболее часто встречается жидкостное планирование и нитроцементация.

Жидкостное цианирование проводится в расплавленных солях:

цианистых (NaCN, KCN,K4[Fе(СN)6] и нейтральных (NaCl, BaCl,NaC03, KCl и другие). В последнее время более широко применяют ванну, состоящую из 20-25% NaCN, 25-50% Na2CO3. Кислород, растворенный в жидкой ванне, вступает во взаимодействие с NaCN

4NaCN+02 →4NaCNO

4NaCNO + 02 → 2Na2C03 + 2СО + 4N (атом)

2СО→С02+С(атом).

Атомарные N и С диффундируют в железо, а в результате реакций остается Na2C03. Цианирование ведут при t = 820-870°C, а затем детали подвергают закалке с температуры цианирования и низкому отпуску (180-200 ° С) (рис.9.6). Микроструктура состоит из тонкого слоя карбонитридов Fe2 (N,C); Fe3 (C,N) и азотистого мартенсита. Для получения слоя большей глубины повышают температуру цианирования (глубокое цианирование) до t== 900-950 ° С в ванне, содержащей 8% NaCN, 82% ВаСl , 10% NaCI

ВаСl2 + 2NaCN →NaCI + Ba(CN)2

Ba(CN)2 → Ba(CN)2+C(aтом).

Ba(CN) 2 +02 → BaO+CO+2N (атом).

После высокотемпературного цианирования детали охлаждают на воздухе, а затем для измельчения зерна снова нагревают под закалку (рис.9.6).

Чем выше температура цианирования, тем ближе этот процесс к цементации. Глубокое цианирование применяют вместо цементации, т.к. оно требует меньше времени для получения слоя заданной толщины, значительно меньше деформация деталей и более высокое сопротивление износу и коррозии.

Инструменты из быстрорежущих и высокохромистых сталей подвергают низкотемпературному цианированию при t = 550-600° с насыщением поверхности стали азотом. Недостатком жидкостного цианирования является ядовитость и высокая стоимость цианистых солей.

Нитроцементация осуществляется в газовой среде, состоящей из науглероживающего газа и диссоциированного аммиака при t=850-860°C. В зависимости от аммиака и температуры процесса концентрации азота и углерода в поверхностном слое стали разная. Так, при t= 850-870°C в атмосфере с минимальным количеством NНз (3%), легированные стали насыщаются углеродом значительно интенсивнее, чем азотом. Такой процесс предложено называть карбонитрированием. Углеродистые и низколегированные стали при 850-870°С и повышенном содержании NH3 подвергают нитроцементации. Различают высоко- и низкотемпературную нитроцементацию. После высокотемпературной нитроцементации при t = 840-860°С проводят непосредственно закалку или с температуры нитроцементации или после подстуживания до 800-820°С и низкий отпуск. Контроль качества термической обработки осуществляется на образцах-свидетелях из той же марки стали, что и обрабатываемые детали, прошедших химико-термическую обработку вместе с деталями. Металлографически определяется толщина слоя и его структура. После закалки и отпуска на поверхности деталей измеряют твердость, которая должна быть в пределах HRC 58-64. Структура поверхностного слоя после нитроцементации и закалки состоит из мелкокристаллического мартенсита, 25-30% карбонитридов и остаточного аустенита. Причем количество остаточного аустенита в нитроцементованном слое больше, чем в цементованном вследствие легирования первого азотом. Повышенное количество остаточного аустенита в нитроцементованном слое объясняет повышенную пластичность, вязкость и хорошую прирабатываемость деталей после нитроцементации.

Нитроцементация более дешевый процесс, чем жидкостное цианирова-ние, безопасный, позволяет более точно регулировать толщину и состав диффузионного слоя.

По сравнению с газовой цементацией нитроцементация проводится при более низкой температуре, но с той же скоростью, не выделяется сажа на поверхности деталей, диффузионный слой обладает более высокой износостойкостью, пределом выносливости, при нитроцементации меньше деформация деталей, меньше стоимость процесса. Поэтому нитроцементация быстро внедряется в промышленность вместо газовой цементации. Для нитроцементации в шахтных печах применяют жидкий цианизатор-триэтаноламин (C2H4ОН)3N, который вводится в рабочее пространство в виде капель. При температурах 550-950°С он разлагается по реакции:

М(С2Н40Н)3 -2СН4 +HCN+3CO+3H2

СН4, HCN и СО обеспечивают получение атомарных С и N. В последние годы начали применять низкотемпературную нитроцементацию) при t= 570-600°C в атмосфере углеродосодержащих газов и аммиака, которая может заменить жидкое азотирование в расплавленных ядовитых цианистых солях.

9.5.Термохимическая обработка

Термохимическая обработка сочетает пластическую деформацию стали в аустенитном состоянии и последующую закалку. Пластическая деформация в этом случае оказывает непосредственное влияние на формирование структуры при фазовом превращении. Такое сочетание обработок позволяет повысить плотность и изменить характер распределения несовершенств кристаллического строения и обеспечить оптимальную структуру и свойства обрабатываемого сплава.

В промышленности используются различные схемы ТМО для стали. Наибольшее распространение получили два способа термомеханической обработки (рис.9.7).

Высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО).

Сталь деформируют в аустенитном состоянии при температурах выше точки АС3 (рис.9.7). Степень деформации составляет 20-30%. После деформации- немедленно закалка (чтобы не произошла рекристаллизация аустенита) и последующий низкий отпуск. Главная цель- повышение механических свойств. При ВТМО мартенсит наследует сформировавшуюся при горячей деформации субструктуру перекристаллизованного аустенита. При ВТМО машиностроительных углеродистых, низко и среднелегированных сталей достигается следующий уровень механических свойств:

σв=220-260 кг/мм2,σ0,2,=190-220кг/мм2,δ=7-8%, φ=26-40%.Таким образом при высокой прочности сохраняются хорошие пластические свойства. Степень горячей деформации не должна быть слишком большой, иначе развивается рекристаллизация аустенита, снижающая упрочнением (рис.84). Для каждой марки стали необходимо подбирать оптимальное сочетание температур, степени и скорости деформации, чтобы получить оптимальные свойства.

Низкотемпературная термомеханическая обработка.

При НТМО сталь деформируют в температурной зоне переохлажденного аустенита в области его относительной устойчивости (400-600°С). Температура деформации должна быть выше точки Мн, но ниже температуры рекристаллизации (рис. 9.7) .Степень деформации обычно 75-95%. Закалку осуществляют сразу после деформации, с последующим отпуском (100-3000С). Предел прочности повышается до 280-330 кг/мм2 при δ=5-7% и в этом случае причина упрочнения- наследование мартенситом дислокационной структуры деформированного аустенита. Деформация аустенита происходит ниже температуры рекристаллизации возможны очень большие обжатия (при ВТМО это невозможно). Мартенсит наследует субструктуру деформированного аустенита, возникает очень высокая плотность дислокаций (до 1013 см -2 ) , закрепленных атомами углерода и карбидными частицами, что обуславливает максимальные значения прочности НТМО практически применимо только к легированным сталям, обладающим значительной устойчивостью переохлажденного аустенита. Внедрение НТМО в производство существенно затрудняется необходимостью использования очень мощного оборудования для обработки давлением (при низких температурах сопротивление деформированию очень высоко). После НТМО уменьшается сопротивление распространению трещины (сопротивление хрупкому разрушению), которое является важнейшей характеристикой конструкционного материала.

#### 10.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Требуемые свойства в стальном изделии получают добавлением легирующих элементов в сталь при ее выплавке или их введением в поверхностный слой изделия при химико-термической обработке и соответствующей термической обработкой. Для изготовления изделия необходимо выбирать такую сталь, уровень физико-механических и химических свойств которой обеспечит безаварийную работу изделия в течение требуемого времени. При этом необходимо учитывать и экономические требования, так как стоимость стали возрастает с увеличением содержания в ней легирующих элементов. Поэтому при назначении стали для каждого изделия руководствуются правилом «минимального легирования», предусматривающем выбор такой стали, которая при отсутствии легирующих элементов или при минимальном их содержании обеспечит требуемые свойства. Надо учитывать и дефицитность легирующих элементов. Например, стали, легированные никелем и вольфрамом, следует применять только в тех случаях, когда непригодны стали, легированные менее дефицитными материалами.

##### 10.1.Классификация примесей

По классификации Н.Т. Гудцова все примеси, содержащиеся в стали, можно разделить на 4 группы:

1 . Постоянные или обыкновенные примеси.

Это невредные примеси: марганец 0,3-0,7% вес, кремний 0,2-0,4% (их введение необходимо при производстве стали для раскисления жидкого металла, причем в кипящей стали кремния мало <0,07%).

К этой же группе относят вредные примеси: серу 0,01-0,04% (попадает самопроизвольно из руды и топлива) и фосфор 0,02-0,05% (из руды). Полностью очистить сталь от вредных примесей трудно.

2. Скрытые примеси. Это водород, кислород и азот, присутствующие в любой стали в малых  количествах. В обычных технических условиях на сталь не указывают ограничений на содержание этих газов, по сколько методы их химического анализа в стали очень сложны.

3. Случайные примеси попадают в сталь самопроизвольно из шихтовых материалов. Например, уральские железные руды содержат медь, керченские- мышьяк, переплавляемый металлический лом(скрап) может содержать луженые, оцинкованные никелированные отходы и отслужившие изделия из легированной стали. Содержание хрома в нелегированной стали может достигать 0,1-0,3% и никеля 0,2-0,3%.

Перечисленные выше примеры в указанных количествах нельзя считать легирующими добавками, так как они присутствуют в стали как неизбежное следствие технологического производства в различных условиях.

Легирующие добавки- элементы, специально вводимые в сталь в определенных концентрациях с целью изменения ее строения и свойств. Стали с легирующими элементами называют легированными, а иногда специальными.

Если в сталь ввели 0,1% титана или 0,005% бора специально с целью получения требуемых свойств, то сталь считают легированной, а при добавке марганца сталь будет легированной только в случае заметного превышения его технологически необходимой концентрации (0,7%), например до 1,0% и более.

10.2.Классификация сталей.

Сталями называют сплавы, в которых железа содержится более 50вес%. При содержании железа менее 50%, но больше чем любого другого элемента- сплав на основе железа.

По степени легированности стали делят на:

а) нелегированные (углеродистые), содержащие только технологические, открытые и случайные примеси (эти стали составляют 2/3 всего тоннажа стали, выплавляемой в стране)

б) низколегированные стали (малолегированные), содержащие в сумме до 2,5% легирующих элементов,

в) среднелегированные стали содержат в сумме 2,5-10% легирующих добавок,

г) высоколегированные стали содержат в сумме более 10% легирующих элементов . Сталь называют хромистой, кремнистой, хромоникелевой и т.д. в соответствии с введенными в нее легирующими добавками.

Часто применяют комплексное(сложное) легирование, т.е. вводят в сталь одновременно 5-6 легирующих элементов. Существуют и другие способы классификации сталей, например, по структуре после отжига (доэвтектоидная, эвтектоидная, заэвтектоидная), по структуре после нормализации (перлитного, мартенситного, аустенитного, ледебуритного класса), по назначению (конструкционная, инструментальная, сталь особого назначения) (рис.10.1).

10.3.Обозначение марок легированной сталей.

В большинстве случаев обозначение марки легированной стали начинается с двухзначного (или трехзначного) числа, обозначающего содержание углерода в сотых долях процента, например, сталь 15Г содержит 0,15% углерода. Если марка начинается с однозначного числа, то концентрация углерода выражена в десятых долях процентам например, сталь 5ХНМ содержит 0,5% углерода, нелегированная сталь У8-0,8% углерода.

При концентрации углерода в стали более 1,0% его цифровое обозначение может отсутствовать, например, сталь XI 2 содержит до 2% углерода. Если углерода меньше 0,1%, то марка ;тали может начинаться с нуля(ОХ18Н9Т).

Затем в марке следуют буквальные обозначения легирующих элементов, которые зашифрованы буквами русского алфавита; часто это начальная буква русского или латинского названия элемента или другая характерная буква русского названия или химического символа элемента): Х- хром, Н- никель. Т- титан. К- кобальт, М- молибден, В-вольфрам, Ф-ванадий, С- кремний, Ц,- цирконий. Г- марганец, Д- медь, Ю- алюминий, В- ниобий, Р- бор. А- азот( ставится не в конце марки) ,Ч-редкоземельные элементы, Е-селен, П- фосфор.

Цифры после каждой буквы указывают содержание обозначаемого этой буквой элемента в целых процентах, причем, если концентрация элемента менее или около 1%, то число после буквы не ставят, а если элемента содержится около 1,5%, то ставят единицу: 70Г, Х42Ф 1 .

#### 10.4.Классификация сталей по назначению

В зависимости от назначения стали можно объединить в следующие группы.

Конструкционная сталь, идущая на изготовление деталей машин. Конструкционная (машиноподелочная) сталь, как правило, у потребителя подвергается термической обработке. Поэтому конструкционные стали подразделяют на цементуемые (подвергаемые цементации) и улучшаемые (подвергаемые закалке и отпуску, практически не обязательно высокому).

Близкие по составу к конструкционным сталям, но не предназначаемые для термической обработки у потребителя, объединяются в группу так называемых строительных сталей (они в основном применяются в строительстве). Часто их называют низколегированными.

Инструментальная сталь, идущая на изготовление режущего, измерительного, штампового и прочего инструмента. Инструментальные стали условно подразделяют на следующие четыре категории: углеродистые, легированные, штамповые и быстрорежущие.

Стали и сплавы с особыми свойствами. К ним относятся стали, обладающие каким-нибудь резко выраженным свойством: нержавеющие, жаропрочные и теплоустойчивые, износоустойчивые, с особенностями теплового расширения, с особыми магнитными и электрическими свойствами и т. д.

В ряде случаев эти стали содержат такое большое количество легирующих элементов, что их нужно причислять не к сплавам железа, т.е. не к сталям, а к сложным многокомпонентным сплавам.

10.4.1.Конструкционные стали

Сталь, применяемая для изготовления деталей машин, строительных конструкций и других сооружений, должна обладать высокими механическими свойствами .При этом сталь должна обладать высоким комплексом механических свойств, а не высоким значением какого-либо одного свойства. Материал, идущий на изготовление деталей, подвергающихся большим нагрузкам, должен хорошо сопротивляться таким нагрузкам и наряду с высокой прочностью обладать вязкостью, чтобы сопротивляться динамическим и сопротивляться динамическим и ударным воздействиям. Другими словами, материал должен обладать прочностью и надежностью.

В деталях, испытывающих знакопеременные нагрузки, металл должен обладать высоким сопротивлением усталости, а трущиеся детали -сопротивлением износу. Во многих случаях требуется хорошее сопротивление коррозии, ползучести и другим постоянным воздействиям. Это значит, что детали должны быть долговечными. Таким образом, детали машин должны быть изготовлены из прочного, надежного и долговечного материала.

Механические свойства стали зависят от ее структуры и состава. Совместное воздействие термической обработки и легирования является эффективным способом повышения механических характеристик стали. Возможными способами улучшения (повышения) механических характеристик стали являются: увеличение содержания углерода; легирование, диспергирование структурных составляющих (путем понижения температуры превращения аустенита в сочетании с отпуском); измельчение зерна:, наклеп. Однако всякое упрочнение, проведенное указанными способами (кроме измельчения зерна и легирования никелем), снижает вязкость (повышает порог хладноломкости и уменьшает работу распространения трещины).

Поэтому при разработке составов конструкционных сталей и режимов их термической обработки нужно рассматривать такие способы, при которых пластические и вязкие свойства уменьшаются в минимальной степени.

Простое увеличение углерода при феррито-перлитной структуре (нормализованное состояние) приводит к повышению прочности и порога хладноломкости. Максимальная прочность при такой структуре соответствует содержанию углерода примерно 1% С и достигает всего лишь 100 кгс/мм2 , тогда как. порог хладноломкости лежит ниже 0°С лишь при содержании углерода не более 0,4%.

Таким образом, мы можем заключить, что предельное содержание углерода в термически не упрочненной стали с феррито-перлитной структурой составляет 0,4%. При этом сталь будет иметь бв =60 кгс/мм 2 .

Если предъявить требования свариваемости, то содержание углерода должно быть снижено  во избежание образования трещин в сварном шве и его охрупчивания; прочность при этом снизится до 35 кгс/мм2.

Получение дисперсных структур в результате переохлаждения аус-тенита ведет к непрерывному повышению твердости и прочности: максимальную твердость (прочность) имеет мартенситная структура. При 0,4% С мартенситная структура имеет твердость около HRC 60 (НВ 650), что соответствует прочности порядка. 20-40 кгс/мм2. Однако вязкость в этом случае недопустимо низкая, и должна быть повышена отпуском, правда, за счет снижения прочности.

Двойная обработка, при которой окончательная структура формируется не из аустенита, а из мартенсита, т.е. применение закалки с последующим отпуском , позволяет широко изменять прочностные свойства от максимальных, соответствующих закаленному состоянию до минимальных, соответствующих отожженному, и важно, что при этом пластические и вязкие свойства оказывающей более высокие, чем при одинарной обработке (продукты распада аустенита).

Такое повышение качества стали (отмечаем качества, а не прочности) в результате двойной термической обработки - закалки и высокого отпуска - заставляет считать правильным название этого вида термической операции - улучшением (правильнее, термическим улучшением). Из сказанного выше следует, что оптимальные механические свойства достигаются в результате улучшения (или изотермической закалки), для чего аустенит должен быть при закалке переохлажден до температур образования мартенсита. В углеродистых сталях  при применяемых на практике интенсивных закалочных средах (вода) сквозную закалку удается получить в сечениях до -10-15 мм.

Увеличить прокаливаемость термическими средствами (интенсификация охлаждения, выращивания зерна) нецелесообразно, так как возникает опасность получения закалочных дефектов и ухудшения вязких свойств.

Практически остается один способ углубления прокаливаемости -легирование. Было показано, что введение легирующих элементов приведет вначале к улучшению механических свойств (например, порога, хладноломкости) пока при данных условиях (размер деталей, условия охлаждения) не будет, после чего дальнейшее увеличение содержания легирующего элемента приводит уже к ухудшению свойств. Режим термической обработки конструкционных сталей определяется главным образом содержанием углерода.

Рассмотрим применяемые на практике типичные режимы термической обработки для низкоуглеродистой (0,10-0,25% С) и среднеуглеродистой (0,30-0,45% С) сталей. Конструкционные стали подвергают двойной упрочняющей термической обработке - закалке + отпуску, причем среднеуглеродистые -обычно высокому отпуску (улучшению), низкоуглеродистые - низкому,

Режим закалки определяется положением критических точек и способностью аустенита к переохлаждению.

Нагрев под закалку проводят, как правило, до температур, незначительно превышающей (на 30-50°С) точку Асз .У большинства марок конструкционных низкоуглеродистых сталей эта температура находится около 900°С и у среднеуглеродистых - около 850°С. Низколегированные стали, как и углеродистые, следует закаливать в воде (и лишь при малых размерах - в масле), так как малая устойчивость переохлажденного аустенита в районе перлитного распада (около 600°С) делает необходимым быстрое охлаждение при закалке. Увеличение содержания легирующих элементов приводит, как мы уже знаем, к увеличению устойчивости переохлажденного аустенита. В конструкционных сталях обычного состава содержание легирующих элементов таково, что становится возможной закалка в масле. В некоторых сталях с несколькими легирующими элементами (например, в хромовольфрамовых или хромоникельмолибденовых, сталях) перлитное превращение аустенита настолько задерживается, что охлаждением деталей больших размеров на спокойном воздухе достигается переохлаждение аустенита до температур мартенситного превращения. Рассматривая условия, которые необходимо создать для охлаждения при закалке легированных конструкционных сталей, мы должны вспомнить еще об одной особенности кинетики распада аустенита сталей, легированных карбидообразующими элементами. В этих сталях (низкоуглеродистых) скорость бейнитного превращения при 300 - 400°С оказывается существенно более высокой, чем скорость перлитного распада 500-600°С). Поэтому при закалке следует ускорять охлаждение в нижнем районе температур (при 300-400°С), чтобы избежать бейнитного превращения.

В виде общего вывода важно заметить, что у легированных сталей мартенситная структура может быть получена в результате более медленного охлаждения , чем у углеродистых; более медленное охлаждение создает меньшие внутренние напряжения, что является фактором, повышающим конструктивную прочность.

Закалка, стали на мартенсит - это первый этап термической обработки конструкционной стали. Низкая пластичность, значительные внутренние напряжения не допускают применения конструкционной стали только в закаленном состоянии. Необходим отпуск, повышающий пластичность и вязкость и уменьшающий внутренние напряжения. Отпуск - завершающая операция термической обработки конструкционной стали, окончательно формирующая ее свойства.

В низкоуглеродистой стали после закалки получается достаточно пластичный мартенсит.

Отпуск при 150°С снимает (конечно, только частично) внутренние напряжения и несколько повышает пластичность. В лучших сортах низкоуглеродистых легированных сталей при такой термической обработке (закалка + отпуск при 150°С) достигается высокий комплекс механических свойств ( до 130-140 кгс/мм2 при φ=50-60% ). Структура после такой обработки состоит из отпущенного малоуглеродистого мартенсита.

Для среднеуглеродистых конструкционных сталей, у которых после закалки получается мартенсит с большим содержанием углерода, такой отпуск недостаточен, если стремиться получить высокую вязкость.

При низком отпуске прочность будет повышенной (σв =160-170 кгс/мм2, а пластичность и вязкость - низкими. Поэтому для этих сталей необходим более высокий отпуск, который обычно проводят при 550-600°С. При этой температуре происходит полный распад мартенсита с образованием зернистой высокодисперсной феррито-карбидной смеси - сорбита. Механические свойства при этом будут примерно такими же, как и при низкотемпературном отпуске малоуглеродистых сталей т.е. σв=120-130 кгс/мм2, φ=50-60% и ан=12-14 кгс*м/см2.Итак, можно сделать некоторые выводы.

Типичным режимом термической обработки для получения лучшего комплекса механических свойств являются: для малоуглеродистых легированных сталей - закалка с 900°С в масле с отпуском при 150° (структура отпущенного мартенсита); для среднеуглеродистых легированных сталей -закалка с 850°С в масле с отпуском при 550-650°С (структура сорбита). В обоих случаях механические свойства, получаются почти одинаковые. Наиболее высокую прочность получают путем ТМО. Технологическое осуществление ТМО, однако, достаточно сложно.

Рассмотрим теперь, как влияют температура отпуска и скорость охлаждения после отпуска на ударную вязкость легированной конструкционной стали . Для случая медленного охлаждения после отпуска кривая ударной вязкости имеет два минимума - для отпуска, при 300°С и при 550°С. Охрупчивание стали при некоторых условиях отпуска, называется отпускной хрупкостью. Понижение вязкости при этом вызвано повышением температуры перехода в хладноломкое состояние. Различаются два рода отпускной хрупкости.

Отпускная хрупкость 1 рода проявляется при отпуске около 300°С у всех сталей, независимо от их состава и скорости охлаждения после отпуска.

Отпускная хрупкости II рода обнаруживается после отпуска, выше 500°С. Характерная особенность хрупкости этого вида заключается в том, что она проявляется в результате медленного охлаждения после отпуска: при быстром охлаждении вязкость не уменьшается, а монотонно возрастает с повышением температуры отпуска Однако отпускная хрупкость П рода снова может быть вызвана новым высоким отпуском с последующим замедленным охлаждением. Цементуемые (низкоуглеродистые) стали .Рассмотрим некоторые наиболее распространенные низкоуглеродистые стали, применяемые для изготовления цементуемых деталей. Как уже указывалось, для этой цели применяют стали с низким содержанием углерода (0,1-0,25%) с тем, чтобы после цементации, закалки и низкого отпуска получить твердый поверхностный слой и вязкую сердцевину. Твердость поверхности после такой обработки будет около HRС 60, а сердцевины - порядка HRC 15-30.

В деталях из углеродистой стали вследствие ее слабой прокаливаемости высокую твердость получает лишь поверхностный цементованный слой, а сердцевина не упрочняется.

В легированных же сталях упрочнение сердцевины при термической обработке (закалка +низкий отпуск) будет тем более значительным; чем больше углерода и легирующих элементов они содержат.

В соответствии со сказанным цементуемые стали следует разделять на три группы:

углеродистые стали с не упрочняемой сердцевиной, низколегированные стали со слабо упрочняемой сердцевиной и относительно высоколегированные стали с сердцевиной, сильно упрочняемой при термической обработке. Стали последней группы называют иногда высокопрочными цементуемыми сталями. К ним следует также отнести и стали со сравнительно невысоким содержанием легирующих элементов, но с повышенным содержанием углерода (0,25-0,30%).

###### Улучшаемые (среднеуглеродистые) стали

Улучшаемые стали содержат 0,3-0,4% С и разное количество легирующих элементов (хром, никель, молибден, вольфрам, марганец, кремний) в сумме не более 3-5%, и часто около 0,1% измельчителей зерна (ванадий, титан, ниобий, цирконий). Обычная термическая обработка таких сталей закалка, в масле и высокий отпуск (660-650°). Чем больше в стали легирующих элементов, тем больше ее прокаливаемость. Поскольку механические свойства стали разных марок после указанной термической обработки в случае сквозной прокаливаемости близки, то не механические свойства, а прокаливаемость определяет выбор стали для той или иной детали.

Чем больше сечение детали, тем более легированную сталь следует выбирать. Во избежание развития отпускной хрупкости, что особенно опасно для крупных деталей, которые невозможны быстро охлаждать при отпуске, следует использовать стали, содержащие молибден (0,15-0,30%).

Сложные по конфигурации детали, особенно если они подвергаются ударным воздействиям, желательно изготавливать из сталей, содержащих никель. Интенсивность падения свойств при увеличении диаметра термически обрабатываемой заготовки тем меньше, чем более легирована сталь.

Строительная сталь предназначается для изготовления строительных конструкций- мостов, газо- и нефтепроводов, ферм, котлов и т.д.. Все строительные стали как правило, являются сварными, и свариваемость- одно из основных свойств строительной стали. Поэтому строительная сталь-это низкоуглеродистая сталь, с С<0,22-0,25 %. Повышение прочности достигается легированием обычно дешевыми элементами марганцем и кремнием. В этом случае и при низком содержании углерода предел текучести возрастает до 40-45 кгс/ мм2 (предел прочности до 50-60 кгс/ мм2), а при использовании термической обработки и выше. Простые углеродистые строительные стали-Ст1,Ст2 и СтЗ. Сталь 18Г2АФ имеет феррито-перлитную структуру, но с сильно измельченным зерном благодаря присутствию нитридов ванадия. Измельчение зерна обеспечивает повышение предела текучести примерно на 10кгс/ мм2.

Арматурная сталь Для армирования железобетонных конструкций применяют прутки (гладкие и периодического профиля) и проволоку.

В предварительно напряженной железобетонной конструкции металл испытывает значительные напряжения, и поэтому в таких конструкциях применяют высокопрочные стальные стержни или высокопрочную проволоку.

В ненапряженных конструкциях применяют стали обыкновенного качества, так как сталь не испытывает больших напряжений (СтЗ, Ст5),а в предварительно напряженных конструкциях-среднеуглеродистые и высокоуглеродистые стали в горячекатанном состоянии, а также упрочненные термической обработкой. Арматурная сталь делится на классы по прочности. Арматурная сталь классов A-I, А-П и A-III применяют для ненапряженных конструкций, а арматурную сталь -более высоких классов- для предварительно напряженных конструкций. Свойства, соответствующие классу A-IV, могут быть получены в горячекатанном состоянии в легированных сталях марок 20ХГЦ или 80С или в простой углеродистой стали марки Ст5 после упрочняющей термической обработки (закалка в воде, отпуск при 400°С). Сталь 23Х2Г2Т после горячей прокатки и низкотемпературного отпуска (300°С), применяемого главным образом для удаления из металла водорода, получает свойства класса A-V. Арматуру. более высоких классов (А-VI- A-VIII) изготавливают только с применением упрочняющей термической обработки.

Для работы при низких температурах лучше применять стали с более низким содержанием углерода или стали после термической обработки. Пружинная сталь.

Работа пружин, рессор и тому подобных деталей характеризуется тем, что в них используют только упругие свойства стали. Большая суммарная величина упругой деформации пружины (рессоры и т.д.) определяется ее конструкцией- числом и диаметром витков, длинной пружины. Главное требование состоит в том, чтобы сталь имела высокий предел упругости (текучести). Это достигается закалкой с последующим отпуском при температуре в районе 300-400°С. При такой температуре отпуска предел упругости (текучести) получает наиболее высокое значение, а то, что эта температура лежит в интервале развития отпускной хрупкости I рода, в силу содержания углерода как правило, все же более низким, чем у инструментальных. Сталь 23Х2Г2Т после горячей прокатки и низкотемпературного отпуска 300°С( применяемого главным образом для удаления из металла водорода сталей)имеет приблизительно  0,5-07%С, часто с добавками марганца и кремния .Для особо ответственных пружин применяют сталь 50ХФ, содержащую хром и ванадий и обладающую наиболее высокими упругими свойствами.

Термическая обработка пружин и рессор из легированных сталей заключается в закалке от 800-850° (в зависимости от марки стали) в масле или в воде с последующим отпуском в районе 400-500°С на твердость HRC 35-45. Это соответствует бв=130-160 кгс/мм2.

Шарикоподшипниковая сталь.

Шарикоподшипниковая сталь прежде всего должна обладать высокой твердостью, поэтому применяют высокоуглеродистые стали типа инструментальной (иногда низкоуглеродистые в цементованном состоянии). Чтобы шарикоподшипниковая сталь легко принимала закалку (т.е. имела низкую критическую скорость закалки) и в качестве закалочной среды для нее можно было бы применять масло, сталь легируют (обычно хромом). Обозначение марки .например ШХ 15 надо расшифровывать так: шарикоподшипниковая хромистая; цифра показывает примерное содержание хрома в десятых долях процента. Хром, как указывалось, вводят для обеспечения необходимой прокаливаемости. Следовательно, чем меньше размер закаливаемой детали подшипника, тем меньше может быть содержание хрома в стали.

Рекомендуется шарики и ролики диаметром до 13,5 и 10 мм изготавливать из стали ШХ9, шарики диаметром 13,5 и 22,5 мм и ролики диаметром 10-15 мм- из стали ШХ12 и, наконец, шарики диаметром 22,5 мм и ролики диаметром 15-30 мм- из стали ШХ15. Из этой же стали следует изготавливать кольца всех размеров за исключением очень крупных; ролики диаметром свыше 30 мм и кольца с толщенной стенки свыше 15 мм- из стали марки ШХ15СГ, в которую, кроме хрома, вводят легирующие элементы- кремний и марганец, увеличивающие прокаливаемость.

Термическая обработка деталей шарикоподшипника (шарики, ролики, кольца) состоит из двух основных операций закалки и отпуска. Закалку проводят в масле, температура нагрева 830-840°С с последующим отпуском при 150-160°С в течении 1-2 ч, что обеспечивает получение твердости не ниже НRС 62. Структура должна представлять собой отпущенный очень мелко игольчатый мартенсит с равномерно распределенными избыточными карбидами.

Дефекты легированных сталей

Высокие механические свойства легированных сталей обеспечили им преимущественное применение по сравнению с углеродистыми во многих отраслях специального машиностроения (авиации, автомобилестроении и т.д.). Вместе с тем в легированных сталях чаще появляются различные дефекты, встречающихся, но реже в углеродистых сталях. Часто при самом строгом соблюдении правильно установленных технологических режимов эти дефекты не поддаются полному устранению. Важнейшие из них: отпускная хрупкость, дендритная ликвация и флокены (явление отпускной хрупкости).

Дендритная ликвация. Появление дендритной ликвации обусловлено неравновесной кристаллизацией сплавов. После прокатки или ковки получаются волокна, вытянутые вдоль направления деформации.

Для уменьшения дендритной ликвации прибегают к диффузионному отжигу слитков перед прокаткой, который состоит в длительном нагреве стали при весьма высоких температурах (1000-1200°С).

Флокены. Флокены представляют собой тонкие трещины округлой и овальной формы, возникающие вследствие структурных напряжений в стали, насыщенной водородом (более 2 см3 на 100 г металла). Флокены представляют собой в изломе пятна (хлопья),а в поперечном микрошлифе -трещины. Естественно, что наличие трещин вызывает снижение механических свойств. Трещины - флокены тем более опасны, чем более высокую прочность имеет сталь. Флокены можно устранить последующей ковкой (прокаткой) на меньший размер, так как при этом трещины (флокены) завариваются. Флокены редко обнаруживаются в малых сечениях (диаметром менее 25-30 мм).Наиболее склонны к флокенообразованию легированные конструкционные и инструментальные стали, подшипниковые и реже углеродистые стали.

10.4.2.Инструментальные   стали

Инструментальными сталями называют углеродистые и легированные стали, обладающие высокой твердостью, прочностью и износостойкостью. Основным требованием, предъявляемым к стали для режущего инструмента, является сохранение режущей кромки в течение длительного времени. Режущее лезвие инструмента в процессе работы тупится, изнашивается. В отличие от изнашивающихся частей деталей машин (валы, кулачки и т.д.) у режущего инструмента работает на износ очень тонкая полоска металла при значительных давлениях на нее. Для того, чтобы эта полоска металла была устойчивой против истирания, она должна иметь высокую твердость, как правило, выше HRC 60. Условия работы измерительного инструмента  приближаются к    условиям     работы      режущего    инструмента при легких

режимах резания, различие составляют лишь значительно меньшие удельные давления на рабочие поверхности. Сталь в штампах испытывает значительные тепловые и ударные нагрузки, распределенные по сравнительно большой поверхности. Здесь большую роль играет вязкость. Наилучшей сталью является та, у которой при температурах, соответствующих условиям работы штампа, имеется наилучшее сочетание твердости и вязкости.

Для разных видов инструмента применяют стали разного типа. Инструментальные стали делятся на четыре категории: 1) пониженной прокаливаемости (преимущественно углеродистые); 2) повышенной прокаливаемости (легированные); 3) штамповые; 4) быстрорежущие. В особую группу инструментальных материалов входят так называемые твердые сплавы, применяемые для инструмента, работающего на ocd6o высоких скоростях резания. Углеродистые и легированные стали применяются для режущего инструмента при легких условиях работы и для измерительного инструмента. Быстрорежущие стали используют для изготовления режущего инструмента, работающего при повышенных режимах.

Инструментальные стали пониженной прокаливаемости

В эту группу входят все углеродистые инструментальные стали, а также стали с небольшим содержанием легирующих элементов и поэтому не сильно отличающиеся от углеродистых по прокаливаемости. Важнейшее технологическое свойство слабая прокаливаемость- объединяет эти стали в одну группу.

Все стали указанной группы должны закаливаться в воде, и инструмент из этих сталей имеет, как правило, незакаленную сердцевину. Это следует учесть при выборе стали на инструмент, при его конструировании, проведении термической обработки и эксплуатации. Углеродистые инструментальные стали подразделяются на марки У 7, У 8, У 9, У10,У11,У12, У 13. Буква У показывает, что это сталь углеродистая, цифра- среднее содержание углерода в десятых долях процента (значит, сталь У7 содержит около 0,7% С; У8- около 0,8% С и т.д.). Приведены легированные стали, отличающиеся некоторым повышением содержания марганца и введением около 0,5% Сг (стали марок ХО6, Х05, 85ХФ).

Инструментальные стали пониженной прокаливаемости

В эту классификационную группу входят стали, содержащие легирующие элементы в количестве 1-3% и поэтому обладающие повышенной прокаливаемостью. Инструмент из этих сталей закаливается в масле (при ступенчатой закалке в соли) и прокаливается, как правило, насквозь.

Меньшая скорость охлаждения при закалке уменьшает опасность образования трещин, деформации и коробления, к чему склонны углеродистые инструментальные стали. Это важно для многих видов инструментов, имеющих сложную конфигурацию. В I группу входят обычные легированные инструментальные стали, в которых присадка 1,0-1,5%Сг обеспечивает повышение прокаливаемости. Добавка кремния дает некоторое дополнительное увеличение прокаливаемости, а также повышает устойчивость против отпуска, что обеспечивает лучшую работоспособность инструмента. Группа II легированных сталей характеризуется повышенным содержанием марганца (при нормальном содержании кремния). Это приводит при закалке к увеличению количества остаточного аустенита и уменьшению деформации; поэтому эти стали можно назвать малодеформирующимися инструментальными.

В группу III входят высокотвердые стали, легированные вольфрамом, из которых сталь ХВ5 называется алмазной. Из-за худшей прокаливаемости по сравнению со сталями групп I и П эти стали можно отнести и к категории сталей пониженной прокаливаемости.

Быстрорежущие стали

Под быстрорежущими понимаются стали, предназначаемые для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания. Быстрорежущая сталь должна в первую очередь обладать высокой горячей твердостью и красно стойкостью. Температура разогрева инструмента зависит от условий резания. Чем производительнее работает инструмент, тем больше стружки он снимает в единицу времени; чем выше сопротивление материала отделению стружки, тем сильнее разогревается его режущая часть. В наиболее нагретой части резца температура достигает 600-700°С. Если под действием этой температуры сталь инструмента не размягчается, инструмент долгое время сохраняет износостойкость и режущие свойства.

Следует отметить, что твердость в холодном состоянии не определяет режущей способности стали. Твердость углеродистой стали  выше, чем быстрорежущей, но ее режущие свойства намного ниже. Высокая твердость инструментальной стали необходима во всех случаях, но для быстрорежущего инструмента требуется высокая твердость не только в холодном состоянии, но и при повышенных температурах. Иначе говоря, быстрорежущая сталь должна устойчиво сохранять твердость в нагретом состоянии, это называется красностойкостью.

Чтобы сталь устойчиво сохраняла твердость при нагреве, нужно ее легировать такими элементами, которые затрудняли бы этот процесс коагуляции карбидов. Если ввести в сталь какой-нибудь карбидообразующий элемент в таком количестве, что он образует специальный карбид, то том, что специальный карбид выделяется из мартенсита и коагулирует при более высоких температурах, чем карбид железа, так как для этого углерода, но и диффузия легирующих элементов.

Таким образом, красностойкость создается легированием стали карбидообразующими элементами (вольфрамом, молибденом, хромом, ванадием) в таком количестве, при котором они связывают почти весь углерод в специальные карбиды. Наиболее распространенной быстрорежущей сталью является сталь Р18(0,7%С; 18%W; 4%Cr и1%V), а также сталь Р6М5 (0,9%С; 6%W; 5%Mo; 4%Cr; 2%V). Все быстрорежущие стали обозначают буквой Р (скорость), цифры после этой буквы показывают содержание основного легирующего элемента-вольфрама, а для вольфрамомолибденовых сталей и содержание молибдена. При высоком содержании ванадия среднее содержание его также отмечается в марочном обозначении цифрой после буквы Ф, а содержание кобальта буквой К и соответствующими цифрами. Хрома во всех сталях содержится около 4%, а углерода- в соответствии с содержанием ванадия (чем больше ванадия, тем больше углерода ).

Сталь Р18- наиболее распространенная, универсальная марка быстрорежущей стали. Аналогична по назначению и близка по режущим свойствам сталь Р9. Сталь Р9 труднее, подвергается термической обработке, так как требует более точного соблюдения режима закалки, и плохо шлифуется, сталь Р18 дороже и обладает хорошими механическими свойствами.

Температура закалки должна быть возможно выше, однако не выше температуры начала интенсивного роста зерна или оплавления. Для стали Р18 оптимальная температура закалки 1260-1280°С, для стали Р9 -1220-1240°С.

Из-за малой теплопроводности стали нельзя помещать инструмент сразу в печь для окончательного нагрева во избежание появления трещин. Рекомендуется применять специальный подогрев. Наиболее распространен двойной подогрев: первый при 500-600°С, второй при 830-860°С.

Выдержка при температуре закалки, способствуя переводу карбидов в раствор, действует аналогично повышению температуры закалки.

Охлаждение при закалке быстрорежущей стали следует проводить в масле. В результате медленного охлаждения с высоких температур (например, на воздухе) могут выделиться карбиды, что ухудшит режущие свойства.

Весьма хорошие результаты (в смысле уменьшения закалочной деформации) дает ступенчатое охлаждение. Отпуск стали можно проводить по двум различным режимам.

Первый режим состоит в том, что инструмент подвергают трехкратному отпуску при 560°С с выдержкой при температуре отпуска каждый раз 1 час. После первого отпуска остается около 15% остаточного аустенита, после второго 3-5% и после третьего 1-2%. Твердость после такой обработки поднимается до НRС 64-65. Образование мартенсита при отпуске происходит, как указывалось выше, при охлаждении от 150 до 20°С.

Другой режим состоит в том, что после закалки инструмент обрабатывается холодом при -80°С. При охлаждении от комнатной температуры до -80°С образуется дополнительно около 15-20% мартенсита (от общего объема стали) и после обработки холодом сохраняется 10-15% остаточного аустенита. Этот аустенит превращается в мартенсит после однократного отпуска при 560°С.

Штамповые стали

Для обработки металлов давлением применяют инструменты штампы, пуансоны, ролики, валики, деформирующие металл. Стали, применяемые для изготовления инструмента такого рода, называют штамповыми сталями (по виду наиболее распространенного инструмента).

Штамповые стали делятся на две группы: деформирующие металл в холодном состоянии и деформирующие металл в горячем состоянии. Условия работы стали при различных видах штамповки сильно различаются между собой.

Для штамповки в холодном состоянии сталь, из которой изготавливают штампы, обычно должна обладать высокой твердостью, обеспечивающей устойчивость стали против истирания, хотя и вязкость, особенно для пуансонов, имеет также первостепенное значение. Сталь для "горячих штампов" должна иметь как можно меньшую чувствительность к местным нагревам. В недостаточно вязкой (пластичной) стали, например в плохо отпущенной, местный нагрев может привести к образованию трещин.

Из углеродистой стали марок У10,У11,У12 изготавливают штампы небольших размеров и простой конфигурации; ввиду неглубокой прокаливаемости их следует применять для относительно легких условий работы (малая степень деформации, невысокая твердость штампуемого материала).

Для более сложных конфигураций штампов и более тяжелых условий работы применяют легированные закаливаемые в масле (глубоко прокаливающиеся) стали- чаще всего сталь Х (ШХ15).

При относительно легких условиях работы (легкие удары, малая деформация металла, например ручные клейма, ручные зубила) применяют углеродистую сталь У7, У8. У9. Необходимая твердость (HRC 58) получается путем закалки и отпуска при 250-350°С. Необходимую высокую твердость стали типа XI2 можно получить, закаливая ее от высоких температур (1150°С) в масле и получая, следовательно, большое количество остаточного аустенита, а затем путем обработки холодом и отпуска добиваться разложения остаточного аустенита и получать высокую твердость HRC 60). Переходим теперь к рассмотрению сталей, применяемых для изготовления горячих штампов, деформирующих металл в горячем состоянии. Металл, применяемый для горячих штампов, должен иметь определенный комплекс свойств:

ЖАРОПРОЧНОСТЬ. Металл горячих штампов должен обладать высоким пределом текучести и высоким сопротивлением износу при высоких температурах, чтобы замедлить процессы истирания и деформирования элементов фигуры штампа, разогревающихся от соприкосновения с горячим металлом.

КРАСНОСТОЙКОСТЬ. Высокие жаропрочные свойства не должны снижаться под длительным воздействием температуры, металл горячих штампов должен устойчиво сопротивляться отпуску.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ. Циклический нагрев и охлаждение поверхности штампа во время работы и, следовательно, чередующееся расширение и сжатие поверхностных слоев приводят к появлению так называемых разгарных трещин. Материал штампа должен обладать высокой разгаростойкостью или, как чаще называют, термостойкостью или высоким сопротивлением термической усталости.

ВЯЗКОСТЬ. Деформирование металла при штамповке сопровождается ударными воздействиями этого металла на штампы, поэтому металл штампов должен обладать известной вязкостью- особенно при штамповке на молотах, когда приходится достигать нужного повышения вязкости даже за счет некоторого снижения жаропрочности.

ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ. Многие штампы имеют весьма большие размеры (например, кубики ковочных штампов имеют размеры 500х500х1000 мм и т.п.). Для получения хороших свойств по всему сечению, в частности достаточной вязкости, сталь штампов должна глубоко прокаливаться.

ОТПУСКНАЯ ХРУПКОСТЬ. Сталь должна быть минимальна чувствительной к этому пороку.

При значительном давлении горячий металл может как бы прилипать к металлу штампа (явление адгезии), и когда штампуемое изделие отдирается от штампа, то оно всякий раз частично разрушает его поверхность. Это явление разрушения будет тем сильнее выражено, чем сильнее адгезионное взаимодействие штампуемого металла и металла штампа. Поэтому подобное взаимодействие штамповой стали с металлом изделия должно быть минимальным.

Для штампов, работающих в легких условиях, применяют углеродистые стали с содержанием углерода от 0,6 до 1,0%, т.е. стали марок У7, У8, У9. Наибольшее применение при изготовлении штампов имеет сталь У7.

В современных условиях углеродистая сталь мало применима для штампов, так как штамповку проводят с большой интенсивностью, и штампы из углеродистой стали не будут обладать достаточной стойкостью в работе.

Для более тяжелых условий работы применяют легированные стали. Типичной наиболее распространенной и, пожалуй, наилучшей из указанных является сталь 5ХНМ. Остальные представляют собой стализаменители, в которых никель (или молибден) заменен другими элементами, что несколько ухудшает качество.

10.4.3.Стали с особыми свойствами

Жаропрочные и жаростойкие стали

Следует помнить, что механические свойства разных сплавов при данной температуре могут не сохраняться в том же соотношении при других температурах. Конструктор, выбирая материал, должен знать, что данный сплав является оптимальным по прочностным свойствам в рабочем интервале температур.

Ниже 300°С наибольшую прочность имеют простые конструкционные стали, обработанные на высокую прочность. Явления ползучести при температурах ниже 350-3000С не наблюдается, так что при рабочих температурах ниже 300° С нет необходимости в применении каких-либо специальных жаропрочных сталей и сплавов.

Для работ в интервале 350-500°С оптимальными по свойствам являются сравнительно слаболегированные стали перлитного и ферритного классов. С повышением температуры до 500-650°С прочность сталей этого типа резко падает, уступая сталям аустенитного класса, а при 650-900°С стали аустенитного класса уступают первое место высоколегированным кобальтовым и никелевым сплавам. При температурах выше 900°С на первом месте сплавы тугоплавких металлов (молибдена, хрома и т.д.).

Перлитные и мартенситные жаропрочные стали

Стали, применяемые главным образом в котлостроении для изготовления паропроводов, пароперегревателей, крепежных и других деталей, подвергаемых длительным механическим воздействиям при умеренно высоких температурах- не выше 500-600°С. Это стали перлитного, а также мартенситного (бейнитного) и ферритного классов. Общим для всех сталей является, то что их основой является твердый раствор , а избыточной фазой - карбиды разной структуры и происхождения.

Аустенитные жаропрочные стали

Аустенитные жаропрочные стали применяют для изготовления клапанов двигателей, лопаток газовых турбин, и других "горячих" деталей реактивных двигателей- в основном для работы при 600-7000С.

Все аустенитные жаропрочные стали содержат большое количество хрома и никеля, а также добавки других элементов.

Аустенитные жаропрочные стали обладают рядом общих свойств высокой жаропрочностью и окалиностойкостью, большой пластичностью, хорошей свариваемостью, большим коэффициентом линейного расширения. Тем не менее по сравнению с перлитными и мартенситными сталями они не менее технологичны: обработка давлением и резанием этих сплавов затруднена;сварной шов обладает повышенной хрупкостью; полученное вследствие перегрева крупнозернистое строение не может быть исправлено термической обработкой, так как в этих сталях отсутствует фазовая перекристаллизация. В интервале 550-600°С эти стали часто охрупчиваются из-за выделения по границам зерна различных фаз.

# 11.ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

К группе широко применяемых цветных металлов относятся алюминий, титан, магний, медь, свинец, олово, цветные металлы обладают целым рядом весьма ценных свойств, например, высокой теплопроводностью (алюминий и медь), очень малой плотностью (алюминий и магний) , очень низкой температурой плавления (свинец и олово), высокой коррозионной стойкостью (титан и алюминий.), Основные физические свойства некоторых цветных металлов приведены ниже:

Mg      Al       Ti        Cu

Mg      Al       Ti        Cu

Атомный номер ...........             12        13       22        29

Атомная масса.............               24,3    27,0   47,0     63,5

Плотность при 200 С,г/см 3       1,74     2,7      4,5         8,9

Температура, плавления, 0С      651     660     1668   1083

Атомный диаметр, Нм ......       0,32   0,28    0,289   0,256

Удельная теплопроводность

при20°С Вт/(мК)...                      1391    225     18,85   387

11.1.Алюминий и его сплавы

Алюминий - металл серебристо-белого цвета; находится в III группе Периодической системы Д.И.Менделеева.

Алюминий легкий (плотность 2,7 г/см 3) и легкоплавкий (температура плавления 6600 С) металл, он не имеет полиморфных превращений, кристаллизуется в гранецентрированной кубической решетке с параметром а=0,404 нм и поэтому обладает высокой пластичностью. Алюминий имеет высокую теплопроводность, а электропроводность его составляет 65% от электропроводности меди. Алюминий - коррозионно-стойкий металл. Образующаяся на его поверхности плотная пленка оксида Al , малопроницаема для всех газов и предохраняет алюминий от дальнейшего окисления и коррозии в атмосферных условиях, воде и других средах. Алюминий стоек к концентрированной азотной кислоте и некоторых органических кислотах (лимонной, уксусной и др.). Минеральные кислоты (соляная, плавиковая) и щелочи разрушают оксидную пленку.

Постоянные примеси (Fe, Si, Ti, Мn, Сu, Zn, ) понижают физико- химические характеристики и пластичность алюминия. В зависимости от содержания примесей различают марки первичного алюминия А999, А995, А99, А97, А95 .

Железо и кремний являются основными  и неизбежными примесями, попадающими в алюминий при его производстве. Их присутствие отрицательно сказывается на свойствах алюминия.

Чистейший алюминий имеет крупнозернистую структуру с тонкими прямолинейными границами.

Железо практически не растворимо в алюминии, поз тому даже при самом малом его содержании образуется хрупкое химическое соединении FeAl3 . Кристаллизуясь в виде игл , служащих надрезами и металле, оно снижает пластические свойства алюминия. Железо уменьшает коррозионную стойкость алюминия вследствие большой разницы электpoхимических потенциалов фаз А1 и FeAl3 этих фаз и развития межкpисталлитной коррозии.Кремний не образует с алюминием химических соединений и присутствует в сплавах алюминия в элементарном виде.

Основное отрицательное влияние примеси кремния выражается в ухудшении литейных свойств технического алюминия. Кремний резко снижает температуру солидуса, увеличивает интервал кристаллизации.

Из-за низкой прочности технический алюминий применять как конструкционный материал нецелесообразно. Его широко используют для изготовления ненагруженных деталей и элементов конструкций, когда основную роль играют его малая плотность, высокая пластичностью, коррозионная стойкость, хорошая свариваемость. Высокая электропроводность алюминия, сочетающаяся с малой плотностью, позволили широко использовать его в электротехнике в качестве проводникового материала.

Классификация алюминиевых сплавов

Введение легирующих элементов позволило создать целую группу алюминиевых сплавов с различными физико-механическими и технологическими свойствами. По технологии изготовления полуфабрикатов и изделий все применяемые в промышленности алюминиевые сплавы делят на три группы:деформируемые, литейные и спеченные.

Деформируемые сплавы должны иметь высокую технологическую пластичность, так. как используются для изготовления деталей различными способами пластической деформации (прокаткой, ковкой, прессованием и т, д.). Поэтому деформируемые сплавы должны иметь однородную структуру твердого раствора на основе алюминия. Для повышения прочности при условии сохранения технологической пластичности в деформируемых сплавах допускается небольшое количество кристаллов эвтектики. Литейные сплавы, предназначенные для изготовления деталей методами фасонного литья(в земляные или металлические формы, под давлением и пр.) должны иметь хорошие литейные свойства - высокую жидко текучесть, малую склонность к образованию горячих трещин, которые зависят от интервала кристаллизации. Деформируемые алюминиевые сплавы можно разделить на две подгруппы: деформируемые, неупрочняемые термической  обработкой, деформируемые, упрочняемые термической обработкой. Получить требуемый комплекс механических, и технологических свойств алюминиевых сплавов можно путем термической обработки: отжига, закалки, старения.

11.2. Медь и ее сплавы

Медь - тяжелый металл (плотность 8,94 г/см )красно-розового цвета: находится в 1 группе Периодической системы, полиморфных превращений не имеет: кристаллизуется в гранецентрированной кубической решетке с параметром а=0,36094 нм. Физические свойства меди приведены выше.

На поверхности меди образуется плотная оксидная пленка, поэтому медь имеет высокую коррозионную стойкость в пресной и морской воде, в атмосферных условиях и различных химических средах: органических кислотах, едких щелочах, сухих газах. Однако медь не противостоит действию азотной и соляной кислот, горячей концентрированной серной кислоты, аммиака.

Механические свойства меди существенно зависят от присутствующих в ней примесей.

Марка меди   МОО   МО   Ml   M2   M3 M4

Сu%              99,99    99,95 99,9 99,7 99,5 99,0

Примеси, %.  0,01      0,05  0,1   0,3    0,5 1,0

В технически чистой меди примесями являются Bi, Sb, As, Fe, Ni, РЬ, Sn, S, 0. Эти примеси попадают в медь при производстве ее из медных руд и резко снижают тепло и электропроводность.

Наиболее чистую медь, марок МОО, МО, Ml, содержащую не более 0,1% примесей, применяют для проводников тока. Медь остальных марок, более загрязненная примесями, пригодна только для производства сплавов различного состава и качества (MS, M4). Висмут и свинец даже в тысячных долях процента, резко ухудшают способность меди обрабатываться путем прокатки или волочения. С этими элементами медь образует легкоплавкие эвтектики, которые, располагаясь по границам зерен, при нагреве расплавляются и вызывают горячеломкость меди, т.е. приводят к разрушению металла при горячей деформации.

Классификация медных сплавов

Для повышения прочностных свойств медь легируют цинком, оловом, алюминием, марганцем, железом, кремнием, никелем.

Наиболее распространена классификация медных сплавов по химическому составу.

Латунями называют сплавы меди с цинком, а иногда с добавками небольшого количества, некоторых других элементов. Из цветных сплавов латуни являются самыми распространенными.

Латуни обозначают буквой Л, справа от которой пишут буквенные обозначения специально вводимых (кроме Zn) элементов, цифру, указывающую процент меди, и затем проценты специальных элементов в той же последовательности, в какой записаны сами элементы. Элементы обозначают русскими буквами: 0 - олово; Ц - цинк; С - свинец; Ж -железо; М - марганец; Н -никель; К - кремний; А - алюминий т.д.. Например, Л90 означает, что латунь содержит 90% Сu, остальное (10%) Zn, ЛАЖМц 66-6-З-2 означает латунь, содержащую 66% Сu, 6% А1, 3% Fe, 2% Мц, остальное (23 %)Zn.

Бронзами называют сплавы меди с оловом (бронзы оловянные) алюминием, кремнием, бериллием, свинцом (бронзы безоловянные).Кроме основных указанных элементов бронзы дополнительно легируют(фосфором. цинком, марганцем, железом, никелем, титаном).

Бронзы маркируют буквами Бр, справа пишут элементы, входящие в бронзу: 0 - олово; Ц -цинк; С - свинец: Ф - фосфор; Н - никель;

К - кремний и т.д., в том же порядке пишут содержание элементов в процентах,. Например, БрОЦ4-3 означает, что в бронзе в среднем 4% Sn, 3% цинка,остальное медь; бронза БрАЖМц 10-3-1,5 содержит в среднем 10% А1, 3% Fe, 1,5% марганца, а остальное медь. По способу производства полуфабрикатов и изделий медные сплавы (латуни и бронзы) подразделяют на деформируемые и литейные, а по способности к термическому упрочнению - на термически упрочняемые и термически не упрочняемые.

11.3. Антифрикционные сплавы

Антифрикционные сплавы применяют для изготовления деталей трущихся поверхностей механизмов и машин. Трение происходит в подшипниках между вкладышем подшипника и трущейся деталью (оси, валы) . для вкладышей подшипников должны быть подобраны такие материалы, которые предохраняли бы от износа вал, сами минимально изнашивались, создавали условия для нормальной смазки, и облегчали работу трущегося узла, т.е. уменьшали коэффициент трения.

Исходя из условий работы подшипника, подшипниковый материал должен представлять собой сочетание достаточно прочной, относительно пластичной и вязкой основы, в которой должны быть твердые опорные включения. При этих условиях изнашивается пластичная основа, вал в основном лежит на твердых опорных включениях и, следователь но, трение будет идти не по всей поверхности подшипника, смазка будет удерживаться в изнашивающихся местах пластичной основы.

Вполне естественно, что основа сплава не должна быть слишком мягкой, иначе из-за, давления на подшипник, материал вкладыша будет просто выдавливаться, наволакиваться на. вал и т. д., твердые включения не будут удерживаться основной массой, и такой материал не будет пригоден для работы. Количество твердых включений также не должно быть слишком велико, иначе подшипник, будет плохо прирабатываться. Следователь но, для подшипников применимы не однофазные, а многофазные сплавы. Такими сплавами являются сплавы на. основе олова и свинца, (так называемые баббиты), меди, алюминия, цинка, а также антифрикционные чугуны и металлокерамические подшипниковые материалы.

Баббиты

Баббиты обозначают буквой Б, справа от которой ставится цифра показывающая процент олова, или буква, характеризующая специальный элемент, входящий в сплав. Например, Б83, Б 16, Б6 означает, что в эти баббиты входят соответственно 83, 16 и 6% олова. БН означает, что в сплав вводится никель, ВТ - теллур, т. е. обозначение носит условный характер, не показывая полностью состав сплава.

Подшипниковые сплавы на медной основе

Для изготовления вкладышей подшипников, работающих при повышенном удельном давлении и больших скоростях, применяют свинцовую бронзу БрСЗО с содержанием 27-33% РЬ. остальное  медь.

Свинец практически не растворяется в меди в жидком состоянии, поэтому при затвердевании такой механической смеси жидких фаз получается также механическая смесь твердых фаз свинца и меди.

Подшипниковые сплавы на основе алюминия

Антифрикционными сплавами на основе алюминия являются сплавы ,такие как алькусин  (7,5- 9,6 медь, 1,5-2,5% кремний).

В этих сплавах мягкая  основа - твердые растворы алюминия с элементами, входящими в данный сплав, а твердые включения - химические соединения, находящиеся в эвтектике с твердым раствором. Микроструктура сплава АН2.5 состоят из Al(Ni)

+эвт.(Al(Ni)+NiAlAl(Cu,Si)+Эвт.(Al(Cu,Si)+CuAl).Aнтифрикци-онные алюминиевые сплавы имеют высокую теплопроводность, что ценно для подшипников.Твердость алюминиевых сплавов выше, чем баббитов, поэтому их можно применять только в паре с твердыми валами(азотированные шейки валов, поверхностно закаленные шейки валов и т.д.).

Подшипниковые сплавы на основе цинка

Цинковые подшипниковые сплавы содержат 8-12% А1, 1-5,5% Сu, 0,03-0,06% Mg-, остальное цинк (ЦАМ 10-5, ЦАМ 9-1,5). По свойствам -эти сплавы равноценны свинцовым баббитам, и их применяют в подшипниках металлорежущих станков, прессов и т.д.

12.ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ

12.1.Оксидные покрытия

Оксидные покрытия на стали могут быть получены термическим, химическим и электрохимическим способами. Каждый из них находит свою, наиболее целесообразную область применения. Термическую обработку можно проводить на воздухе, в среде водяного пара, минерального или растительного масла, расплавленных солей. Термовоздушное оксидирование используется для получения электроизоляционных пленок на пластинах или ленте электротехнической стали, применяемых для изготовления трансформаторов и дросселей. Обработку в масле или расплавленных солях используют для получения оксидных покрытий на инструменте. Пленки черного цвета образуются при нагреве стали до 450-470 °С в льняном масле. В расплаве, содержащем 55% нитрита натрия и 45% нитрата натрия, на стали формируются пленки, имеющие синюю окраску.

Для получения защитно-декоративных оксидных покрытий наиболее широко используется химический способ, позволяющий получать пленки толщиной до 3 мкм, черного или темно-синего цвета. Процесс ведут в концентрированных растворах едкой щелочи с добавками окислителей - нитратов или нитритов натрия или калия. Пленки эти имеют заметную пористость и пригодны для защитных покрытий только в легких коррозионных условиях. Защитная способность покрытий значительно повышается, если процесс ведут в растворе, содержащем фосфорную кислоту и нитраты бария, кальция или некоторых других металлов. При этом формируются пленки толщиной до 5 мкм.

Электрохимическое оксидирование производится обработкой изделий на аноде в щелочном растворе, к которому в некоторых случаях добавляют окислители. Процесс идет при более низкой температуре и меньшей концентрации компонентов по сравнению с химическим оксидированием. Покрытия характеризуются лучшими защитными свойствами, чем полученные химическим способом. Однако электрохимический способ оксидирования не находит практического применения. Это связанно с усложнением технологического процесса, требующего применения источников постоянного тока, специальных подвесных приспособлений, а также с низкой рассеивающей способностью электролитов, что затрудняет обработку профилированных деталей.

Основой процесса химического оксидирования стали является реакция взаимодействия металла со щелочью и окислителями. В горячем концентрированном растворе едкой щелочи железо переходит в раствор с образованием закисного соединения:

Fe + О + 2NaOH = Na2FeО2+Н2О.

При повышении содержания в растворе окислителя образуется соединение трехвалентного железа Na2FeО4. Формирующаяся при этом на поверхности металла черная пленка состоит в основном из магнитной окиси железа, которая может образоваться по реакции:

Na2FeО2   +  Na2FeО4 + 2Н2О = Fe3O4 + 2NaOH.

Формирование оксидной пленки начинается с возникновения на поверхности металла ее кристаллических зародышей. По мере того как окисел покрывает металл, изолируя его от воздействия раствора, уменьшается скорость растворения железа и образования пленки. Толщина пленки зависит от соотношения скоростей процессов возникновения центров кристаллизации и роста отдельных кристаллов. При большой скорости первого процесса быстро увеличивается количество кристаллических зародышей и они смыкаются, образуя тонкую сплошную пленку. Если же скорость образования зародышей относительно невелика, создаются благоприятные условия для их роста и формирования оксидной пленки большей толщины.

Защита стали от коррозии окисными пленками может проводиться пассивированием ее в специальных растворах. При этом на поверхности металла образуется бесцветный или слегка окрашенный тонкий слой окисла, который является барьером против воздействия окружающей среды. Заметное повышение стойкости против коррозии в результате пассивирования наблюдается для легированных, в особенности хромоникелевых, сталей. Для углеродистых сталей пассивирование является недостаточно надежным способом их защиты. Поэтому оно применяется лишь для предотвращения коррозии стальных деталей при межоперационном хранении, предохранении от появления на них следов захвата руками. Пассивирование деталей из хромоникелевых сталей используется для защиты их в условиях эксплуатации.

Химическое оксидирование

Основным фактором, влияющим на процесс оксидирования стали, является концентрация в растворе едкой щелочи КОН или NaOH, нитратов или нитритов калия или натрия. Обычно процесс идет при температуре кипения раствора или близкой к ней, которая определяется, в основном, содержанием щелочи. Так, температура кипения растворов, содержащих 800, 900,1000 г/л NаОН, составляет 142, 147, 152°С.

Для получения более толстых оксидных пленок повышают концентрацию щелочи в растворе. Однако очень концентрированные растворы редко применяют, так как в них чаще может образоваться на поверхности деталей рыхлый налет гидрата окиси железа. В растворах щелочи с температурой кипения 150-155°С формируются блестящие пленки глубокого черного цвета. При повышении температуры до 155-163°С иногда образуются неравномерные, пятнистые покрытия. В растворах, температура кипения которых достигает 163-165 °С, формируются серовато-черные матовые пленки. Присутствие в растворе нитритов способствует образованию блестящих покрытий с синеватым оттенком, присутствие нитратов - получению слегка матовых пленок черного цвета.

Предотвращение образования налета гидрата окиси железа может быть достигнуто предварительным пассивированием стали в растворе хромата или бихромата калия или прогреванием на воздухе при 220-250 ОС. При этом на поверхности металла образуется тонкая окисная пленка, влияющая на ход последующего процесса оксидирования. Чем больше толщина этой пленки, тем меньшей толщины оксидного покрытия удается достигнуть.

Для оксидирования стали используют растворы, составы и режимы которых приведены в табл.  12.1

Таблица  12.1     Составы растворов и режимы оксидирования стали, г/л

| Составы растворов и режим | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Едкий натр NaOH | 600-700 | 650-700 |
| Азотнокислый натрий NaNO3 | - | 650-700 |
| Азотистокислый натрий NaN02 | 200-250 | 200-250 |
| Хлористый натрий NaCI | - | - |
| Фосфорнокислый трехзамещенныйатрий NазР04 | - | - |
| Температура растворов, С | 135-155 | 135-145 |

(Продолжение табл.)

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600-650 | 650-700 | 500-600 | 700-800 | 600-700 |
| 100-200 | 30-35 | 50-100 | 75-125 | - |
| - | 15-18 | 50-100 | 75-125 | 120-160 |
| - | 18-20 | - | - | - |
| - | - | - | - | 20-60 |
| 138-142 | 136-138 | 125-135 | 135-155 | 137-145 |

Сравнительно более универсальным для обработки стали различного качества можно считать раствор 1. В случае надобности, до 40 % азотистокислой соли в нем может быть заменено азотнокислой. При 135-145°С оксидируют стали, содержащие 0.4-07 % С и более 0.7% С, причем в первом случае продолжительность процесса составляет 30-50 мин, во втором  - 10-30 мин. При 145-155 °С оксидируют стали, содержащие менее 0.4 % С, и легированные стали типа 1Х13. С уменьшением содержания в стали углерода сокращают продолжительность процесса от 60-90 до 40 мин. В растворе 2 получаются более блестящие оксидные покрытия, в растворе 3-более матовые. В растворе 4, благодаря присутствию в нем хлористого натрия, сравнительно редко наблюдается образование на  металле бурого налета гидроокиси железа. Раствор 7 пригоден для обработки чугуна, углеродистых, низко- и среднелегированных сталей, а также для двухстадийной обработки с целью получения оксидных покрытий с повышенной защитной способностью.

Повышение концентрации щелочи в ванне способствует получению более толстых оксидных покрытий, но одновременно возникает опасность образования на поверхности рыхлого налета гидроокиси железа. Одним из путей получения доброкачественных оксидных покрытий сравнительно большой толщины является двухстадийная обработка – сначала в растворе 5 с меньшей концентрацией щелочи, когда образуется тонкая пленка, и затем в более концентрированном растворе 6, позволяющем значительно увеличить толщину оксида. Продолжительность обработки в первой ванне 20-30 мин, во второй – 30-40 мин. Перед погружением деталей во вторую ванну их промывают водой.

При эксплуатации состав щелочного оксидировочного раствора изменяется за счет испарения воды, разложения окислителей, накопления солей железа. О необходимости его корректирования можно судить по изменению температуры кипения раствора и внешнего вида оксидной пленки. Повышение температуры кипения указывает на необходимость добавления воды, понижение её – на необходимость добавления щелочи. Увеличение концентрации NaOH в 1 л раствора на 10 г приводит к повышению температуры кипения примерно на 1 С.

Электрохимическое оксидирование

Иногда оксидные покрытия получают анодной обработкой стали в 40 % растворе NaOН при 80-120 °С и плотности тока 3-10 А/дм2 .

Проведенные исследования выявили влияние условий электролиза на качество оксидных пленок и их стойкость против коррозии. В электролите, содержащем 700 г/л NaOH, при температуре 60-70 °С, анодной плотности тока 5-10 А/дм2 и продолжительности электролиза 30-40 мин были получены пленки черного цвета, толщиной до 4-5 мкм. Понижение концентрации NaOH, температуры раствора или продолжительности электролиза приводит к уменьшению толщины оксидной пленки, увеличению ее пористости, изменению окраски до коричневой и темно-желтой. Повышение концентрации щелочи и плотности тока, увеличение продолжительности электролиза по сравнению с оптимальными значениями также ухудшают качество пленки - она получается рыхлой, темно-коричневого цвета. Введение в щелочной раствор добавок нитратов или хроматов приводит к уменьшению пористости пленок, но одновременно сужает рабочий диапазон плотностей тока. В присутствии азотнокислого калия формируются пленки интенсивно черного цвета, в присутствии двухромовокислого - с синеватым оттенком. Введение в щелочной раствор указанных добавок не оказало заметного положительного влияния на защитную способность оксидных пленок.

Сравнительные коррозионные испытания в воде показали, что электрохимически оксидированные образцы в 2-3 раза более стойки, чем химически оксидированные в щелочном растворе. Это можно объяснить большей толщиной и меньшей пористостью пленок, полученных при электрохимической обработке.

Пассивирование

Для предотвращения коррозии поверхности стальных деталей при межоперационном хранении широко используется обработка их в растворах нитрита натрия. Слабоконцентрированные растворы содержат 2-5 г/л NaNO2 и 3-5 г/л Na2СО3. Детали выдерживают в них при комнатной температуре в течение 30-40 мин или при температуре 60-70°С в течение 5-10 мин. Более надежная защита от коррозии достигается применением концентрированных нейтральных растворов, содержащих 250-300 г/л NaN02. После обработки в таком растворе и высыхания влаги на поверхности металла остаются кристаллы нитрита натрия, что повышает его стойкость против коррозии доже в атмосфере высокой влажности.

Применяют также нитритные растворы с добавкой глицерина, что повышает их вязкость и способствует образованию на поверхности металла тонкого пассивирующего слоя. Сравнивая эффективность защитного действия различных нитритных растворов, следует отдать предпочтение концентрированному раствору NaN02 в нейтральной среде.

Химическое пассивирование стали с целью повышения стойкости деталей при эксплуатации ведут с помощью окислителей - хроматов и концентрированной НNОз. Для пассивирования углеродистой стали детали последовательно обрабатывают сначала в течение 10 мин в 10% в растворе двухромовокислого калия при 60-65 °С. В нейтральной среде хромат является более активным окислителем, чем бихромат, и поэтому при использовании последнего в раствор вводят небольшое количество щелочи. Пассивирующий раствор такого типа содержит 20 г/л К2Сг2О7 и 5 г/л NaOH. Обработку стальных деталей ведут при 85-90°С в течение 2-3 мин.

Для пассивирования легированных сталей рекомендуются растворы следующих составов (г/л) и режима работы   (табл.12.2 ):

Таблица 12.2  Составы растворов и режимы пассивирования стали

| Составы растворов и режим | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азотная кислота HNO3 | 400-800 | 250-300 | 450-500 | - |
| Двухромовокислый калий К2Сг2О7 | - | 20-25 | 5-10 | - |
| Хромовый ангидрид СгОз | - | - | - | 140-150 |
| Серная кислота H2S04 | - | - | - | 1.2-1.6 |
| Температура раствора, С | 18-25 | 45-50 | 18-25 | 80-90 |

При комнатной температуре продолжительность обработки деталей составляет 30-60 мин, при повышенной температуре -15-20 мин.

Раствор 1 рекомендуется для пассивирования сталей типа Х18Н9Т, Х23Н19, сталей с высоким содержанием углерода и хрома, раствор 2 - для сталей ферритного и мартенситного классов, растворы 2 и 3 -для сталей типа Х17Н2, 2Х13, раствор 4 - для сталей аустенитного класса, в особенности нержавеющих.

Перед пассивированием поверхность деталей должна быть тщательно очищена от механических и химических загрязнений, которые способствуют развитию коррозионного процесса.

12.1.2.Оксидные покрытия на алюминии

В атмосферных условиях поверхность алюминия покрыта тонкой окисной пленкой, которая сообщает ему некоторую пассивность. Но эта пленка вследствие малой толщины, большой пористости и низкой механической прочности не в состоянии защитить металл от разрушительного действия коррозии. При эксплуатации изделий во влажной атмосфере на поверхности алюминия образуется белый рыхлый налет гидратов металла, что не только ухудшает внешний вид, но и приводит к снижению механической прочности и других важных эксплуатационных характеристик изделий.

Наиболее простым и надежным способом защиты алюминия и его сплавов от коррозии является химическое и электрохимическое оксидирование. Сформированная в результате анодного окисления металла оксидная пленка состоит, в основном, из кристаллической модификации окиси алюминия Аl2Оз. Это соединение устойчиво против действия влаги, ряда органических реактивов, некоторых минеральных солей, но активно растворяется в щелочных растворах. Чем меньше примесей в металле, тем однороднее получается оксидная пленка и тем выше ее химическая стойкость.

Химическое оксидирование алюминия

Оксидные покрытия на алюминии могут быть получены в щелочных хроматных растворах следующих составов (г/л) (табл. 12.3):

Таблица  12.3 Составы растворов для оксидирования

| 1. | Углекислый натрий Na2CO3 | 40-50 |
| --- | --- | --- |
|  | Хромовокислый натрий Na2Cr04 | 10-15 |
|  | Едкий натр NaOH | 2-2.5 |
| 2. | Хромовый ангидрид СгОз | 3-2.5 |
|  | Кремнефтористый натрий Na2SiF6 | 3-3.5 |

В растворе 1 обработку ведут в течение 3-20 мин при 80-100°С, в растворе 2 - при температуре 20-30°С в течение 8-10 мин. По мере выработки раствора 2 его температуру повышают до 90-100°С и увеличивают продолжительность обработки до 15-20 мин.

При отсутствии Na2Cr04 он может быть получен из хромового ангидрида или калиевого хромпика. Для этого к раствору, содержащему 25 т/л СrОз или 12 г/л  К2Сг2О7 добавляют в первом случае 7.4 г, а во втором - 3.7 г NaOH. По окончании реакции раствор будет содержать 15г/л Na2Cr04.

Нарушение оптимального состава раствора или режима работы приводит к ухудшению качества получаемых оксидных пленок. При чрезмерно большой концентрации щелочи или высокой температуре образуются рыхлые пленки. Значительное увеличение продолжительности оксидирования может привести к растравливанию металла. При малой концентрации щелочи или низкой температуре формируются тонкие пленки, окрашенные в цвета побежалости.

После оксидирования детали промывают сначала в проточной, а затем в теплой воде и сушат в термостате или сжатым воздухом. Температуру промывной воды и воздушной среды поддерживают в пределах 50-60 °С. При более высокой температуре ухудшается качество пленок и может произойти их разрушение.

Для повышения стойкости оксидированных деталей против коррозии их непосредственно после промывки подвергают пассивированию, погружая на 20-30 с в раствор, содержащий 18-20 г/л СгОз при комнатной температуре.

Электрохимическое оксидирование алюминия и его сплавов

В процессе электрохимического оксидирования алюминия и его сплавов применяют различные электролиты   : сернокислый, хромовокислый, щавелевокислый, сульфосалицилатный.

Анодное оксидирование алюминия и его сплавов ведут в электролите, содержащем 170-200 г/л H2S04. Повышение концентрации кислоты по сравнению с оптимальной приводит к снижению скорости формирования пленки, вследствие более активного ее растворения и увеличения прироста. Режим электролиза выбирают с учетом состава обрабатываемого сплава. Алюминий анодируют при плотности тока 1-2 А/дм2 и напряжении на ванне 10-15 В, дюралюминий и силумин - при 0.5-1.0 А/дм2 и 12-20 В. Температура электролита во всех случаях 15-23°С. При оксидировании с последующим уплотнением пленки хроматами продолжительность электролиза составляет 30-50 мин, в случае адсорбционного окрашивания пленки органическими красителями длительность электролиза увеличивают до 60-80 мин.

Оксидирование алюминия в хромовокислом электролите более трудоемко и менее экономично, чем в сернокислом электролите. Процесс идет при повышенном напряжении и требует особенно точного соблюдения электрического и теплового режимов. Поэтому хромовокислый электролит используют только в тех случаях, когда без него трудно обойтись. К таким случаям относится обработка литейных кремнистых сплавов типа АЛ2 и АЛ9, а также обработка деталей, имеющих сварные и клепанные соединения. Сплавы, содержащие более 50% меди или тяжелых металлов, не следует обрабатывать в хромовокислом электролите.

По сравнению с оксидными покрытиями, полученными в сернокислом и щавелевокислом электролитах, покрытие из хромовокислого электролита характеризуется меньшей твердостью и износостойкостью, что исключает их применение для деталей, работающих на износ и под механической нагрузкой.

Для оксидирования применяют разбавленные или концентрированные электролиты. Первые из них содержат 30-35 или 50-55 г/л СгОз, вторые - 90-100 г/л СгОз. Содержание примесей в растворе не должно превышать 0.5 г/л S04 и 0.02 г/л С1.

Обработку алюминия и его гомогенных сплавов в концентрированном хромовокислом электролите ведут при 36±2°С и анодной плотности тока 0.3-0.5 А/дм2, гетерогенных сплавов - при 32±2°C и плотности тока 0.4-2.5 А/дм2. В течение первых 5-10 мин электролиза напряжение на ванне постепенно повышают до 40 В и поддерживают на этом уровне 40-50 мин. Скорость повышения напряжения должна быть такой, чтобы плотность тока при этом не превысила 2.0-2.5 А/дм2. В дальнейшем плотность тока самопроизвольно понижается.

Способ получения оксидных покрытий в щавелевокислом электролите как по стоимости расходуемых материалов, так и по затратам электроэнергии менее экономичен, чем сернокислотный. В этом электролите можно обрабатывать алюминий и его сплавы, содержащие до 5% меди или 4% кремния.

Оксидирование постоянным током ведут в 3-5% растворе щавелевой кислоты при 20-25° С, анодной плотности тока 1-2 А/дм в течение 30-40 мин. По мере увеличения омического сопротивления в результате роста оксидной пленки, плотность тока понижается и для ее поддержания на постоянном уровне необходимо увеличить напряжение, достигающее к концу электролиза 60-70 В.

Цвет получаемых пленок зависит от состава обрабатываемого металла, режима электролиза и толщины покрытия. С увеличением толщины пленки на алюминии от 5 до 100 мкм ее цвет меняется от серовато-белого до коричневого. Пленки, получаемые при комнатной температуре, имеют серебристую окраску, с повышением температуры раствора и плотности тока они приобретают желтый, а затем коричневый цвет, напоминающий бронзу. Светлый пленки хорошо окрашиваются органическим красителем в черный цвет.

В растворах сульфосалициловой кислоты формируются плотные, но тонкие пленки, что связано с малой растворимостью окиси алюминия в электролите.

В производственных условиях могут быть использованы двухкомпонентный сульфосалицилатный электролит, содержащий добавку H2S04 и трехкомпонентный электролит, содержащий добавки серной и щавелевой кислот. В состав двухкомпонентного электролита входит 100г/л сульфосалициловой кислоты и 5 г/л серной кислоты. Оксидирование ведут при анодной плотности тока 1-3 А/дм2 и температуре 20-40° С. Электролит перемешивают сжатым воздухом.

Трехкомпонентный электролит содержит 100 г/л сульфосалициловой кислоты, 30 г/л щавелевой кислоты, 3 г/л серной кислоты.

Оксидирование ведут при режиме, аналогичном рекомендуемому для двухкомпонентного электролита. Для получения пленок толщиной около 100 мкм с высокими электроизоляционными свойствами поддерживают температуру электролита 30-40° С, а плотность тока 3-4 А/дм2.

12.1.2.Оксидирование цветных,тугоплавких металлов и сплавов

Помимо широко распространенных в промышленности материалов - сталей и сплавов алюминия, оксидирование применяют и для цветных, тугоплавких и драгоценных металлов.

Оксидирование меди и ее сплавов

Оксидные покрытия на меди и ее сплавах используются для декоративной отделки изделий. В зависимости от состава сплава и условий оксидирования получаемые пленки окрашены в черный, синий или коричневый цвет. Их защитная способность невелика, поэтому в качестве противокоррозионных покрытий они пригодны только для легких условий эксплуатации. Для повышения защитной способности оксидных пленок их покрывают бесцветным лаком.

Оксидирование цинка и кадмия

Оксидные покрытия на цинке и кадмии также не могут служить надежной защитой деталей от коррозии. Для повышения защитной способности рекомендуется покрывать их, как и для сплавов меди, бесцветным лаком или пропитывать минеральным маслом или смазкой.

Оксидирование хрома

Оксидные пленки различных цветов на хромовых гальванических покрытиях получают катодной обработкой деталей в растворах СгОз с добавкой солей других металлов.

Оксидирование титана

Титан и его сплавы отличаются низкой износостойкостью, что затрудняет их применение для деталей, работающих в условиях фрикционного износа. В резьбовых соединениях наблюдается задирание и наволакивание металла. Для устранения этих недостатков рекомендуется применять оксидные покрытия. Тонкие оксидные пленки улучшают фрикционные стойкость металла, изменяют окраску его поверхности.

12.2.Коррозионные покрытия на основе цинка

12.2.1.Горячее цинкование.

Цинк – это мягкий металл с низкой прочностью, который свободно, но сравнительно медленно корродирует в атмосфере с относительно постоянной скоростью. Скорость коррозии в атмосфере промышленных объектов составляет около 15 мкм в год, а в сельской местности и морской среде падает до 1/5 указанного значения. Причина низкой скорости коррозии – образование основного хлорида цинка и карбонатных продуктов коррозии, которые замедляют её воздействие. В условиях сильной влажности образуются беловатые продукты коррозии цинка, которые остаются на поверхности металла и покрывают её пятнами (это явление называется белым ржавлением). Этот недостаток можно устранить путем пассивации поверхности цинка с помощью хромата.

Скорость коррозии относительно постоянна, срок действия цинкового покрытия обычно пропорционален его толщине.

Характерные случаи применения цинковых покрытий показаны в таблице 12.4.

Таблица 12.4 Характерные области применения цинковых покрытий

| Основной материал __________________ Сталь, сплавы алюминия | Применение В качестве защитных покрытий для конструкций, контактов изделий, подверженных воздействию атмосферы, воды и почвы | Метод нанесения покрытий _____________________ Горячее погружение, электроосаждение, металлизация, вакуумное осаждение |
| --- | --- | --- |

Причем цинковое покрытие, нанесенное в расплавленном виде, металлизацией или электроосаждением, имеет одинаковую скорость коррозии. Однако могут происходить некоторые незначительные изменения скорости коррозии в зависимости от формы цинкового покрытия: слой сплава железа с цинком в покрытии, полученном горячим способом, координирует гораздо медленнее, чем чистый цинк, а образование пор в напыляемом цинковом покрытии способствует сохранению продуктов коррозии и тем самым значительно замедляет коррозионный процесс. Наиболее распространенным методом нанесения цинковых покрытий является горячее цинкование.

Цинк является одним из наиболее активных металлов. Вычисленная свободная энергия при коррозии в гидрат окиси составляет 71500 кал на 1 г-атом металла.

Пленка, образующаяся на поверхности корродирующего цинка и состоящая из продуктов коррозии, определяет конечную скорость течения процесса коррозии.

Под воздействием кислорода воздуха с малой или средней влажностью    свежеподготовленная    поверхность    покрывается псевдоаморфной пленкой окиси цинка, переходящей несколько часов спустя в обычную кристаллическую пленку, рост которой обусловлен линейной зависимостью. Следовательно, скорость коррозии цинка определяется скоростью перехода псевдоаморфной окиси в нормальную окись цинка, пористость которой не может служить препятствием к продолжению процесса окисления.

Характер коррозионного процесса цинка в атмосфере с повышенной влажностью меняется - он становится электрохимическим. Так, при достижении в атмосфере 75%-ной влажности продукты коррозии цинка представляют уже расплывающуюся пленку, которая ускоряет дальнейший процесс коррозии, способствуя подводу влаги к поверхности металла.

В сельских, городских и приморских местностях дождевые осадки смывают большую часть продуктов коррозии цинка. Остающиеся на поверхности продукты коррозии становятся основными по своему характеру и несколько замедляют в дальнейшем скорость коррозионного процесса. В атмосфере, загрязненной промышленными газами, такая пленка не образуется и коррозия протекает быстро, не проявляя тенденций к замедлению.

Таким образом, становится очевидным, что скорость коррозии цинка в сильной степени определяется наличием влаги в окружающей атмосфере и степенью загрязненности последней промышленными газами.Потемнение цинковых покрытий со временем не сказывается на их защитных свойствах, но для сохранения лучшего внешнего вида существует ряд мероприятий: нанесение бесцветного лака, пассивация, фосфатирование с последующим окрашиванием и др. К таким мероприятиям иногда прибегают в целях сохранения внешнего вида и повышения химической стойкости оцинкованной продукции.

Цинк является наиболее распространенным металлом, применяемым для защиты железа и его сплавов от атмосферной коррозии. По литературным данным, около 40% мировой добычи цинка потребляется для защиты черных металлов от коррозии.

Из различных методов цинкования изделий и конструкций из железа, стали и чугуна на долю горячего метода, по данным авторитетных литературных источников, приходится 95-98%.

Горячее цинкование в качестве средства защиты железа и стали от агрессивной атмосферной коррозии в настоящее время вытесняет способ окрашивания. Это объясняется тем, что горячеоцинкованная продукция, в особенности с дополнительным окрашиванием, надежно защищена от коррозии в течение нескольких десятилетий, в то время как пятикратное окрашивание при помощи коррозионностойкого лака требует обновления (в агрессивной атмосфере) каждые 5 лет. Следовательно, горячее цинкование имеет несомненное преимущество перед окрашиванием с точки зрения экономии рабочей силы.

Причинами, которые все более усложняют проблемы защиты стали от коррозии, являются развивающаяся индустриализация и тем самым повышенное загрязнение атмосферы такими коррозионными агентами, как двуокись серы, хлороводород, сероводород, органические сернистые соединения, нитраты, аммиак и пр. Резко возрастает потребление воды для промышленных целей и тем самым ее загрязнение.

Постепенный переход в строительстве и промышленности к более легким конструкциям уменьшает их толщину, что в свою очередь обусловливает необходимость более надежной защиты от коррозии, причем горячее цинкование играет при этом доминирующую роль. Горячему цинкованию прерывистым способом подвергаются различные строительные детали, элементы различных конструкций, а также детали машин, в частности резьбовые, а непрерывным методом - оцинкованная жесть, непрерывная полоса и проволока.

По роду коррозионного воздействия различают коррозию в атмосфере, в жидких средах и в почве.

Атмосферная коррозия протекает с различной интенсивностью в зависимости от относительной влажности атмосферы и степени загрязнения ее различными промышленными газами, в особенности двуокисью серы, копотью, пылью и другими загрязнениями. Вследствие амфотерности цинка его коррозионная стойкость наиболее сильно выражена в слабо кислых и не сильно щелочных средах, при значениях водородного показателя в пределах 6-12; при более низких и более высоких значениях рН скорость коррозии резко возрастает.

Большой интерес представляет коррозионное поведение цинка в воде. В зависимости от состава воды и, в частности, от содержания в ней кислорода при температуре, превышающей 60°С, цинк покрывается плотной защитной пленкой и электродный потенциал цинка и железа меняются своими местами - цинк перестает защищать электрохимически железо от коррозии. Скорость растворения цинка меньше, чем железа в парах воды в 7 раз, в дистиллированной воде в 10 раз, в соленой воде в 8 раз, в подкисленной воде (pH=4) в 4 раза, в слабощелочной среде (pH=10) в 10 раз. В атмосферных условиях промышленных, городских и сельскохозяйственных районов коррозионная стойкость цинка примерно в 20 раз больше, чем стали, что в значительной степени определяется строением защитных пленок их продуктов коррозии. В сухих тропических районах горячее цинковое покрытие теряет в год примерно 2 мкм, во влажных 3 мкм и в приморских 6 мкм.

В тех случаях, когда горячеоцинкованные стальные конструкции предназначены для длительной эксплуатации в агрессивных условиях или в целях эстетики горячее цинкование технически и экономически целесобразно комбинировать с последующей окраской. Тогда целостность лакокрасочного покрытия после определенного периода эксплуатации не влечет за собой коррозию стали с образованием трудноудаляемой ржавчины, так как от этого предохраняет цинк, продукты коррозии которого заполняют несплошности, образовавшиеся в верхнем лакокрасочном покрытии, возобновляющемся после истечения определенного срока. Для прочного сцепления цинкового и лакокрасочного покрытий цинк обрабатывают различными химическими или металлургическими методами, подвергая его, например, фосфатированию, хроматированию, отжигу и др.При горячем методе цинкования минимальная толщина покрытия составляет 47-86 мкм при толщине покрываемой стали 1-7 мм. Горячеоцинкованная   продукция   находит   весьма   разнообразное применение: в строительстве (кровля, устройства для верхнего света, противогрозовые установки, водосточные трубы, газопроводы, трубы для подачи холодной и горячей воды и частично для нагревательных целей), в энергетике (для защиты от коррозии опор линий высоковольтных электропередач, различного рода арматуры электрофицированных железных дорог), в сельском хозяйстве (при сооружении хлевов для крупного рогатого скота, свиней), в горнорудной промышленности (проволока, вагонетки и другие средства транспорта).

По литературным данным, коррозионная стойкость цинковых покрытий зависит от их толщины и не зависит от метода нанесения покрытий. Такое положение подтверждено длительными (17-25 лет) натурными испытаниями в США, Англии и других странах. В то же время установлена

тесная зависимость между степенью загрязнения промышленной атмосферы (0-2, С1-) и скоростью протекания коррозионного процесса (табл. 12.5).

Таблица 12.5 Влияние степени загрязнения атмосферы на скорость коррозии

| Степень загрязнения | Количество сернистого газа | Скорость коррозии, мкм/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стали с 0.07% Сu | цинка |
| Слабая | 0.52 | 55.9 | 1.9 |
| Средняя | 1.12 | 67 | 3.6 |
| Сильная | 2.02 | 97 | 6.1 |
| Очень сильная | 4.02 | 129 | 11.7 |

В целях увеличения срока службы горячих цинковых покрытий часто прибегают к увеличению их толщины, что удается в значительной степени для малолегированной стали. Из такой высокопрочной малолегированной стали, как известно, сейчас изготовляют различные строительные конструкции.

Одним из существенных недостатков горячих цинковых покрытий является их многофазная структура, которая снижает коррозионную стойкость, особенно в атмосфере, загрязненной промышленными газами. Кроме того, многофазная структура снижает механические свойства оцинкованных конструкций и некоторые технологические параметры поверхности. Представляется весьма заманчивым путь диффузионного отжига горячих цинковых покрытий вместо многофазной, гетерогенной структуры получить однофазную структуру на основе Si-фазы; в литературе приводятся данные, подтверждающие положительную роль такого отжига.

12.3.Структура и свойства органосиликатных покрытий

Покрытия, получаемые на  основе системы полиорганосилоксан - силикат-окисел,названы органосиликатными,т.к.  их наиболее  существенными и обязательными компонентами являются соединения, содержащие органические группы и силикаты, причем между первыми и вторыми в процессе  формирования  покрытия  возникают прочные, в том числе химические, связи, объединяющие составные части композиции в единую пространственную структуру.

Применение кремнийорганических    полимеров  (полиорганосиокса-нов),содержащих прочные химические связи(Si-O-Si и Si-C)обеспечивает получение  высококачественных  материалов  и   покрытий   из них. Механо-химическое воздействие   на  систему  полиорганосилоксан-силикат-окисел (при 20-50 C) ускоряет прививку молекул поли-органосилоксана на  поверхность  силикатных  и  окисных компонентов.Нагревание до 300°С обеспечивает условия для дальнейшего протекания реакции  конденсации за счёт силанольнных групп полиорганосилоксана,силикатов и окислов с образованием силоксанных,силоксан-силикатных и силоксан-окисных связей.При дальнейшем повышении температуры (до 1000°С) протекает процесс деструкции  полиоргано-силоксана,взаимодействие продуктов  деструкции  с неорганическими компонентами.

Органосиликатные материалы  обладают  помимо высокой термостойкости,целым комплексом  высоких  физико-технических   свойств, таких, как электроизоляционность, химическая  устойчивость, механическая прочность, эластичность, морозо- и атмосферостойкость. Благодаря этому органосиликатные материалы нашли применение в различных областях

современной техники: энергомашиностроении, атомной энергетике, судо-, авиа- и машиностроении, радиоэлектронике.

Ведение процессов при повышенных температурах,как  правило,ускоряет их  течение,приводит к увеличению выпуска готовой продукции и повышению её качества.

На многочисленных  предприятиях химической,горнодобывающей промышленности и теплоэнергетике в весьма прогрессивных  средах,со-держащих аммиак, промышленную  пыль, пары  кислот, щелочей при повышенной влажности и резких колебаниях  температуры, работают  конструкции из  строительных материалов (стены, тоннели, цоколи, опоры, перекрытия и т.п.),металлоконструкции сооружений(шахтные опoры, эстакады, опоры, перила, фермы и др.), оборудование, трубопроводы, арматура. В таких условиях (например, на калийных  комбинатах     многослойные перхлорвиниловые покрытия защищают металл от коррозии лишь в течении 5-6 месяцев, после чего металлоконструкции быстро  выходят из  строя  и требуют полной замены. Применение же для их антикоррозионной защиты органосиликатных покрытий отдаляет в  аналогичных случаях  момент начала коррозии металла,по крайней мере на 5 лет.

Органосиликатные материалы  не  имеют такого богатого опыта ис-пользования,каким обладают масляные краски,эмали,лаки и  полимерные продукты,применяемые в строительстве на протяжении многих десятилетий.Они появились лишь в конце 50-х годов.Но уже сейчас доказано, что защитно-декоративные  покрытия из органосиликатных материалов предохраняют  жильё, административные, промышленные   здания, сооружения, оборудование из  строительных материалов и металла от разрушения и коррозии в условиях современных городов и предприятий как  минимум в течение 15 лет. Подверженные термической обработке

органосиликатные покрытия превращаются в керамику и  приобретают повышенные защитные свойства ,становясь дополнительно жаростойкими. Причём термообработку их можно проводить "эксплуатационным нагревом": например, покрытие   выхлопной  трубы  автомобиля "закалится"  в процессе эксплуатации.

Высшую оценку  получили защитные свойства из органосиликатных материалов в условиях крупных животноводческих комплексов. Они значительно превзошли по стойкости совместноиспытанные цинковые покрытия.

Анализ экономической эффективности органосиликатных покрытий по различным целевым направлениям народного хозяйства показывает:

1.Наибольший экономический  эффект получается от органосиликатных покрытий для защиты металлоконструккций и строительных сооружений на  мощных тепловых электростанциях,предприятиях химической и добывающей промышленности.

2.Эффективно применяются  органосиликатные  покрытия для защиты металлических инженерных сооружений и оборудоваания.

3.Экономически целесообразно применение органосиликатных покрытий для защитно-декоративной отделки фасадов бетонных и кирпичных зданий.

Представляет несомненный интерес  разработка  защитного  покрытия,которое наносится  методом лакокрасочной технологии,закрепляется на подложке термообработкой при относительно низких температурах (200-300°С),а  затем  может быть использовано в зависимости от температуры эксплуатации как теплостойкое органосиликатное или неорганическое жаростойкое.

12.3.1. Фосфатирование

Фосфатные плёнки  (покрытия)  находят широкое применение в различных отраслях промышленности.Такое распространение объясняется их  ценными  свойствами.В  зависимости  от условий химической или электрохимической обработки на поверхности металла могут быть получены  плёнки различных свойств и толщины.Тонкие плёнки пассивируют металл и несколько увеличивают его стойкость  против  коррозии.С увеличением толщины и уменьшением пористости возрастает защитная способность плёнок.

Изменяя условия ведения процесса,могут быть получены плёнки,обладающие высокой адсорбционной способностью,хорошими  электроизоляционными свойствами,повышенными прочностью и износостойкостью.

Процесс фосфатирования заключается в образовании на поверхности плёнки нерастворимых в воде фосфорокислых солей марганца и железа или цинка и железа.

Известно,что при взаимодействии железа с фосфорной кислотой образуется одно-,дву-,  и трёхзамещенные фосфаты и выделяется водород по уравнениям:

Fe+2H 3PO4 =Fe(H 2 PO 4 ) 2 +H 2 ;

Fe+Fe(H 2 PO4)2 =2FeHPO 4 +H2 ;

Fe+2FeHPO4 =Fe 3 (PO 4)2 +H 2 .

Одновременно может идти диссоциация:

3Fe(H 2 PO 4 )2 =Fe 3 (PO4 ) 2 +4H 3 PO 4 .

Аналогично идут реакции фосфорной кислоты с цинком.

Образующие однозамещенные фосфаты хорошо растворимы в воде,двузамещенные  трудно  растворимы,а  трёхзамещенные  практически  не растворяются.Последние два соединения и  являются  основой  плёнки,формирующейся на поверхности металла.

По мере роста фосфатного слоя поверхность  металла  изолируется от воздействия раствора,  скорость фосфатирования через некоторое время уменьшается,процесс заканчивается,что заметно по  прекращению выделения пузырьков водорода.

Процесс фосфатирования  в  растворах,содержащих  однозамещенные фосфаты,особенно    эффективно    протекает    при    температуре 90-100°С.Его продолжительность достигает 120 минут.Ускорение процесса  возможно  с  помощью введения в раствор специальных добавок,из которых наибольшее применение нашли азотисто- и азотнокислые соли цинка.

Защитная способность фосфатных  плёнок,  полученных  ускоренным фосфатированием,ниже,чем   плёнок,полученных  в  обычных  растворах.Поэтому,ускоренное фосфатирование  применяют  преимущественно для получения грунта под лакокрасочные покрытия или электроизоляционных фосфатных плёнок.

Фосфатный слой обладает рядом ценных свойств,которые определяют область применения фосфатирования.Он устойчив в атмосферных  условиях,в  смазочных маслах и органических растворителях;разрушается в кислотах и щелочах.Фосфатная плёнка характеризуется высокой адгезионной способностью и высоким электросопротивлением.

Наиболее широко фосфатирование применяется для  защиты  изделий от  коррозии.Защитные свойства фосфатных плёнок на стали выше,чем плёнок,полученных химическим оксидированием  в  щелочных  растворах.Фосфатированные  и  лакированные  изделия более стойки против коррозии,чем лакированные без предварительного нанесения  фосфатного слоя в качестве грунта.

Фосфатированию подвергают не  только  черные,но  цветные  металлы,такие как алюминий.

По технологии проведения фосфатирование можно осуществлять  ускоренным  методом  в растворах цинковых солей,холодным способом при температуре 20-40°С,методом струйного распыления,а также фосфатирование  пастами  (где  фосфатирующий раствор,смешанный с тальком наносят на поверхность изделия с помощью кисти или ветоши).

Способ обработки  изделий  после  фосфатирования  зависит от их назначения.Для повышения стойкости деталей против коррозии их обрабатывают  в течение 5-15 минут в 5-10-процентном растворе двухромокислого калия или натрия при температуре 70-80°С.

Хорошие результаты  в  отношении повышения защитной способности дает гидрофобизация фосфатных пленок.Фосфатированные детали  погружают  на  5-7  минут  в 10-процентный раствор гидрофобизирующей кремнеорганической жидкости ГКЖ-94 в бензине Б-70,после чего  выдерживают  на воздухе до испарения следов бензина,  а затем сушат при 110-130°С в течении 40-50минут.Гидрофобизированные фосфатные пленки не смачиваются водой и по стойкости против коррозии не уступают лакокрасочным покрытиям.

#### 12.3.2.Лакокрасочные покрытия

Лакокрасочные материалы многокомпонентные составы, способные при нанесении тонким слоем на поверхность изделий высыхать с образованием пленки, удерживаемой силами адгезии. Пленка может быть бесцветной или окрашенной, прозрачной или непрозрачной.

Важнейшими компонентами лакокрасочных материалов являются пленкообразователи, растворители и пигменты. Кроме того в состав лакокрасочных материалов могут входить пластификаторы, наполнители, сиккативы, катализаторы, отвердители, инициаторы и ускорители   полимеризации, эмульгаторы, добавки для улучшения смачивания и растекания по поверхности, тиксотропные добавки и др. Некоторые их этих компонентов вводят в состав лакокрасочного материала незадолго до его применения или в процессе Нанесения не поверхность вследствие ограниченного срока, годности получаемой смеси.

Пленкообразователи сообщают лакокрасочному материалу способность к образованию пленки и в значительной мере определяют ее основные свойства -адгезию, механическую прочность и стойкость к физическим и химическим воздействиям внешней среды, таким как перепады температуры, кислород воздуха, воды и водяные пары, растворители, химические реагенты и др.

Образующиеся пленки прозрачны и бесцветны или окрашены в желтый и коричневый цвет.В зависимости от способности сохранять первоначальные свойства, в процессе образования пленки, в том числе плавкость и растворимость, или результате химических процессов, переходить в необратимое (неплавкое и нерастворимое)состояние, пленкообразователи подразделяют на неотверждаемые (не превращаемые, термореактивные).

Пигменты сообщают пленке цвет, повышают ее прочностные и эксплуатационные свойства.

Наполнители добавляют для удешевления лакокрасочных материалов, а также улучшения прочностных и защитных свойств покрытий. Они являются природными продуктами. К их числу относят мел, тальк и др.

Изделия из алюминиевых сплавов оксидируют электрохимически или химически и окрашивают с применением пассивирующих грунтовок. Деформируемые сплавы типа. дюралюминия при температуре выше 150 °С претерпевают структурные изменения ( выделение меди).Это способствует межкристаллитной коррозии. Алюминиевые сплавы в контакте с другими металлами часто являются анодами и подвергаются интенсивному коррозионному разрушению, особенно в морской воде. Из алюминиевых сплавов менее опасными для контактной коррозии является сплав АМг-5.

Магниевые сплавы обладают малой коррозионной стойкостью вследствие низкого значения электрохимического потенциала. Ее повышают путем создания на поверхности сплава искусственной оксидной пленки, которая снижает химическую активность металла и улучшает адгезию лакокрасочных покрытий к поверхности металла. Места контакта магниевого сплава с другими металлами подвергаются усиленной коррозии, т.к. большинство металлов по отношению к магниевое сплаву является катодом. Защита от контактной коррозии достигается металлизацией цинком, кадмием и др. контактируемых с магниевым сплавом металлов с последующей окраской.

Все детали из магниевых сплавов, эксплуатируемые в. контакте в другими сплавами, обязательно защищают лакокрасочными покрытиями.

Медь (Ml,M2,M3) и медные сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях и в морской воде. Латуни Л-60,ЛС-59-1 и других марок с содержанием меди 57-60% и цинка, более 39% имеют сравнительно низкую коррозионную стойкость. В связи с этим медные сплавы необходимо тщательно окрашивать. Адгезия большинства лакокрасочных покрытий к меди плохая, поэтому перед окраской медь подвергают, травлена затем пассивируют.

Титановые сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью благодаря легкообраэующейся на их поверхности тонкой окисной пленке. В контакте со сталью, медью, магниевыми и .алюминиевыми сплавами титановые язвы способны ускорить их коррозию, и поэтому места, контактов следует окрашивать. Лакокрасочные покрытия имеют слабую адгезию к титановым сплавам, поэтому перед окрашиванием применяют гидропескоструйную обработку или давление.

Нержавеющие стали обладают высокой коррозионной стойкостью, однако местах сварки коррозионная стойкость снижается. В этих местах защитные лакокрасочные покрытия обязательны. Лакокрасочные покрытия имеют плохую адгезию к. поверхности нержавеющих сталей. Для ее улучшения применяют гидропескоструйную обработку или травление с последующей пассивней,

В зависимости от состава и назначения лакокрасочные материалы. применяемые в   машиностроении, под разделены   на. лаки, грунтовки, шпатлевки,краски (в том числе эмали).

Лаки - растворы пленкообразователей в органических растворителях. Они служат для получения прозрачных покрытий или нанесения поверхностного слоя по слою эмали для увеличения блеска покрытия.

Грунтовтовки, шпатлевки и краски - представляют собой пигментированные лаки или олифы. Краски, изготовленные на лаках, называют эмалевыми, а изготовленные на олифе - масляными. Грунтовки применяют для нанесения тих слоев покрытия, которые обеспечивают прочную адгезию с окрашиваемой поверхностью и обладают хорошими антикоррозионными свойствами.

Существует несколько типов грунтовок. Грунтовки, содержащие в качестве пигментов железный сурик и цинковые белила, защищают металл от проникновения влаги. К      числу      таких      грунтовок     относят ГФ-О2О,ГФ-043ГС,ФЛ-ОЗК и др.

Пассивирующие грунтовки содержат в качестве пигментов цинковый, стронциевый кроны и другие хроматы. При проникновении влаги в слой грунтовки она частично растворяет пигмент и, обогащаясь ионами Сг2О3 пассивирует металл.   К   числу   пассивирующих   грунтовок    относят ГФ-031,ФЛ-03-Ж,АК-О69 и др.

Фосфатирующие грунтовки, помимо пассивирующего действия, обеспечиваемого хроматными пигментами, фосфатируют металл вследствие присутствия фосфорной кислоты. К числу фосфатирующих грунтовок   относятся ВЛ-02,ВЛ-08 и др.

Проекторные грунтовки содержат большое количество цинковой пыли, что обеспечивает катодную защиту металлов, особенно эффективную в морской воде.

Шпатлевки применяют для выравнивания поверхности, они имеют вязкость, значительно более высокую, чем остальные лакокрасочные материалы. Адгезия шпатлевок к металлу обычно значительно хуже, чем грунтовок, поэтому их наносят по слою грунтовок.

Эмали применяют для получения верхних слоев покрытий по слою грунтовки и шпатлевки.

Лакокрасочные материалы и покрытия имеют положительные стороны своего использования:

- самый дешевый способ защиты,

- простота технологических операций,

частично или полностью разрушенное покрытие легко может быть восстановлено. Негативными сторонами использования лакокрасочных материалов и покрытий  являются;

- сравнительно малый (6 лет) срок. службы.

- при нанесении и сушке покрытий выделяется большое количество растворителя, многие компоненты которого являются токсичными,

- низкая механическая прочность,

- требуется строгое соблюдение технологии (подготовка, поверхности под  покраску).

Технология нанесения лакокрасочных материалов и покрытий заключается :

1.Подготовка поверхности под окраску (удаление ржавчины, пыли, грязи,

2..Грунтование поверхности

3. Нанесение собственно защитного слоя эмали.

12.4.Диспесноупрочненные  покрытия

Коррозия дисперсноупрочненных  материалов на воздухе определяется степенным законом, близким к параболическому,  что указывает на зависимость процесса окисления от диффузии реагентов через окалину.  Частичное растрескивание или испарение образующейся окалины приводит к  отклонению процесса от параболического закона в сторону уменьшения самоторможения процесса коррозии во времени,  а  образование  микрополостей  на границе раздела  материал-окалина- в сторону увеличения самоторможения процесса окисления.

Дисперсные частицы (ДЧ),упрочняющие оксиды,  влияют на жаростойкость упрочняемых металлов, находясь в исходном или растворенном виде в окалине, образующейся на композиции при ее окислении. В некоторых случаях ДЧ присутствуют в окалине или на границе  материал-окалина  в  виде самостоятельных фаз.

При высокой концентрации упрочняющих оксидов степень  дефектности окалины изменяется под действием растворенных в ней катионов упрочняющих оксидов.

Физико-химические и механические свойства композиционных материалов зависит от вида контакта металлической матрицы с дисперсной  фазой (ДФ).Контакт определяется  механическими и Ван-дер-Ваальсовыми силами, химическим взаимодействием,физико-химическими процессами на поверхности раздела  фаз и изменением исходного состояния поверхности компонентов.

Для нанесения  композиционного покрытия (КП) выбирают готовую упрочняющую фазу, а матрицу и ее структуру формируют электросаждением из ванны в присутствии дисперсной фазы,изменяя условия электролиза,  либо ДФ и матрицу формируют одновременно из электролита,содержащего растворимые соли  металлов.Основываясь  на теории образования связей,  можно допустить, что при формировании КП протекают две последовательные стадии:физический контакт  упрочняющей фазы и матрицы;  объемное развитие процесса упрочнения под действием упругих сил  в  растущих  кристаллах матрицы. При эксплуатации в условиях химического взаимодействия тугоплавких компонентов и происходят структурные превращения основных  соединений,способствующих сохранению  или  повышению прочностных характеристик.

Процесс взаимодействия компонентов в зоне контакта можно интенсифицировать введением высокореакционных  соединений,  у  которых  связь между атомами разрывается при относительно низких температурах.Высокореакционные соединения  должны  обладать  большей  легкоплавкостью  по сравнению с  матрицей и ДФ,хорошей смачиваемостью,способностью образовывать прочную химическую связь с матрицей и ДФ,малой летучестью,хорошей активирующей способностью.

Коррозионная стойкость металлов с дисперсноупрочненными

покрытиями в окислительных средах

При разработке  высокотемпературных  защитных покрытий необходимо прежде всего подобрать основной материал и покрытия с близкими  значениями температурного  коэффициента линейного расширения или в условиях высоких температур,  особенно при  циклических  температурных  режимах эксплуатации изделий  с покрытиями,неправильный подбор покрытий приводит к растрескиванию и отслаиванию их от основного материала.

Для высоких температур в результате взаимной диффузии компонентов на границе покрытие-основа образуются различные  соединения,ухудшающие свойства покрытий и основы.

Известно, что многие химические  элементы  способны  образовывать гетероцепные полимеры.К этим элементам можно отнести бор,  фосфор,алюминий,кремний.Вторым элементом  в  гетероцепи  часто  является  кислород,азот и др.Энергия связи с гетероцепных полимерах достигает больших значений, поэтому они являются прочными твердыми веществами с  высокой температурой плавления.  В  связи  с этим представляет научный интереc совместное введение в покрытие частиц оксидов бора и фосфора.

Физические процессы в дисперсноупрочненном покрытии и основе

Разработка дисперсноупрочненных систем включает: выбор упрочняющей фазы и ее объемной доли,  выбор способа введения  упрочняющей  фазы  в матрицу,получение компактных заготовок в форме, пригодной для последующей обработки,  разработку рациональных режимов термической обработки и деформации.

Упрочняющую фазу выбирают с учетом ее термодинамических свойств, диффузионной подвижности компонентов упрочняющей фазы в матрице и других параметров с учетом условий эксплуатации материала.

Основной из критериев выбора ДФ - стабильность ее в металлических матрицах, которую оценивают термодинамическими расчетами с учетом свободной энергии образования соединений и экспериментов.

В дисперсноупрочненных покрытиях или материалах вследствие значи-тельной площади  границ  зерен и искажений решетки велик запас поверхностной свободной энергии,поэтому такие покрытия неустойчивы в  термодинамическом отношении. Если  такой материал нагревать длительное время при высокой температуре ,то в нем происходит рекристаллизация, приводящая к изменению эксплуатационных свойств.

12.5.Перспективы применения новых материалов и способы их создания

Современный научно-технический прогресс немыслим без создания новых материалов и технологических процессов, к материалам нового поколения, обладающим высокими эксплуатационными характеристиками, о которых совсем еще недавно можно было только мечтать, относятся сплавы, не имеющие кристаллического строения, названные аморфными, и композиционные материалы.

Создание порошковых материалов, дает возможность не только получения новых особых свойств деталей конструкций, но и позволяет использовать металлические отходы, вторичное сырье, тем самым повысить процент выхода годного металла, а значит, повысить эффективность производства.

Порошковые материалы

Порошковые сплавы представляют собой металлический порошок (железный, из цветных металлов, в некоторых случаях с добавкой графита или других примесей),спрессованный при высоком давлении и подвергнутый спеканию. Такой способ получения порошковых сплавов называется порошковой металлургией.

Порошковые сплавы называет также металлокерамическими ввиду сходства их изготовления с изготовлением керамических изделий.

Порошковые сплавы широко применяют, в различных отраслях машиностроения благодаря высокой экономичности технологии их изготовления (по сравнению с методами литья и штамповки). Особенно эффективны порошковые сплавы на. железной основе как заменителя цветных металлов.

В технологический процесс производства, порошковых сплавов входят:

получение порошков, подготовка шихты, прессование и спекание полученной заготовки, иногда, изделия из порошковых сплавов подвергают дополнительной обработке -калиброванию, горячей допрессовке термической и химико-термической обработке, декоративным и защитным покрытиям.

Порошки получают различными способами: механическим измельчением железной и стальной стружки в шаровых, молотковых и вихревых мельницах: восстановлением из окислов тугоплавких металлов (вольфрам, молибден, железо и др.); распылением жидкого металла сжатым воздухом или паром (алюминия, меди, олова и др.); электролитическим осуждением меди, олова, железа и др.

Порошок подвергают очистке от загрязнений, сушке, дополнительному измельчению, отжигу (для снятия наклепа, улучшения однородности металлов в защитной или восстановительной атмосфере), классификации по размеру (с помощью набора, стандартных сит), смешиванию (в специальных смесителях). Прессование проводят в штампах - пресс-формах. При прессовании происходит механическое сцепление частиц порошка. Спекание представляет собой специальный отжиг спрессованных заготовок, его проводят с целью повышения их механических свойств. При спекании происходит восстановление окислов на металлических частичках и образование прочного металлического контакта, снятие внутренних напряжений и искажений в кристаллической решетке, рекристаллизация, диффузия, В результате спекания мало прочные механические связи между частицами порошка заменяются более прочными межатомными связями. Спекание осуществляют в печах с защитной атмосферой. Температура спекания заготовок, спрессованных из порошка одного металла, составляет примерно 75 % от температуры плавления данного металла. Например, для железа эта температура равна 1100- 12000 С, для меди 800-9000С, для молибдена 2100-2300 0С.

Спекание заготовок из порошков с большой разницей в температурах плавления ведут при температуре, превышающей температуру плавления наиболее легкоплавкого компонента. При спекании образуется жидкая фаза например, температура спекания порошков железа и меди 1100-12000С, меди и олова 700-800 0С . Продолжительность спекания обычно составляет 1-3 ч. Прессование и спекание можно совместить в одну операцию, называемую горячим прессованием. В этом случае применяют более низкое давление, составляющее 5-10% давления обычного прессования и более низкие температуры (на 10-30% ниже температуры спекания холодно-прессованных заготовок). Наиболее распространенными видами брака при спекании являются пережог, плохо пропеченная сердцевина, неравномерная плотность, усадочные макропоры, коробление, трещины, расслоение, несоответствие заданным свойствам и размерам.

Применение порошковых сплавов

В зависимости от назначения порошковые сплавы делят на фрикционные, антифрикционные, плотные, тугоплавкие, электротехнические и твердые сплавы.

Антифрикционные сплавы.Эти сплавы получают из порошков, как черных, так и цветных металлов. При наличии пор, в которых удерживается смазка, и наличие графита, являющегося твердой смазкой, подшипники отличаются малым износом, малым коэффициентом трения, потребляют меньше смазки, хорошо прирабатываются.

Фрикционные сплавы.Эти сплавы, применяемые для тормозных устройств, должны иметь высокий коэффициент трения, обладать износостойкостью, высокой теплопроводностью, хорошей прирабатываемостью.

Плотные сплавы.Эти сплавы, применяемые для деталей машин и измерительного инструмента, получают из порошков железа, стали, меди, бронзы, латуни. В данном случае упрощается технологический процесс, сокращается расход материала, снижается трудоемкость производства.

Тугоплавкие металлы и сплавы.Эти металлы - вольфрам, молибден, титан, и другие, применяемые в виде прутков, проволоки и листа, получают прессованием порошков в холодном состоянием в брикеты, спеканием в атмосфере водорода (вольфрам и молибден) или в вакууме(титан).

Электротехнические сплавы.Эти сплавы, применяемые для электрических контактов, магнитов, сердечников индукционных катушек, получают из порошков, железа, вольфрама, бронзы и графита, железа и никеля, и специальных сплавов.

В последние годы нашли применение порошковые быстрорежущие стали (10Р6М5-МП, Р6М5К5-МП, Р12ФЗ-МП  и др.), которым не свойственна карбидная неоднородность, они хорошо шлифуются даже при большом содержании ванадия (3,0-4,0%) и обладают высокими режущими свойствами. Широко применяют порошковые инструментальные твердые сплавы, состоящие из карбидов тугоплавких металлов (WC, TiC, TaC), связанных кобальтом.

Порошки в металлургии применяют для получения специальных сплавов специальных сплавов: жаропрочных на никелевой основе, дисперсно-упрочненных материалов на основе Ni, Al, Ti и Сг. Методом порошковой металлургии получают различные материалы на основе карбидов W, Мо и Zr.

Спеченные алюминиевые сплавы (САС) применяют тогда, когда путем литья и обработки давлением трудно получить соответствующий сплав. Изготовляют ОАО с особыми физическими свойствами. Они содержат большое количество легирующих элементов САС1 (20-30% Si, 5-7%, Ni, остальное Al). Из СAC1 делают детали приборов, работающих в паре со сталью при температуре 20-30 °С, которые требуют сочетания низкого коэффициента линейного расширения и малой теплопроводности. В оптико-механических и других приборах нашли применение высокопрочные порошковые сплавы системы Al-Zn-Mg-Co (ПВ90, ПВ90Т и др.). Эти сплавы обладают высокими механическими свойствами, хорошей обрабатываемостью резанием и релаксационной стойкостью. Изделия из этих сплавов подвергают термической обработке по режимам Т1 и Т2 (искусственное старение, отжиг). Применяют гранулированные специальные сплавы с высоким содержанием Fe, Ni, Co, Мп, Cr, Zn, Ti, V и других элементов, малорастворимых в твердом алюминии. Гранулы - литые частицы диаметром от десятых долей миллиметра до нескольких миллиметров. При литье центробежным способом капли жидкого металла охлаждаются в воде со скоростью 10 4 –106 0С/с, что позволяет получить сильно пересыщенные твердые растворы переходных элементов в алюминий. При последующих технологических нагревах (400 - 450 °С) происходит распад твердого раствора с образованием дисперсных фаз, упрочняющих сплав.

Все более широкое применение получают компактные материалы из порошков углеродистой и легированной стали, бронз, латуней, сплавов алюминия и титана, для изготовления всевозможных шестерен, кулачков, кранов, корпусов подшипников, деталей автоматических передач и других деталей машин. Свойства изделий, полученных из порошков, во многих случаях не уступают свойствам изделий, полученных обычными металлургическими методами. Однако следует учитывать, что с увеличением пористости ухудшаются механические свойства. Например прочность стали ( σв, σо2 ) при пористости выше 3 - 5%, а пластичность и вязкость выше 1 - 2% заметно снижаются. Порошковая металлургия позволяет увеличить коэффициент использования металлов до 0,7-0,9, повысить производительность труда и снизить себестоимость детали по сравнению с обычной технологией, не смотря на более высокую стоимость металлических порошков. Экономическая эффективность достигается благодаря резкому сокращению или полному исключению механической обработки. Порошковые материалы наиболее эффективны в массовом производстве.

Композиционными называют материалы, которые представляют собой соединение высокопрочных, жаропрочных или особо жестких (высокомодульных) тонких волокон и полимерной, металлической или керамической матрицы, в которую эти волокна погружены и которая связывает их в монолитное тело.

Именно такие волокна, из-за, ряда особенностей позволяют материалу обрести рекордные характеристики.

Композиционные материалы по жесткости и удельной прочности, прочности при высокой температуре, сопротивлению усталостному разрушению и другим свойствам, значительно превосходят все известные конструкционные сплавы.Свойства композиционных материалов определяются физико-механическими свойствами компонентов и прочностью связи между ними. Композиционные материалы могут быть двух типов:

а) на металлической основе, основой (матрицей) в которой служат металлы или сплавы;

б) композиционные материалы на неметаллической основе, основой (матрицей) в которой являются полимеры, углеродные или керамические материалы.

Свойства матрицы определяют технологию получения композиционных материалов и такие важные характеристики, как температура эксплуатации, сопротивление усталостному разрушению, плотность и удельная прочность.

Упрочнители (наполнители) равномерно распределены в матрице. По твердости ,прочности и модулю упругости упрочнители, или, как их называют, армирующие компоненты должны значительно превосходить матрицу.

По форме армирующих компонентов композиционные материалы разделяют на:

1) дисперсно-упрочненные, в которых армирующие компоненты присутствуют в виде частиц малого размера:

2) волокнистые, в которых армирующие компоненты представляют собой волокна или пластины.

Дисперсно-упрочненные композиционные материалы в качестве наполнителей содержат дисперсные частицы тугоплавких фаз - оксидов, нитридов, боридов, карбидов (АlОз, SIO ,SIC и др.).Эти тугоплавкие соединения имеют высокий модуль упругости, низкую плотность, не взаимодействуют с материалом матриц. По сравнению с волокнистыми композиционными материалами, дисперсно-упрочненные обладают большей изотропностью свойств.

Волокнистые композиционные материалы в качестве наполнителей содержат волокна, или нитевидные кристаллы чистых элементов и тугоплавкие соединения (В, С, А1203 и др.), а также проволоку из металлов и сплавов(Мо, W, Be, высокопрочной стали и др.). Волокнистые композиционные материалы обладают значительной анизотропией. Свойства их зависят от схемы армирования. Наибольшая анизотропия наблюдается при армировании вдоль одной оси. При армировании вдоль двух перпендикулярных осей aнизотропии почти не наблюдается.

Аморфные металлы - это металлы и металлические сплавы, у которых отсутствует дальний порядок в расположении атомов. Иногда, их называют металлическими стеклами или некристаллическими сплавами.

13.НЕМЕТАЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ , ИХ СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Неметаллические материалы представляют собой большую группу простых веществ, не обладающих свойствами металлов. Они не имеют металлического блеска, не ковки, плохие проводники теплоты и электричества. Одну из групп неметаллических материалов составляют высокомолекулярные соединения (полимеры) - слоеные вещества, с большой молекулярной массой. Полимеры классифицируют на природные полимеры (натуральный каучук, целлюлоза, природные смолы и др.)           и   синтетические ( карбамидные и фенолоформальдегидные смолы). Полимеры подразделяются в зависимости от химического состава. Формы макромолекул, фазового состояния. Полимеры делятся на органические полимеры ( смолы, каучук и др. ), которые отличаются прочностью и эластичностью: элементоорганические полимеры (в состав их входят атомы неорганических элементов Ti, Cu, Al и др., которые обеспечивают полимерам теплостойкость ) ; неорганические полимеры ( силикатные стекла, слюда и др.). Основу неорганических полимеров составляют окислы кремния, алюминия, щелочноземельных металлов.

По форме макромолекул полимеры делят на линейные, разветвленные и сетчатые. По фазовому состоянию полимеры подразделяют на аморфные (полистирол, каучук и др.). Эти полимеры прочны и теплостойки. Полимеры делят на термопласты и реактопласты. Термопласты способны обратимо размягчаться при нагревании и затвердевать при охлаждении, т.е. могут формоваться. При нагреве реактопластов в них происходят химические превращения, делающие их непригодными для повторного формования.

Пластическими массами называют материалы, полученные на основе природных или синтетических полимеров. Из пластических масс при нагревании под давлением изготовляют изделия заданной формы, которые устойчиво сохраняют ее после охлаждения. Пластмассы широко используют в машиностроении, электротехнике, радиотехнике, в строительстве. Детали из пластмасс имеют высокие фрикционные и антифрикционные свойства, хорошую химическую и коррозионную стойкость, хорошие электроизоляционные свойства, низкую теплопроводность, малую плотность, высокую удельную прочность, хорошо склеиваются, свариваются и обрабатываются резанием. По сравнением с металлами и сплавами пластмассы имеют малые ударную вязкость и модуль упругости.

В промышленности широко используют следующие виды пластмасс :

ПОЛИЭТИЛЕН - продукт полимеризации газа этилена. Имеет высокую прочность, эластичен, сохраняет полученную при обработке форму при температурах до 600 С, хороший диэлектрик, морозостоек до –600 С. Это легкий, водостойкий материал, из которого изготовляют в основном пленки, трубы и емкости для агрессивных жидкостей.

ПОЛИСТИРОЛ - твердый бесцветный материал продукт полимеризации стирола. Производится в виде листов, стержней, порошка и блоков. Полистирол - хороший диэлектрик, широко используется как электроизоляционный материал в высокочастотной технике. Полистирол плохо растворяется в бензине и в спиртах.

ФОТОСТИРОЛ - кристаллический полимер, имеющий высокую химическую стойкость к кислотам, растворам щелочей, органическим растворителям. Морозостоек до -1950 С, является хорошим антифрикционным материалом. Из него изготовляют трубы, насосы и шланги, используют также в качестве диэлектрика и защитного покрытия металлов.

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ - твердый бесцветный материал. Изготовляется в виде листового материала толщиной от 0.8 до 24 мм. Широко используется в авиации;светотехнике, автомобилестроении и в других отраслях промышленности.

ПОЛИКАПРОАМИД - (капрон, перлон и др. ) - термопласт, стоек к щелочам, кислотам, бензину и маслам. Используют главным образом в производстве пленок, волокна, а также подшипников, втулок, червячных и зубчатых колес, электроизоляционных и бытовых изделий.

ФЕНОПЛАСТЫ - термореактивные пластмассы на основе фенолоальдегидных смол. Кроме смолы (связующего), могут содержать наполнитель (50-70%), отвердитель, краситель и др. Наполнителями служат порошки (например, древесная, кварцевая мука. графит, микро асбест), а также волокнистые материалы (хлопковые, асбестовые, стеклянные). Фенопласты термостойки (до 200° С), коррозионностойки, нетоксичны. Используют для изготовления электроизоляционных деталей и бытовых изделий.

КОМПАУНДЫ ПОЛИМЕРНЫЕ - (литая изоляция) - композиции на основе эпоксидных и полиэфирных смол, жидких кремнийорганических каучуков содержит наполнители, например кварцевый песок, фарфоровую пыль, слюдяную муку, ускорители отвердения. Предназначены для изоляции токопроводящих схем и деталей в электротехнической, радиотехнической и электронной аппаратуре. Одно из основных требований к компаундам полимерным - низкая вязкость, позволяющая использовать их для заливки ( заполнения промежутков между деталями устройств) и пропитки деталей электроаппаратуры, например, обмоток трансформаторов. На основе фенолоформальдегидных смол производят волокниты, асбоволокниты, стекловолокниты и т.д. В качестве наполнителей используют хлопковое, асбестовое и стеклянное волокно. Стекловолокниты применяют для изготовления деталей с повышенной механической прочностью и термостойкостью. Из конструкционных слоистых материалов промышленности широко применяют текстолит, гетинакс и стеклотекстолит.

ГЕТИНАКС - слоистый прессованный материал на основе бумаги, пропитанной термореактивной синтетической смолой ( например, фенолоформальдегидной). Он хорошо обрабатывается резанием, имеет высокие механические и электроизоляционные свойства. Применяется в электротехнике, а также в качестве декоративного материала.

ТЕКСТОЛИТ - слоистый материал на основе ткани из природного волокна, пропитанной синтетической смолой (главным образом фенолоформальдегидной) используют для изготовления прокладочных колец, шестерен, вкладышей подшипников, деталей в радио- и электротехнике.

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ - слоистый материал на основе стеклоткани и полимерного связующего. Характеризуется высокими теплостойкостью и морозостойкостью, прочностью и хорошими электроизоляционными свойствами. Используют для изготовления крупногабаритных изделий (корпуса судов, кузова, автомобилей и т.д..), а также как электроизоляционный материал.

Большую группу неметаллических материалов составляют строительные материалы. К строительным материалам относятся кирпич, цемент, древесина, бетон, керамика, изоляционные материалы. Строительные материалы характеризуются комплексом физико-механических свойств.

Цвет - свойство тел вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом и интенсивностью отражаемого или испускаемого ими видимого излучения.

Блеск - свойство поверхности материала, направленно отражать световой поток. Хороший блеск имеют гладкие, зеркальные поверхности, плохой блеск поверхности, имеющие однородные неровности.

Текстура - рисунок, образующийся на поверхности материала, после механической обработки.

Влажность -отношение количества удаленной влаги к массе образца сухого материала.

Усушка - уменьшение линейных размеров и объема образцов при удалении из них связанной влаги.

Влагопоглощение (гигроскопичность) - способность материала поглощать влагу из окружающей атмосферы (воздуха.).

Разбухание - увеличение линейных размеров и объема материала при увеличении содержания в нем связанной влаги. Разбухание -процесс, обратной усушке.

Водопоглощение - способность материала поглощать капельно жидкую влагу при непосредственном контакте с ней.

Плотность - отношение массы образца к его объему.

Гидрофильность - способность материала смачиваться водой.                  Гидрофобность - неспособность материала смачиваться водой. Водопроницаемость -способность материалов пропускать через толщу воду при наличии разности давлений.

Водостойкость - способность материалов не изменять свои свойства при насыщении водой.

Прочностные и деформационные показатели неметаллических материалов (предел прочности, твердость, ударная вязкость и др.) в значительной степени характеризуют их как конструкционные материалы. Эти показатели определяют в лабораторных условиях при испытаниях на сжатие, растяжение, статический изгиб, сдвиг, кручение и др.